대리석 붙이기

1. 일반사항

가. 석재의 시공개소․종류․품질․형상 및 치수는 도면 또는 공사시방에 따른다.

나. 석재의 재질․색깔․무늬 및 마무리의 종류를 미리 정하고, 견본품을 제출하여 담당원의 승인을 받는다.

다. 갈기마루리의 종류는 표 11010.5에 따르고 기타사항은 도면 또는 공사시방에 따른다.

2.

자재

2.1 (해당사항)없음

3. 시공

3.1  사춤공법

벽부분

가. 석재 설치 전에 다음 항목들에 대하여 확인하고, 미비한 것은 충분히 보수․보완한다.

1) 연결철물 긴결용 철근, 받침철물의 위치 및 수량

2) 앵커의 위치․수량 및 내력

3) 콘크리트의 이어치기 부분․허니컴(honeycomb)․콜드조인트․균열․격리제

(separator) 등의 처리

4) 철근조각, 나뭇조각 등의 제거 및 청소

5) 철근․철물의 방청처리

6) 모르터 재료

7) 지지틀의 상태 및 강도

나. 바탕면과 석재 뒷면과의 띄움간격은 30mm를 표준으로 한다.

다. 맨 밑켜의 석재는, 마감먹에 맞추어 수평 또는 수직이 되게 하고, 쐐기를 석재의 밑면과 구체와의 사이에 끼우고 밑면에 되비빔 모르터를 채운 후에, 석재의 상부에 연결철물이나 꺾쇠를 걸어 구체와 연결한다.

라. 콘크리트 면에 걸레받이를 붙일 때에는 걸레받이 밑에 쐐기를 꽂아 위치가 바르게 가(假)설치하고 석재의 크기에 따라 석재의 윗면 및 좌우면을 철물로 바탕에 연결한다.

마. 걸레받이에는 석재높이까지 또는 걸레받이가 없을 때에는 맨밑켜 석재의 200mm 높이까지 사춤 모르터를 채워 견고하게 붙인다.

바. 석재의 붙여댐은 크기에 따라 2～4개의 연결철물을 가로줄눈에 넣어 바탕과 연결하고, 석재의 뒤에서 가로맞댐의 상하에 걸쳐 나비 약 100mm에 모르터를 채워 넣거나 철물주위에만 모르터를 채워넣어 고정한다.

사. 세로 맞댐면에는 촉․연결철물․꺾쇠를 사용하여 붙여대고 모서리․구석은 꺾쇠로 고정한다.

아. 촉의 고정을 위해 석고 모르터, 기타 접착제를 사용할 때에는 담당원의 지시에 따른다.

자. 대형 판일 때에는 바닥 위 높이 2m 정도까지 석재 뒷면에 군데군데 모르터를 발라 바탕 콘크리트에 밀착시켜, 압력 또는 충격에 의하여 파손되지 않도록 하고 턱이지지 않게 한다.

차. 돌림띠․아치형․보모양․인방보 및 바닥에서 높이 2m가 넘는 벽면으로서 떨어질 우려가 있는 부분은, 시공에 앞서 실물크기의 모형으로 실험하여 검토한 후에 견고한 바탕을 만들고 긴결철물, 볼트 등을 충분히 사용하여 견고히 설치한다.

카. 줄눈에 실링재를 사용할 때에는 14035(실링 공사)에 따른다.

타. 석재의 뒷면을 가공․처리하는 경우에는 공사시방에 따른다.

3.2 보양 및 청소

가. 보양은 11010(공사일반)의 3.3(보양)에 준한다.

나. 설치완료후 마른걸레로 청소한다.

다. 산류는 사용하지 않는다.

라. 종이 붙임은 질긴 백지나 모조지 또는 담색 하드롱지 등에 풀칠하여 석재면에 봉투바름으로 보양한다.

마. 공사완료후 인도 직전에 전면(全面)에 걸쳐서 광내기로 마무리한다.