석축공사

1. 일반사항

가. 석축의 기초파기가 끝난 후 기초 지반의 적합성에 대하여 담당원의 검사를 받는다.

나. 작업개시 전에 될 수 있는 한 많은 돌을 현장에 준비하여 마음대로 골라 쓸 수 있게 한다.

다.  석축의 규준들은 석축 앞면과 뒤채움의 후면에 설치한다.

옹벽용

라. 재용석(再用石)은 완전히 청소한 후 사용한다.

마. 메쌓기의 경우에는 쌓는 돌의 접촉면의 마찰을 크게 하여 외력에 충분히 견디도록 앞면접촉부․뒤고임돌 등을 잘 쌓고 앞면 줄눈이 어긋나게 쌓는다.

바. 찰쌓기는 모든 돌과 콘크리트가 잘 부착되도록 쌓고 또 콘크리트가 앞면접촉부까지 채워지도록 다진다.

사. 찰쌓기의 신축이음․물구멍(일반적으로 3㎡마다 1개씩) 등은 도면 또는 공사시방에 따른다.

아. 앞면 줄눈 모르터는 돌쌓기 작업이 끝난 후 한다.

자. 수중에서 돌쌓기 작업을 해서는 안된다.

2.

자재

2.1 (해당사항)없음

3. 시공

3.1 쌓기공법

가. 규준틀에 수평으로 줄을 띄워 쌓는다.

나. 밑돌은 될 수 있는 한 큰 것으로 하고 규준틀에 맞추어 돌을 다듬어서 인접한 돌에 밀착시킨다.

다. 모든 석축부분을 거의 같은 높이로 쌓아 올라간다.

라. 고임돌은 경질이고 채우기 좋은 것을 골라 사용한다.

마. 뒤채움돌은 경질인 15cm 이하의 잡석을 주로 하고, 잔돌로 그 사이의 틈을 채운다. 뒤채움 콘크리트의 배합은 공사시방에 따르거나 담당원의 지시에 따라 쌓은 돌에 충격을 주지 않도록 잘 다진다.

바. 줄눈 모르터는 담당원의 승인을 받아야 한다. 쌓기 모르터는 앞면접촉부에 두어서는 안 되고 앞면 접촉부 뒤쪽에 두어 콘크리트를 채우기 쉽게 한다.

사. 메쌓기

쌓는 돌의 맞댐면을 다듬어 잘 맞닿게 하고 배고임돌을 고여 고정시켜 그 빈틈을 잔돌로 채우고, 넓고 큰 돌을 골라 끝고임돌로 하고 다시 그 빈틈을 잔돌로 채운다.

아. 찰쌓기

1) 찰쌓기는 배고임돌로 고여 쌓는 돌을 고정시키고 각 수평층의 돌쌓기를 마칠 때마다 뒤채움을 하고 콘크리트로 빈틈이 없도록 채운다.

2) 뒤채움돌은 콘크리트를 채우기 전에 물을 뿌려 적신다.

3) 콘크리트를 채우고 6시간 이상 경과 후 다시 그 위에 콘크리트를 채울 때는 그 윗면에 모르터를 얇게 깐 다음에 채운다.

4) 윗면 콘크리트는 뒤채움 콘크리트와 동시에 시공한다.