고내구성 콘크리트 공사

1. 일반사항

가. 이 절은, 특히 높은 내구성을 필요로 하는 철근 콘크리트조 건축물의 철근 콘크리트 공사에 적용한다. 적용범위는 공사시방에 따른다.

나. 시공자는 시공에 앞서서 시공계획 및 품질관리 계획을 작성하여, 담당원의 승인을 받는다.

2.

자재

가. 시멘트는 05010.2.1.1(시멘트)에 규정하는 것으로서, 그의 종류 및 품질은 공사시방에 따른다.

나. 골재는 05010.2.1.2(골재)에서 규정한 것 외에는 아래 1)～3)에 따른다.

1) 굵은골재의 종류는 자갈․부순돌 또는 인공경량골재, 잔골재의 종류는 모래․부순모래 또는 인공경량골재로서 공사시방에 따른다.

2) 보통골재의 품질 및 입도는, 표 05050.1 및 표 05050.2에 따른다. 단, 부순모래를 사용하는 경우에는 KS F 2558(콘크리트용 부순모래)에 적합한 것을 모래와 혼합하여 사용하는 것으로 하고, 혼합 후의 품질은 위 1)의 잔골재의 품질에 적합한 것으로 한다.

3) 인공경량골재는 05035.2.1(재료)에 따른다.

다. 물에 대한 종류 및 품질의 확인은 표 05010.17에 따른다. 다만, 회수수는 사용할 수 없다.

라. 는 05010.2.1.4(혼화재료)에 따른다.

혼화재료

표 05050.1 골재의 품질

항 목 종 류	절 건 비 중	흡수율 (%)	실적율 (%)	점토량 (%)	No.200체 통과량 (%)	유 기 불순물	염분 (NaCl) (%)	안정성 (%)
굵은골재	2.5 이상	2.0 이하	59 이상	0.25 이하	1.0 이하	-	-	12 이하
잔골재	2.5 이상	3.0 이하	-	1.0 이하	2.0 이하	표준색 이하	0.02 이하	10 이하

표 05050.2 골재의 입도범위

종류	최대 치수 (mm)	체 를 통 과 하 는 중 량 (%)
		50	40	30	25	20	15	10	5	2.5	1.2	0.6	0.3	0.15
굵은 골재	40	100	95~ 100	-	-	40~ 65	-	10~ 30	0~ 5	-	-	-	-	-
	25	-	-	100	95~ 100	65~ 85	45~ 65	25~ 45	0~ 10	0~ 5	-	-	-	-
	20	-	-	-	100	90~ 100	55~ 80	25~ 50	0~ 10	0~ 5
잔골재	5	-	-						90~ 100	80~ 100	55~ 80	30~ 55	15~ 30	2~ 10

마. 철근은 KS D 3504(철근 콘크리트용 봉강)의 규격품으로 하고, 종류 및 지름은 공사시방 및 설계도서에 따른다. 방청철근을 사용하는 경우는 공사시방에 따른다. 그 품질은 시험 또는 신뢰할 수 있는 자료에 근거하여 유효한 효과가 인정되며, 또한, 소요부착력이 얻어져야 한다.

3. 시공

3.1 품질 및 배합

가. 설계기준강도는 보통콘크리트에서 210kgf/㎠ 이상, 360kgf/㎠ 이하, 경량 콘크리트에서는 210kgf/㎠ 이상, 270kgf/㎠ 이하로 하며 이 이외의 부분은 공사시방에 따른다.

나. 슬럼프값은 12cm 이하로 하고 공사시방에 따른다. 유동화 콘크리트를 사용하는 경우에는 베이스 콘크리트의 슬럼프값은 12cm 이하, 유동화 콘크리트의 슬럼프값은 18cm 이하로 하여 공사시방에 따른다.

다. 내구성을 확보하기 위한 재료․배합상의 규정은 아래 1)～5)에 따른다.

1) 단위수량은 175kg/㎥ 이하로 한다.

2) 단위 시멘트량의 최소값은 보통 콘크리트에서는 300kg/㎥, 경량 콘크리트에서는 330kg/㎥로 한다.

3) 물시멘트비의 최대값은 표 05050.3에 따른다. 표에 나타낸 것 이외의 시멘트를 사용한 경우의 물시멘트비 최대값은 공사시방에 따른다.

표 05050.3 물시멘트비의 최대값(%)

콘크리트의 종류 시멘트의 종류	보통 콘크리트	경량 콘크리트
포틀랜드시멘트 고로슬래그 시멘트 특급 실리카 시멘트 A종 플라이애쉬 시멘트 A종	60	55
고로슬래그 시멘트 1급 실리카 시멘트 B종 플라이애쉬 시멘트 B종	55	55

4) 콘크리트에 함유된 염화물량은 염소이온량으로 0.20kg/㎥이하로 한다.

5) 굳지않은 콕크리트의 온도는 공사시방에 따른다. 공사시방에 정한 바가 없을 때에는 타설시의 콘크리트 온도는 3℃이상, 30℃이하로 한다.

라. 계획배합은 시험비빔을 하여 정하고, 담당원의 지시에 따른다.

마. 배합강도를 정하는 방법은 05010.3.1 (배합설계)에 따른다.

바. 시험비빔의 방법 및 시험항목은 공사시방에 따른다.

3.2 제조

가. 시공자는 시공에 앞서서 콘크리트의 제조 및 제조관리에 관한 계획서를 작성하여, 담당원의 승인을 받는다.

나. 레디믹스트 콘크리트 공장은 05010.3.2.2(레디믹스트 콘크리트의 공장선정)에 따르고, 05050.2(자재) 및 05050.3.1(품질 및 배합)의 규정을 만족하는 콘크리트를 제조할 수 있는 공장을 선정한다.

다. 콘크리트의 발주는 05010.3.2.3(재료)에 따르고, 종류 및 품질이 동일한 콘크리트는 원칙적으로 하나의 레디믹스트 콘크리트 공장에 발주한다.

라. 서중 콘크리트 및 매스 콘크리트에 있어서 콘크리트의 온도를 저하시키기 위하여 특별한 조치를 강구하는 경우에는 공사시방에 따른다. 공사시방에 정한 바가 없을 때에는 필요한 조치를 정하여 담당원의 승인을 받는다.

3.3 운반 및 부어넣기

가. 콘크리트의 운반 및 부어넣기 다지기에 관한 계획을 정하는 경우, 1회의 콘크리트 부어넣기 구획, 부어넣기 깊이 및 부어넣기량은, 거푸집 속으로 콘크리트를 균질하고 밀실하게 충진할 수 있는 한도 내로 한다.

나. 콘크리트의 운반방법 및 운반기구는 공사시방에 따른다. 공사시방에 정한 바가 없을 때에는 5010.3.3.2(콘크리트의 운반)에 따르며, 또한 다음 1), 2)에 따라 적절한 운반방법 및 운반기구를 정하여 담당원의 승인을 받는다.

1) 버켓을 이용하는 경우는, 하부로부터 콘크리트를 배출하는 형식으로써 타설 장소에서 조작하여 임의로 배출 및 중단을 할 수 있는 구조의 것을 사용한다.

2) 벨트 컨베이어를 이용하여 콘크리트를 운반하는 경우는 콘크리트의 분리 및 시멘트 페이스트의 손실을 생기지 않게 하는 구조의 것으로써 품질변화가 생기지 않도록 운반한다.

다. 콘크리트의 비비기 시작으로부터 부어넣기가 끝나는 시간의 한도는 공사시방에 따른다. 공사시방에 정한 바가 없을 때에는, 외기온도가 25℃ 미만일 때는 90분, 25℃ 이상일 때는 60분으로 한다. 단, 콘크리트의 온도를 저하시키거나 또한 콘크리트의 응결을 지연시키는 등 특별한 방법을 강구한 경우는, 담당원의 승인을 받아 이 시간의 한도를 변경할 수 있다.

라. 부어넣기 전의 준비는 05010.3.3.4(부어넣기 전의 준비)에 규정한 것 이외에는 아래 1)～3)에 따른다.

1) 콘크리트를 이어치는 경우는 이음면의 레이턴스 및 취약한 콘크리트를 제거하고 건전한 콘크리트면을 노출시킨 후, 물로 충분히 습윤시킨다.

2) 철근, 철골 및 금속제 거푸집의 온도가 50℃를 넘는 경우는, 콘크리트의 부어넣기 직전에 살수하여 냉각시킨다.

3) 거푸집, 철근, 이어붓기 부분의 콘크리트에 살수한 물은 콘크리트의 부어넣기 직전에 고압공기 등으로 제거한다.

마. 이어붓기 부분의 위치․형상 및 처리방법은 공사시방 또는 설계도에 따른다. 공사시방 및 설계도에 표시되지 않은 경우는, 05010.3.3.5(이어 붓기)에 따르고, 구조내력 및 내구성을 손상하기 않도록 하며 담당원의 승인을 받는다.

바. 콘크리트의 부어넣기는 05010.3.3.6(부어 넣기)에서 규정한 것 이외에는 다음 1)～5)에 따른다.

1) 한층의 부어넣기 두께는 60cm 내외로 하고, 각층을 충분히 다짐할 수 있는 범위의 부어넣기 속도로 한다.

2) 벽부분의 콘크리트는, 각부분이 항상 거의 동일한 높이가 되도록 부어넣는다.

3) 콘크리트의 자유낙하높이는 콘크리트가 분리하지 않는 범위로 한다. 층고가 높은 기둥, 벽 등의 콘크리트를 부어넣는 경우는 슈트 또는 파이프 등을 거푸집 안에 삽입하든가, 거푸집의 중간에 설치한 개구부로부터 부어넣음으로써 콘크리트의 분리나, 거푸집 및 철근에 콘크리트가 부착되지 않도록 한다.

4) 미리 정하여진 부어넣기 이음부 이외의 장소에서의 콘크리트를 부어넣기를 중단하는 경우에는 콘크리트의 응결의 속도를 고려하여 부어넣기를 다시 시작한 콘크리트와 미리 부어넣은 콘크리트가 일체화 할 수 있는 시간의 한도 이내로 한다.

5) 기둥․벽의 콘크리트와 보․슬래브의 콘크리트를 일체로 하여 부어넣는 경우에는, 기둥 및 벽에 부어넣는 콘크리트의 침하가 종료한 후에 보․슬래브의 콘크리트를 부어넣는다.

사. 콘크리트의 다짐은 05010.3.3.7(다짐)에서 규정한 것 이외에는 다음 1)～3)에 따른다.

1) 다지기는 충분한 기술과 경험을 가진 숙련된 작업원이 조작하는 콘크리트 봉형진동기 및 거푸집 진동기를 주로 하고 필요에 따라 다른 기구를 보조적으로 사용한다.

2) 콘크리트 봉형진동기는 타설장소의 단면 및 배근상태에 따라 가능한 직경과 성능이 큰 것을 사용한다.

3) 콘크리트 봉형진동기의 삽입간격은 60cm 이하로 하고, 콘크리트가 분리하지 않는 범위에서 충분히 다짐한다.

3.4 양 생

콘크리트의 양생은 05010.3.4(양생)에서 규정한 것 이외에는 공사시방에 따른다.

3.5 마무리

콘크리트의 표면 마무리는 05010.3.6(콘크리트의 표면마무리)에 따른다. 다만 콘크리트 부재의 위치 및 단면치수의 허용차의 표준값은 표 05050.4에 따른다.

표 05050.4 콘크리트 부재의 위치 및 단면치수의 허용차의 표준값 (단위：㎜)

항목	허용오차
설계도에 표시된 위치에 대한 각 부분의 위치	±20
기둥, 보, 벽의 단면치수	－5, ＋15
바닥슬래브, 지붕슬래브의 두께	－0, ＋15
기초의 단면치수	－5

3.6 피복두께

가. 피복두께는 표 05050.5의 값으로 하고, 공사시방 및 설계도에 따른다.

나. 최소피복두께는 공사시방 및 설계도에 명시된 피복두께로 하여야 하며, 담당원의 승인에 따라 표 05050.5의 치수에서 10㎜를 공제한 값 이상으로 하여야 한다.

다. 피복두께는 05010.3.7.8(피복두께의 검사)에 따라 검사한다. 불합격된 경우에는 담당원의 지시에 따른다.

표 05050.5 피복두께 (㎜)

구조부분의 종별			피복두께
흙에 접하지 않은 부분	지붕 슬래브 바닥슬래브 비내력벽	실내	401),2)
		실외	503)
	기둥 보 내력벽	실내	503)
		실외	604)
	옹 벽		604)
흙에 접하는 부분	기둥․보․내력벽		50
	기초․옹벽		70

(주)

1) 내구성상 유효한 마감이 있는 경우, 담당원의 승인을 받아 30㎜로 할 수 있다.

2) 슬래브의 상단철근에 있어 내구성상 유효한 마감이 있는 경우, 담당원의 승인을 받아 30㎜로 할 수 있다. 다만 방수를 한 경우에도 30㎜로 할 수 있다.

3) 내구성상 유효한 마감이 있는 경우, 담당원의 승인을 받아 40㎜로 할 수 있다.

4) 내구성상 유효한 마감이 있는 경우, 담당원의 승인을 받아 50㎜로 할 수 있다.

3.7 철근가공 및 조립

철근가공 및 조립은 05020(철근의 가공 및 조립)에 따른다.

3.8 거푸집

거푸집은 05015(거푸집)에 따른다.

3.9 품질관리․검사

품질관리 및 검사는 05010.3.7(품질관리 검사)에 따른다.