프리스트레스트 콘크리트 공사

1. 일반사항

가. 이 절은 프리스트레스트 콘크리트 공사에 적용한다. 적용대상은 공사시방에 따른다. 다만, 원자력압력용기, 각종 탱크류 등 특수한 구조물 구조에는 적용하지 않는다.

나. 콘크리트의 품질은 공사시방에 따른다. 콘크리트의 설계기준강도는 프리텐션 방식일 때 350kgf/㎠ 이상, 포스트텐션 방식일 때 300kgf/㎠ 이상으로 한다.

다. 시공자 또는 프리스트레스트 콘크리트 부재의 제조업자는 공사개시 전에 콘크리트의 배합, 제조, 운반, 부어넣기, 다짐, 양생 및 프리스트레스 도입 등의 방법을 정하고, 담당원의 승인을 받는다.

2.

자재

가. 시멘트의 종류는 공사시방에 따른다. 공사시방이 없는 경우는 아래 1) 및 2)에 의하여 정하며 담당원의 승인을 받는다.

1) 프리스트레스트 콘크리트에 적용하는 시멘트는 KS L 5201(포틀랜드 시멘트), KS L 5210(고로슬래그 시멘트), KS L 5211(플라이애쉬 시멘트)에 규정된 것으로 한다.

2) 충전재용 시멘트 페이스트 또는 모르터에 사용되는 시멘트 위의 1) 외에, KS L 5210(고로슬래그 시멘트), KS L 5401(포틀랜드 포졸란 시멘트), KS L 5211(플라이애쉬 시멘트)에 규정된 것으로 한다.

나. 는 아래 1)～3)으로 한다.

골재

1) 골재의 품질은 공사시방에 따른다. 공사시방에서 정하는 바가 없을 때에는 골재의 품질은 05010.2.1.2(골재) 05035.2(재료) 또는 05055.2(재료)로 한다.

2) 굵은골재의 최대치수는 공사시방에 따른다. 공사시방에 정한 바가 없을 때에는 부재단면의 형태치수 및 P.C강재 또는 시드의 간격을 고려하여 정하며 담당원의 승인을 받는다.

3) 프리텐션 부재에 사용되는 잔골재 및 충전재용 모르터에 사용되는 잔골재의 염화물량은 0.02% 이하로 하고, 포스트텐션 부재에 사용하는 잔골재의 염화물량은 0.04% 이하로 한다.

다. 혼화재료는 아래 1) 및 2)로 한다.

1) 콘크리트에 사용되는 혼화재는 공사시방에 따른다. 공사시방에 정한 바가 없을 때에는 화학혼화제는 05010.2.1.4(혼화재료)로 한다. 플라이애쉬는 KS L 5404(플라이애쉬)에 규정된 것으로 하고 담당원의 승인을 받아 사용한다.

2) 충전재에 사용되는 혼화재료는 담당원의 승인을 받는다. 혼화재료는 PC강재를 부식시키고 시드와 PC강재 간의 부착을 저하시킬 염려가 없는 것으로 한다.

3. 시공

3.1 PC강재 철근 및 시드

가. PC강재는 공사시방 및 설계도에서 규정한 것 외에 아래 1)～3)에 규정된 품질을 가진 것으로 한다.

1) PC강선, 이형 PC강선 및 PC꼬은선은 KS D 7002(PC강선 및 PC강연선)의 규격품으로 한다.

2) P.C강봉 및 이형 P.C강봉은 KS D 3505(P.C강봉)에 규정된 것으로 한다.

3) KS D 7002(PC강선 및 PC강연선) 또는 KS D 3505(PC강봉)에 규정하지 않은 PC강재를 사용할 때에는 KS의 규정에 준하는 시험을 하고 그 품질이 KS와 동등 이상을 확인한 후 담당원의 승인을 받는다. 다만, PC강재의 생산자가 품질을 보증하고 또 담당원이 승인할 때에는 시험을 생략할 수 있다.

나. 철근은 공사시방 및 설계도에 따른다. 공사시방 및 설계도에 정한 바가 없을 때에는 KS D 3504(철근 콘크리트용 봉강)의 규격품으로 한다.

다. 용접 철망은 KS D 7017(용접 철망)에 규정된 것으로 직경이 4㎜ 이상의 것으로 한다. 다만, 철망의 형상, 치수 및 철선의 지름은 공사시방 및 설계도에 따른다.

라. 시드는 아래 1), 2)에 따른다.

1) 시드의 품질, 형태, 치수는 공사시방에 따른다. 공사시방에 정한 바가 없을 때에는 담당원의 지시에 따른다.

2) 시드는 콘크리트를 부어넣을 때 변형하거나 시드 내부에 시멘트 페이스트가 스며들지 않아야 한다.

3.2 PC강재의 정착 장치

가. 정착장치 및 접속기구는 공사시방 및 설계도에 따른다.

나. 정착장치 및 접속구는 공사시방에 따르며 그 성능이 만족한가를 확인하여야 한다.

3.3 배합

가. 설계 기준 강도는 공사시방에 따른다.

나. 슬럼프값은 공사시방에 따른다. 공사시방에 정한 바가 없을 때에는 슬럼프 값은 18cm 이하로 정하여 담당자의 승인을 받는다

다. 프리텐션 부재에 사용하는 콘크리트의 염화물량은 염소이온량으로서 0.20kg/㎥ 이하, 포스트텐션부재에 사용되는 콘크리트의 염화물량은 0.30kg/㎥ 이하로 한다.

3.4 거푸집

가. 거푸집은 프리스트레스 도입시의 콘크리트의 변형을 구속하지 않는 구조로 하고, 프리스트레스 도입에 수반되는 반력분포의 변화를 고려하여 그 내력을 정한다.

나. 거푸집은 공사시방 또는 담당원의 지시에 따른다. 다만, 프리스트레스를 거는 보, 바닥슬래브 및 지붕슬래브 거푸집의 받침기둥은 그 부재에 프리스트레스의 도입이 끝날 때까지 제거하거나 떠받치기를 하여서는 안된다.

3.5 PC강재의 취급 및 가공

가. PC강재의 취급은 아래 1)～4)에 따른다.

1) PC강재는 직접 지상에 쌓아두는 것을 피하고 창고 또는 적당히 덮어서 저장한다.

2) PC강선 및 PC강 꼬은선을 코일상으로 감아 저장할 때 코일을 감는 지름은 엉켜 감기거나 파손이 생기지 않도록 한다.

3) PC강봉의 나사부분에 녹막이도료를 바르고 보호 포장을 덮어서 그 품질이 손상되지 않도록 주의한다.

4) 부착되지 않은 PC강재의 시드는 운반, 조립중에 파손되지 않게 처리한다. 파손될 경우에는 즉시 보수한다.

나. PC강재의 가공은 아래 1)～3)에 따른다.

1) PC강재 가공은 담당원의 승인을 받아 품질을 손상시키지 않는 방법으로 하여야 한다.

2) 현장에서 PC강재의 가공 및 조립을 할 때는 가열 또는 용접을 해서는 안된다.

3) 프리스트레스 도입 후 PC강재의 나사부 여장을 절단할 경우에는 가스절단 혹은 공법에 지정된 절단기로 절단을 한다. 절단 위치는 정착기구의 면에서 PC강재의 공칭직경의 1.5배 이상 띄어 놓아야 한다.

3.6 PC강재의 조립 배치

가. 프리텐션방법의 PC강재 배치는 아래 1) 및 2)에 따른다.

1) PC강재는 설계도에 따라 정확히 배치한다.

2) PC강재의 위치가 설계도에 나타나 있지 않은 경우에는 부재 단부에서 PC강재 간의 간격은 원칙적으로 공칭지름의 3배 이상이고 동시에 굵은골재 최대치수의 1.25배 이상으로 한다.

나. 포스트텐션 방식의 PC강재의 배치는 아래 1)～3)에 따른다.

1) PC강재는 설계도에 따라 소정의 위치에 배치하고 콘크리트 부어넣기시 위치가 바뀌지 않게 견고히 조립한다.

2) 부재 단부에서 정착장치의 배치는 공법에 의하여 안전하게 한다.

3) 시드 상호간의 간격은 30㎜ 이상인 동시에 굵은골재 최대치수의 1.25배 이상으로 한다. 다만, 콘크리트를 충분히 채울 수 있고, 시드가 밀려 손상될 우려가 없을 경우에는 담당원의 승인을 받아 시드를 접속시켜 배치할 수 있다.

다. 콘크리트를 부어넣기 전에 PC강재의 배치 등에 대하여 담당원의 지시에 따른다.

3.7 PC강재의 피복두께

가. PC강재에 대한 콘크리트 피복두께는 공사시방 및 설계도에 따른다. 공사시방 및 설계도에 정한 바가 없을 때에는 아래 ´나´ 또는 ´다´에 의해 정하고 담당원의 승인을 받는다.

나. 피복두께는 내력벽, 기둥, 보에 대해서는 5cm 이상, 내력벽 이외의 벽 혹은 슬래브에 대해서는 3.5cm 이상, 직접 흙에 닿는 부분(기초 제외)에 대해서는 6cm 이상, 기초(단, 연속기초에서 기초판위의 흙에 묻히는 벽체부분은 제외)에 대해서는 기초콘크리트 부분을 제외하고 8cm 이상으로 한다.

다. 구조상 경미하든가 또는 교환 가능한 프리텐션 부재로서 단선 또는 2본을 꼬은선 또는 이형 3본 꼬은선을 다수 분산 배치한 경우의 피복두께는 2cm 이상, 기타 강재를 배치하는 경우에는 3.5cm이상으로 한다.

3.8 프리스트레스의 도입

가. 프리스트레스 도입 시기, 도입순서 및 긴장력은 공사시방에 따른다. 공사시방에 정한 바가 없을 때에는 이에 해당되는 시공계획서를 제출하고 담당원의 승인을 받는다.

나. 프리스트레스 도입시의 콘크리트 압축강도는 아래 1)～3)의 각 항을 최소값으로 하고 공사시방에 따른다.

1) 프리스트레스 도입 직후의 최대압축응력도의 1.7배

2) 프리텐션 방식의 경우는 300kgf/㎠, 포스트텐션 방식의 경우는 200kgf/㎠

3) 공법에 정하여져 있는 값

3.9 충전재의 품질 및 시공법

가. 충전재의 품질 및 시공법은 공사시방에 따른다. 공사시방에 정한 바가 없을 때에는 아래 ´나´ 및 ´다´ 에 의해 정하여 담당원의 승인을 받는다.

나. 충전재의 배합은 소요의 유동성, 팽창성 및 압축강도가 나오도록 정한다. 단위 수량은 충전에 필요한 유동성이 얻어지는 범위 내에서 가능한 한 적게 하고, 물시멘트비는 45% 이하로 한다.

다. 충전재의 주입은 PC강재의 긴장작업 종료 후 될 수 있는 대로 조기에 실시하고, PC강재를 완전히 감싸는 동시에 PC강재 배치구멍에 빈틈이 생기지 않도록 충진한다.