공사시방서 (아스콘)

1. 총 칙

본 문서의 2차 저작권은 와우폼에 있습니다.

칼라 아스콘은 다양한 색상으로 도시 경관 보도 및 차도, 주차장, 광장, 생활 도로 등 지역의 미관을 살리고 보행성, 안정성, 시각성, 쾌감성 등의 향상된 포장으로 환경 미화 개선을 얻기 위함이다.

2. 제품 특성

칼라 아스콘에 사용되는 재료는 아스팔트, 골재, 혼화재가 있으나 이 중 아스팔트가 중요하다. 여기에 사용되는 아스팔트는 고분자 개질 아스팔트(칼라 아스팔트)를 사용하며, 골재는 품질이나 입도가 시험규격에 맞는 재료를 쓰며, 혼화재는 무기질 제품을 사용하는 것을 특징으로 하며, 일반 아스콘 보다는 안정도가 높은 제품이다.

3. 재료

가. 아스팔트

고분자 칼라 아스팔트를 사용하며 기준치는....

항 목	기 준 치
인 화 점 (coc,℃)	230 이상
신 도 (25℃, 5cm/mm, cm)	230 이상
침 입 도(25℃, 100g, 5초)	80 - 100
4 염 화 탄 소 용 해 분, %	99.0 이상

나. 조골재

조골재는 청정, 강경, 내구적이며 아래 표에 표시된 규격에 합격한 것 이어야 한다.

항 목	규 정 치
비 중 (절 건)	2.45 이상
흡 수 율	3.0%이하
마 모 감 량	35% 이하

다. 세골재

세골재는 모래 또는 모래와 같은 규격의 석분을 사용한다.

라. 혼화재

내구성이 우수하고 색상 변화가 없는 무기질 안료를 사용 하여야 한다.

4. 혼합물 입도 및 아스팔트량

항 목		통과 중량 백분율
골 재	20 m/m	100
	13 m/m	950100
	5 m/m	55-75
	2.5 m/m	35-55
	0.6 m/m	15-35
	0.3 m/m	10-25
	0.15 m/m	5-20
	0.08 m/m	2-10
혼 화 제		1.0-2.0
아스팔트량		5-7

5. 온도관리

칼라 아스콘의 혼합 온도는 아스팔트의 FLOW 점도 80-150초일 때의 가열 온도 범위 중에서 선택 한다. 단 칼라 아스팔트의 가열 온도는 180℃를 넘어서는 안된다. 더욱 칼라 아스팔트의 가열 온도는 혼합 온도를 표준으로 한다.

6. 배합 설계

칼라 아스콘의 배합 설계는 아래 표에 표시한 기준치에 합격한 것 이어야 한다.

항 목	기 준 치
안 정 도	600 이상
흐 름 도 (1/100cm)	20-40
공 극 율(%)	3-8
포 화 도(%)	70-85