대한주택공사 고무블럭 시방서

적용범위

이 는 놀이터 및 운동장 바닥포장 공사일반에 관한 사항에 적용한다.

시방서

적용기준

다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 안에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

KS F 2526 콘크리트용 골재

KS F 2528 비포장 도로용 흙 ․ 골재 재료

KS F 4006 콘크리트 경계블록

KS L 5201 포틀랜드 시멘트

KS M 6518 가황고무 물리시험방법

KS M 6951 재생 고무블록

고무블록

고무블록은  보조재에 내구성 표면재를 접착 시키거나 균일재료를 이중으로 조밀하게 하고, 표면을 내구적으로 처리하여 충격을 흡수할 수 있도록 공장에서 성형 ․ 제작한 것으로, 일반고무블록 이외에 고무칩이나 우레탄칩을 입힌 블록 등이 있으며, KS M 6951에서 규정하는 품질기준 이상이어야 하고, 블록의 종류와 크기 및 색상은 설계도에 따른다.

충격흡수

고무블록포장

1. 자재

1.1 고무블록은 충격흡수 보조재에 내구성 표면재를 접착시키거나 균일재료를 이중으로 조밀하게 하고 표면을 내구적으로 처리하여 충격을 흡수할 수 있어야 한다.

1.2 부속자재

1.2.1 접합재는 독성이 없고, 자외선에 안정적이며, 딱딱해지지 않고 지속적인 충격 흡수능력이 있는 100% 고형 폴리우레탄을 사용한다.

1.2.2 프라이머는 오염되지 않고 빨리 마르는 성질을 가진 것으로 바탕의 표면재질을 확인하여 선정한다.

1.2.3 포장 줄눈용ㅇ 실링재는 탄성형 실링재를 사용한다.

2. 시공

2.1 원지반다짐 후 “3.6.3 조경콘크리트포장”에 준하여 지정된 두께로 콘크리트를 치고 양생한다.

2.2 먼저 바닥나누기를 하고, 이에 따라 고무바닥타일을 깔아 보조재와 완전히 접착한다.

2.3 구조물에 접하여 도려낸 부위는 틈새가 최소화 되도 록하고, 틈새폭이 10㎜를 넘는 경우 타일을 걷어내고 다시 깔도록 하며, 틈새는 실런트로 채우고 미려하게 마감하여야 한다.

2.4 접착제가 표면위에 남아 있어서는 안되며, 엎질러지거나 묻은 표면의 접착제 등은 죽시 제거하여야 한다.

2.5 표층이 완료되면 이를 보호하고, 48시간 양생기간 동안 통행을 제한하여야 한다.

2.6 포면배수 불량시 물 고임이 발생하여 접착제로 부착된 타일이 쉽게 탈락하므로 배수 계획에 신중을 기하여야 한다.