불소수지강판넬 설치시방서

(1) 일반사항

1. 의  의

도면과 시방서의 내용이 상치 의문이 생길 경우는 감독원 지시에 따라 시공한다. 또한 명시되지 않은 사항이 있을지라도 구조상 외관상 시공을 요하는 부분은 감독원 지시에 따라 이를 처리한다.

2. 적용범위

- 1. 본 시방서는 불소수지강판넬을 내장 및 외장재로 사용할 경우에 적용한다.

- 2. 본 공사 수행에 있어 본 시방 서에 기재되어 있지 않은 사항은 별지 특기 시방서에 의하여, 또한 건설부 건축 공사표준 시방 서를 준용한다.

- 3. 공사별 설계도 및 공종에 해당하지 않은 사항은 적용하지 아니한다.

3. 설계도서 적용 순위

- 1. 별도특기 시방서

- 2. 설계도서

- 3. 표준시방서(본시방서)

- 4. 건설부 건설공사 표준시방서

4. 공정 및 시공 계획서

착공전에 공정표 및 가설건물, 불소수지강판넬 제품, 공사용 기계기구 등의 시공설비 재료 둘 것, 작업장 기타용지 사항에 대하여는 감독원의 지시를 받는다.

5. 견  본

본공사에 사용되는지급자재와의 기성품은 미리 견본 품을 제출하여 감독원의 승인을 득한후 공사완료시까지 비치한다.

6. 검  사

현장에 반입된 재료는 모두 도면과 시방서의 표시된 품질과 동등 이 상품이어야 하며, 감독원의 지시를 받아 합격한 것을 사용하여 불합격품은 즉시 장외 반출하여야 한다.

7. 작업인원 및 보안조치

공사장내에서 감독원 지시에 불응하거나 미숙련으로 인정되는 자는 즉시 교체하여야 하며 작업인원등에 대한 통제와 현장경비 화기폭발취급등 안전보안 및 위생 인사사고에 대해서는 도급자가 책임을 지고, 안전모, 안전밸트는 필히 착용할것이며, 사고 발생 시에는 즉시 모든 조치를 취하여야 한다.

8. 공사용 사진

공사 시공중 매몰되어 나타나지 낳은 부분, 준공후 해체되는 가설물, 공사시공전 및 감독원이 지시하는 부분을 규격 3“*4” 칼라사진으로 전경을 촬영 현장에 비치하고 감독원에게 제출한다.

9. 자재사용허가

본 공사장내에 있는 물건 또는 철거자재는 감독원의 허가없이 임의로 사용하거나 반출하지 못한다.

10. 인접한 제공 직물에 대한 보양

본공사 시공중 인접한 제공 작물에 피해를 주지 않도록 필요한 시설을 하며, 기존공작물 또는 사유재산에 손해를 가하였을 시에는도급자가 이를 원상 복구하여야한다.

11. 현장입간판 및 안내판

입간판 및 안내판 설치는 불소수지강판넬에 큰 충격을 가하면 파손되는 특히 모서리 부분 및 걸레받이에 대해서는 감독원이 필요하다고 인정할경우에 한하여 그 규격 및 설치 장소를 별도 지시한다.

12. 자재검수 및 보관

지급 자재를 인수할때는 감독원 입회 하에 하고, 검사 후에는 그 보관에 대하여 도급자가 책임을 지며 현장에 반입된 합격자재가 도난 및 화재로 인하여 유실된 때는 도급자가 책임을 하고 대체하며 품질은 감독원의 승인을 얻어야 한다.

(2) 가설공사

1. 가설재료

가설재료는 신품을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 구조 및 기능상 사용이 무방하다고 감독원이 인정할 경우에는 중고 품을 사용할수 있으며, 모든 가설재료는 갑측 제공으로 한다.

2. 가설건물

가설 건물의 크기는 건물의 규모에 따라 자재 창고를 겸할 수 있는 크기이어야 한다. 단, 가설건물설치 재료는 모두 갑측 제공임.

3. 외부비계

특기 시방이 없을 경우에 모든 불소수지강판넬용 외장 공사에는 쌍줄비계를 원칙으로 하되, 비계설치 및 공사용 곤두라 대여는 갑측 제공임.

4. 공사용 각종설비

전동, 동력, 공사용수, 기타설비는 현장조건에 따라 감독원과 협의 발주자가 설치하고 그 비용은 갑측 부담으로한다.

5. 기준선

공사 시행전 감독원의 지시에 따라 기준선을 선정하여 골조상태를 확인하고 보조 기준 점을 1-2개소 선정 설치한다.

6. 건축물 뒷정리

불소수지강판넬 부착시 발생한 폐잔재 및 가설 재는 즉시 장외반출하여야 하며, 특히 용접불꽃이 떨어져 화재의 발생이 우려가 되니 초목 및 작업주의를 항상 정리하며, 뒷정리 및 청소를 완료후 준공검사에 임하여야 한다.

(3) 하지철물 부착공사

1. 정확한 시공을 위하여 골조상태의 수평수직을 확인 검토후 하지철골 여유 SPACE을 이용하여 기준선을 설정하고 수평 먹줄을 띄우고 및 피아노 선을 각 기점에 수직으로 설치한다.

2. 부재는 K.S.D3502제품으로 일반 구조용 압연 강재를 사용한다.

3. 녹막이 칠은 K.S.M5323 2종 이상은 2회 도장한 제품을 사용한다.

4. 용접후 용접면을 깨끗이 청소한후 전항의 규정에 따른다.

5. CONC 벽체에 ANCHOR타설시 pitch는 1500m/m 이내로 한다.

(4) 부착공사

1. 정확한 수평수직을 유지하도록 철골에 먹메김 후 부착한다.

2. 메지 폭은 승인도면에 의하여 시행하되 특히 open spacd joint부위에 주의하고 그 허용오차는 ±2.5mm한다.

3. BITS 간격을 300~400mm의 범위로 하되 아연도금 Bits를 결속시키는 것으로 한다.

4. 판넬표면에 용접불꽃이 떨어지지 않도록 주의하여 시공해야 할 탑재 joint부위 특히 (OPEN SPACE알미늄 FRAME STEEL RAIL단열재 철물 천정 몰딩, 기타 용접부위)은 널대기로 보양시공한다.

5. 불소수지강판넬의 취급에 주의하여 손상이 가지 않도록 충분한 보양 조치를 하여야 한다.

(5) Caulking

1. Back-up 재를 설치한 후 실리콘계 계통으로 Caulking한다.

2. Caulking 메지는 4-2항의 규정에 따른다.

3. 타부재와의 jount 마감 특히 open space부위의 코킹은 불소수지 강판넬에서 제외됩니다.

■ 불소수지강판넬

1) 적용범위

본사항은 극심한 부식 환경의 건축내.외장재로 사용되는 불소수지 아연도 강판에 대하여 적용한다.

2) 제품의 구조

본 제품은 아연도 강판에 불소수지를 코팅하여 가열 융착시킨 제품이다.

3) 원자재

1. 원 판 : 본 제품에 원자재로 사용되는 원판은 전기 도금 아연 강판 및 용융도금 아연 강판으로써 원판의 두께는 1.2t사용한다.

- 2. PAINT : 불소수지도료 - 조광페인트(주)의 PVDF계 불소도료를 사용한다.

CHROMATING(전처리) : 탈지-탕세-수세-화성피막처리-(수세 및 온세)-(건조)-(전처리)

- 3. COLOR도장 : 표면4회 도장4회 BAKING으로 230-250℃에서 열처리 융착한다.

탈지-수세-에칭-수세-표면조정-수세-크로메이드처리-수세-열탕수세-건조-도장

- 4. 도막두께

표 면			BACK면
분 류	도막두께	도 료	분 류	도막두께	도 료
PRIMER	5-7U	EPOXY	PRMER	5U	EPOXY
BARRIER	20U(+0,-2)	불소수지	TOP	8U	POLYESTER
TOP	15+2U	불소수지
CLEAR	15U(+0,-2)	불소수지

*야 한다.* CLEAR코킹은 MATALIC계열에 적용한다.

4) PANEL

PANEL의 평탄도(WAVE) : 5/1,000m/m 이내로 한다.

5) 골조 및 패널시공

- 1. 시공특기사항 : ①시공전 PANEL 색상 및 견본품을 제시 감독원의 승인을 받고 착공전 공정표 및 가설재, 공사용 기계기구 시공설비를 감독원과 협의하고 모든 공사는 설계 도면에 의거 실측도를 작성하여 공사 감독원의 승인을 득한다.

② 공사용 설비 : 본공사에 필요한 비계는 쌍줄비계를 원칙으로 하되, 비계 설치 및 공사용 곤도라대여는 감독원과 협의하여 시행한다.

③ 전기 및 동력 설비는 감독원과 협의하여 설치 사용한다.

- 2. 기준선 설정 : ① 공사 시행전 도면을 기준으로 감독원과 협의하여 표준 기준선을 선정하기 전에 골조 상태를 최종확인하여 골조에 붙어 있는 잔여 거푸집 및 간섭물을 완전히 제거후 표준 기준점 및 기준선        을 4개소 정도 선정 한다.

② 재료 : 피아노선, 가역척, 삼각추를 이용 체크한다.

③ 수직, 수평 기준선 설정시 PANEL ALLOTMENT 표기한다.

- 3. ANGLE 및 형강 설치공사

① 기준점을 확인하고 공조와의 SPACE를 조정 설정한 다음 수평 기준선을 먹줄로 띄우고 피아노선 및 가역자를 사용 수직,대각 수평을 잡아 각 회점을 피아노선으로 연결 각 기점에 수직 수평으로 설치한다.

② 부재는 K.S.D3502제품 규격으로 적용한다.

③ 부재의 녹방지용 페인트는 도금 및 SUS재료를 제외하고 광명단으로 도장한다.

④ 설치공사시 용접할시는 용접 불꽃을 조심하여 판넬 표면 및 타 부재에 손상이 없도록 함은 물론 특히 화재 발생에 주의하여야 한다.

⑤ 골조벽체에 ANCHOR 조정시 간격은 900-1500m/m위에서 설정하여 고정 결속 시킨다.

- 4. PANEL부착시공

① ALLOTMENT 표기 기점을 기준으로 먹줄을 띄운 다음 메지 간격을 확인 승인 된 도면에 의거 BITS 고정한다. 이때 메지 및 PANEL JOINT 오차는 ±2m/m 이내로 한다.

② 결속용 PITS는 아연도금된 것으로 사용하되, PITS와의 간격은 300-500m/m으로 한다.

③ PANEL 시공중 취급에 주의하여 표면에 손상이 가지 않도록 하며 PANEL표면을 보호하기 위하여 보호필름 100U이상 보양한다.

(6) 마무리 공사

- 1. CAULKING

① 메지는 도면에 승인된 넓이를 확인 실측하여 메지 오차±2m/m 이내로서 마스터 TAPE처리후 실리콘은 KSF-4910에 준한 재료로서 실리콘계로 적용한다.

② 실리콘은 탄성 실란트로서 진동, 온도 변화에 대하여 우수하여야 하며 재료에 충분한 접착성을 유지하여야 한다.

③ 실리콘 공사시 타 부재와의 JOINT마감은 불소수지강판넬 코킹에서 제외 된다.

- 2. 청소 및 보수

PANEL 표면에 부착된 보양용 보호필름을 완전히 제거한 다음 표면 손상 부위는 KOFLON도료 TUCH 한다. 특히 비계 철거시 PANEL 충격이 없도록 주의하여야 한다.