석공 시공계획서

1. 일반사항

본 문서의 2차 저작권은 와우폼에 있습니다.

시공 계획서	→	자재 선정	→	바탕 정리	→	자재 검수	→	본시공	→	줄눈	→	보양

1.1 공사 흐름도

1.2 공사 착수전 준비 작업

(1) 시공부위별 시공도 작성 및 처리 결정

예) 마루귀틀 : 물갈기 가공이며 마루귀틀과 모노륨의 이음부위에 요철이 발생 치 않토록 견본품을 제출받아 확인후 제작에 임할 것.

(2) 시공방법 결정 : 습식 또는 건식

2. 자재

2.1 자재 선정 및 검수

2.1.1 돌의 종류

(1) 화성암 : 화강암, 안산암

(2) 수성암 : 사암, 절판암, 응회암, 석회암

(3) 변성암 : 대리석, 사문암

(4) 인조석 : 테라죠, 인조마블

2.1.2 가공 종류

(1) 혹떼기

(2) 정다듬

(3) 도드락다듬

(4) 잔다듬

(5) 버너구이

(6) 물갈기

재료 용도	시멘트	모래	줄눈나비
조적용	1	3	① 실외의 벽바닥은 6~12mm
깔몰탈용	1	3	② 실내의 벽바닥은 0~6mm
사춤몰탈용	1	3	③ 모조석의 경우 6~10mm
치장몰탈용	1	0.5	④ 거친돌의 경우 9~25mm
붙임용페이스트	1	0

2.1.3 사용 몰탈

2.1.4 자재 검수시 유의사항

(1) 부재별 색상의 동일여부

(2) 표면처리 상태 확인

(3) 크랙 및 깨짐부위 보수여부는 물뿌림으로 판별(색상상이, 변색)

(4) 가공시 오염된 이물질 및 철분제거 여부확인(녹발생)

(5) 마감치수 확인

(6) 버너구이는 버너 가열시 튀겨져나간 표면을 급냉시킴으로써 미끄럼 방지 및 내 마모성을 증대시킴.

3. 시공

3.1 돌 붙임 공법

(1) 습식공법

(2) 건식공법

(2.1) ANCHOR 긴결공법

(2.2) 강재 TRUSS공법

(2.3) G.P.C공법

3.2 계단(주현관)

(1) 작업중 타공종의 작업원이 통행하지 않도록 배려할 것

(2) 통줄눈이 생기지 않도록 할것

(3) 줄눈처리

(4) 시공후 준공시까지 파손주의, 보양철저

(5) 벽체면과 계단판 의 틈이 나지 않도록 돌 재단을 철저히 하여 시공

(6) 계단판 처짐방지를 위해 계단나누기시 계단폭, 높이등이 맞지 않을 경우 나무 토막등을 사용한 고임을 방지하고 콘크리트 계단을 재시공하여 돌공사를 시행 한다.

(7) 가급적 나누기를 하지않고, 1장으로 시공하는 것이 유리하다.

(8) 조각붙임시 줄눈은 9MM를 기준으로 하고 배합은 1:3으로 한다.

3.3 마루귀틀

(1) 고정방법은 철물등을 이용하여 이탈 및 흔들림이 없도록 한다

* 하부몰탈 채움철저 - 부러짐 방지

3.4 보양

시공후 오염(페인트, 몰탈)방지를 위한 보양철저 (합판, 비닐장판등)

4. 참고 자료