아미텍스 시공시방서

1. 일반사항

본 문서의 2차 저작권은 와우폼에 있습니다

본 문서의 2차 저작권은 와우폼에 있습니다

1.1 적용범위

본 시방서는 천장 마감재로 사용되는 석고시멘트판 및 경량철골 천장틀(M-Bar)의 시공 표준을 규정한 것이다.

1.2 적용기준

1.2.1 다음의 제기준에 준한다.

(1) KS L 5509 :석고시멘트판

(2) KS D 3609 : 건축용 강제 받침재

1.3 제출물

1.3.1 품질인증서류

1.3.2 견본

1.3.3 제품자료 (물성, 특성 등 기타자료)

1.3.4 기타 사용승인 제출물

1.4 품질보증

1.4.1 시공업자의 자격

의장공사업 면허 소지자로서 천장공사 착수전에 동면허사본과 실적증명서를 제출하여 감독원의 승인을 받는다.

1.4.2 견본시공

(1) 시공면적은 건축주 및 감독원과 협의하며, 코너 모서리 등을 포함한다.

(2) 견본시공부위는 시공물의 일부분으로 간주한다.

1.4.3 공사전 협의

기타작업과 연관된 준비작업, 기간조정, 검사절차, 보호와 보수등

1.5 운송, 보관 및 취급

1.5.1 보관

(1) 물이나 습기의 영향을 받지 않는 건조하고 청결한 실내 바닥에 깔판을 놓은 후 보관한다.

(2) 모서리 부분의 파손에 주의한다.

(3) 시공 후 잉여자재는 비닐로 보양하여 보관한다.

1.5.2. 운반 및 취급

(1) 운반 및 취급시 제품에 무리한 충격을 주어 파손, 변형이 발생하지 않도록 하며 기름이나 오염이 없는 청결한 손으로 취급해야 합니다.

(2) 우천시 제품의 상하차를 금지하며, 포장의 주의사항을 확인 후 취급해야 한다.

(3) 제품 생산일자(LOT No.)별로 미리 분리하여 층별, 구획별로 동일 LOT가 시공 되도록 해야 한다.

1.6 공사환경

1.6.1 창호 유리공사가 완료되고 실내온도 30 ℃ 이하, 상대습도 85 % 이하로 유지되는 상태에서 시공한다.

1.6.2 시공 후 습기에 의한 천장판 변형을 방지하기 위해 정기적인 환기를 실시하며, 천장 내부 및 배관에 결로가 발생하지 않도록 주의한다..

1.6.3 건물의 기본 설계시 천장판의 길이방향을 자연채광과 같은 방향으로 시공하면 건물내부에 유입되는 자연채광의 그림자에 의해 시각적으로 나쁜 상태로 보이는 요인을 제거할 수 있으며, 천장판 적용방향을 고려하여 등기구 라인을 설정한다.

1.6.4 천장 배선, 배관공사는 천장판 시공 전에 완료하도록 공정순서를 맞춘다.

1.6.5 경량철골 설치 및 바닥 수장공사 완료 후에 천장판을 시공한다.

1.6.6 시공중 또는 시공 후 실내에 연기가 발생하는 난방기구 사용시 제품표면 변색에 의한 연기와 이색현상이 발생 할 수 있으므로 사용을 금해야 한다.

1.6.7 지하층, 화장실 등에 시공할 경우 습기가 정체되지 않도록 통풍 및 공조시설을 가동해야 한다.

2. 재료

2.1 적용자재

2.2.1 제품의 개요 : 아미텍스는 석고, 시멘트 등의 무기재료를 주원료로 하여 초조 성형한 1급 불연천장판이다.

2.2.2 공법의 특징 : 경량철골(M-Bar)에 천장판(아미텍스)을 나사못을 이용해 고정하는 시공법으로 시공이 빠르고 천장내부에 설치된 배선, 배관등의 점검이 용이하므로 시공후 유지관리 및 보수가 쉽다.

2.2 자재

2.2.1 물성

항목	물성	적용규격
두께(mm)	6	KS L 5509
휨파괴하중(N)	137.3 이상
부피비중	1.5 이하
흡수에 따른 길이변화율(%)	0.2 이하
함수율(%)	15 이하
난연성	난연1급	KS F 2271

2.2.2 규격

두께(mm)	두께의 허용차 (mm)	나비 x 길이(mm)	나비 및 길이의 허용차	비고
6	±0.4	300 x 600	0, -3

2.3 장비

2.3.1 아미텍스 절단공구 (칼 등)

2.3.2 아미텍스用 나사못 시공공구 (전동드릴 및 수동드라이버/전동드라이버)

2.3.3 천장틀 고정 및 절단용공구

2.4 부속재료

2.4.1 경량철골 천장부재 (KS D 3609)

2.4.2 천장판, 몰딩 및 기타 철물 고정용 긴결재

3. 시공

3.1 시공

3.1.1 건물 중심선 설정

- 아미텍스 규격을 고려하여 현장 천장면을 정밀히 실측 한 후 등라인, 디퓨져 위치 등 타공정을 CHECK 하여 중심선을 설정한다.

3.1.2 스트롱 앙카 작업

- 설정된 중심선을 기준으로 캐링찬넬의 설치방향을 고려하여 스트롱앙카(Φ9.5)를 @900 ~ 1,200 mm 간격으로 설치한다.

인서트 사용시에는 도면에 따라 주물 인서트(Φ9.5)를 @900 ~ 1,200 mm 간격으로 거푸집에 설치한다.

3.1.3 MOLDING LINE LEVEL CHECK

- 물 수평 방법이나 LEVEL기를 사용하여 도면에 의한 천장높이에 맞춰 Molding Line을 설정하여 먹메김한다.

3.1.4 벽 몰딩 부착

- 먹줄에 따라 콘크리트 못을 사용하여(@300 mm) 벽몰딩을 Curtain Box등의 시설물을 고려하여 부착한다.

3.1.5 천장틀 설치

- 행거볼트(Ф9)를 스트롱앵커 또는 인서트에 고정시키고 행거를 연결한다.

- 천장 높이를 고려하여 행거 너트(Ф7.7)로 조정한다.

- 행거에 캐링찬넬을 @900~1,200 mm 간격으로 설치한다.

- 시공면적이 넓은 경우 캐링찬넬에 @2,000~3,000 mm 간격으로 마이너찬넬을 설치한다.

3.1.6 CURTAIN BOX 설치

- 사양에 따라 용도에 적합한 제품을 용접 또는 별도의 고정방법을 사용하여 설치한다.

3.1.7 등라인 설치

- 등라인 설정 사양에 따라하되 전기 및 설비 관계자와 협의 요함.

3.1.8 M-Bar 설치

- 설치된 캐링찬넬에서 M-BAR클립을 사용하여 300 mm 간격으로 M-BAR를 설치한다.

3.1.9 아미텍스 설치

- 설치된 천정틀의 수평을 물 수평 또는 LEVEL기로 맞추고 행거세트의 너트를 조정하여 M-Bar의 마감 높이를 정확히 맞춘다.

- 나사못(Φ3 X 16~21 mm)으로 천장판 1매에 6군데를 고정 시킨다.

- 아미텍스에 나사못 시공시 제품의 이음매 불량 및 깨짐을 방지하기 위해 그림과 같이 나사못 고정 간격을 준수해야 한다.

- 아미텍스의 길이방향을 자연채광과 같은 방향으로 시공하면 건물에 유입되는 자연채광의 그림자에 의한 시각적 턱짐현상 발생을 제거할 수 있다.

3.2 청소와 보양

3.2.1 시공완료 후 후속공정에 의한 천장판의 충격 및 변형을 피할 것.

3.2.2 시공 중 또는 시공 후 실내에 연기가 발생하는 난방기구 사용을 금할 것.

3.3.3 시공 후 천장 내부와 배관등에 결로가 발생되지 않도록 주의할 것.

3.3 공사간 간섭

전기 및 설비공사 등에 의해 간섭을 받지 않도록 제반 여건을 협의한다.

3.4 시공 허용오차

천장 마감면은 평탄하며, 수평을 이루어야 한다.

3.5 보수 및 재시공

천장재 공사 작업중 발생한 파손품이나 변형된 제품은 즉시 교체하도록 하여야 한다.

3.6 현장 품질관리

시공 후 천장면의 평활도, 아미텍스의 파손부위 및 경량철골 부자재가 적정하게 시공 되었는를 확인토록 한다.

3.7 제조업자 현장지원

제품의 물성 및 시공에 대해 기술적 지원이 필요한 경우 제조업체에서 이를 위한 교육, 시공지도 등에 해한 제반지원을 하도록 한다.

3.8 현장 뒷정리

공사 완료 후 제반 현장의 진행에 불편함이 없도록 청소 및 주변을 정리하도록 한다.

3.9 시운전

해당없음

3.10 완성품관리

3.10.1 후속공정에 의한 파손 및 변형을 방지하기 위한 충분한 보양조치를 실시하며, 주기적으로 시공품의 상태를 확인한다.

3.11 시공시 주의사항

3.11.1 아미텍스는 이웃텍스와 위치가 엇갈리는 혼열시공이 되어야 하며, 제품간의 이음매는 틈이 발생하지 않도록 밀착시공 되어야 한다.

3.11.2  Lot를 미리 분리하여 층별 구분 시공토록 한다.

3.11.3 시공공구의 나사못 깊이를 조정하여 다음 그림과 같이 시공 될 수 있도록 한다.

3.11.4 나사못은 접시머리 모양의 아연도금 처리된 제품으로 직경 Φ3 길이 16~21 mm 규격의 제품을 사용해야 한다.  나사못 머리에 백색 도장된 제품을 사용하면 시공외관을 향상 시킬 수 있다.

3.11.5 나사못은 드릴 천공 후 스크류 드라이버로 고정하는 것을 원칙으로 한다.

단, 드릴 천공없이 직결나사못을 시공 할 경우에는 나사못이 수직으로 시공될 수 있으며, 시공깊이 조절이 가능한 공구를 사용해야 한다.

3.11.6 시공 후 아미텍스의 평활면, 이음매, 나사못 시공상태 등을 충분히 확인토록 한다.

3.11.7 아미텍스 모서리 부분에 무리한 충격을 가하면 파손, 변형 될수 있으니 주의해야 한다.

3.11.8 아미텍스 모서리 부분을 잡고 취급 및 시공할 경우 파손 될수 있으니 주의해야 한다.

3.12 제품 취급시 주의사항

3.12.1 작업시 방진마스크, 안전모, 장갑, 보호안경, 보호의 등의 보호장구를 작용하며, 작업장은 충분한 환기가 이루어지도록 조치해야 한다.

3.12.2 전동공구 사용 등 절단시 분진발생이 많을 경우, 집진장치와 배기장치를 설치해야 한다.