암롤박스 구매 시방서

1. 품  명 : 11톤 재활용 차량 적재용 암롤박스

2. 사항

일반

⑴ 적용대상

본 시방서는 11톤 재활용 차량 적재용 암롤박스 구매에 관한 제반사항에 대하여 적용한다.

⑵ 계약자의 의무

계약자는 국가를당사자로하는계약에관한법률, 동법시행령 및 물품구매 계약일반조건, 동 특수조건의 제반규정에서 정하고 있는바에 따라, 신의와 성실의 원칙에 입각하여 계약조건을 이행하여야 한다.

⑶ 이의

해석

본 시방서에 명시되지 않았거나 명확하지 않은 사항은 반드시 계약전에 우리구의 확인을 받아야 하며, 계약 이후에는 우리구의 해석 또는 판단에 이의없이 따라야 한다.

⑷ 대안의 채택

계약자는 추가적인 기능이나 성능발휘에 도움이 되는 사항, 또는 유지 관리에 더욱 효과적인 사항에 대하여는 우리구의 확인을 받아 이를 채택할 수 있다

⑸ 특허사항

계약자는 적재함에 관계되는 모든 특허권 또는 이와 유사한 권리로부터 야기되는 제반사항에 대하여는 전적인 책임이 있으며, 이는 납품 완료 후 폐기시 까지 계속된다.

⑹ 구매사양

계약자는 별첨 기술사양에 따라 충분한 성능발휘 및 원활한 사후관리를 우선적으로 고려하여 납품하여야 한다.

⑺ 제반규격의 표준

한국공업표준규격 및 자동차관리법, 도로교통법등 자동차 관련 제반법규에 의하여 제작되어야 하며, 관련규격이 없을 경우 우리구의 승인을 받아 부분적으로 적용할 수 있다.

⑻ 납품기한

계약자는 낙찰일로부터 5일 이내에 계약하고 계약 체결일로부터 15일 이내에 공릉동 재활용 집하장에 납품하여야 한다.

이 경우 계약자는 납품일 이전에 우리구와 협의하여 우리구 담당자 입회하에 제작기술자는 적재함을 점검하고 성능의 정상발휘 여부를 차량에 탈․부착을 통하여 시운전하여야 한다.

⑼ 하자 보증기간

본 차량의 하자보증기간은 물품 검수일로부터 2년간으로 하며, 이 기간 중 발생하는 모든 하자사항은 계약자 부담으로 우리구가 지정하는 기간 내에 보수 완료하여야 한다.

3. 특별사항

⑴ 몸 체(적재함)

가. 전 장 : 6,100mm

나. 전 폭 : 2,300mm

다. 전 고 : 1,900mm

라. 형 태 : 사각 박스형

마. 재 질 : 바닥 SS41철판 4.5t 이상

옆판 SS41철판 4.5t 이상

골조 SS41철판 4.5t 이상의 철판을 절곡하여 용접구조로 견고하게 제작 되어야 한다.

바. 메인후레임(견인레일)은 H빔으로 200mm×100mm의 규격으로 한다.

⑵ 뒷문

가. 뒷문은 덤프형 구조로 제작되어야 한다.

나. 재질은 SS41 철판 4.5t를 사용하여 용접구조로 견고하게 제작되어야 한다.

다. 문짝은 적재물의 압력과 이동시 충격에 충분히 견딜수 있는 구조를 가진 규격으로 제작되어야 한다.

⑶ 견인고리

가. 철판과 환봉을 사용한 구조로 제작

나. 재질은 SS철판과 ø60환봉을 밴딩하여 사용한다.

다. 견인고리는 몸체 앞부분에 부착되어 25톤이상 견인력에도 견딜수 있어야 한다.

⑷ 후레임

가. 후레임은 몸체 하부에 부착되어 암롤 청소차 상하역에 적합한 구조로 제작되어야 한다.

나. 후레임 소재는 I빔 200mm×100mm 형강을 사용한다.

다. 후레임 제작은 몸체 하부에 용접구조로 견고하에 제작되며 특히 암롤청소차의 견인 및 이동시 지장이 없어야 한다.

⑸ 오수받이

가. 오수받이는 뒷문 하부에 부착되어야 한다.

나. 재질은 철판을 사용하며, 용접부위에서 오수가 누출되지 않도록 한다.

다. 오수받이 하단에는 배출구가 부착되어야 한다.

⑹ 로 라

가. 몸체 하부 후레임 후면 양옆에 부착되며, 지면에 접촉하는 부분으로 지면과의 접촉시에 원할하게 회전하는 구조로 제작한다.

나. 로라 소재는 파이프, 핀 철판으로 되어야 하며, 하중에 견딜수 있는 견고한 용접구조로 제작한다.