자연토 시공시방서

1. 자연토 암절개면 보호 식재공이란?

경암, 연암, 풍화암 및 건조척박지에 보비력, 보습력, 통기성이 강한 복합 유기질로 구성된 자연토를 철망설치후 양잔듸와 초목본류를 혼합하여 살포함으로서 법면 유실 및 낙석 방지를겸한 이상적인 식생기반을 조성하여 영구적인 녹화를 유도하여 도로변의 암절개면 등 인위적으로 훼손된 경관을 자연상태로 재생시키는 공법을 말한다.

2. 공사전 선행되는 조건

2-1. 절취면 구배가 1: 0.3 보다 완만하여야 하며 원지반의 붕괴 우려가 없어야 한다.

2-2. 우수 등의 배수처리가 되어 있어야 한다.

2-3. 절취법면에 표면수가 유출되는 부분은 암거시설 등을 통하여 미리 처리하여야 한다.

2-4. 장비 또는 자재의 반입을 위한 진입도로와 작업공간이 충분히 확보되어야 한다.

2-5. 자형 및 구배, 암반의 종류에 따라 자연토 취부 두께를 결정하여야 하며 암반의 돌출부위 또는 역구배 지역은 자연스럽게 노출시킨다.

3. 특별 시방

3-1. 앙카핀 및 착지핀 설치를 위한 홀 천공 작업

천공 작업시의 자세는 하향 수직을 유지하여야 한다.

3-2. 부착망 설치 작업

3-2-1. 부착망은 비탈면 요철에 맟추어 팽팽하게 깔고, 취부 두께의 중간 부위에 위치하오록 하여야 하며, 겹치는 부위는 벌어지지 않도록 철선의 쳐짐 및 유동을 방지하여야 한다.

3-2-2. 철선의 간격은 종:1,500m/m 횡:1,500m/m 간격으로 겹쳐져야 하며, 고정용 핀은 ￠16m/m 이형철근에 와샤용접이 된제품으로 길이 300 - 500m/m 정도의 철근을 사용하는 것으로 한다.

3-3. 자연토 취부작업

3-3-1. 취부면과 노즐을 약 1m 정도 간격을 유지하되 비탈면과 수직이 되도록 상부에서 하부로 진행하여야 하며, 내부에 공극이 없도록 시공하여야 한다.

3-3-2. 취부두께는 설계서의 기준으로 암절개면의 요철을 감안하여 식생에 지장이 없도록 주의를 기울여야 하고, 취부 표면적 매 100m 마다 1개 지점을 측정한 평균값이 기준 두께 이상이어야 한다.

3-4. 주의사항

3-4-1. 안전 시공을 위하여 암절개면 상, 하부 동시작업은 시행하지 않아야 한다.

3-4-2. 작업장이 가파른 비탈면이므로 강우, 강풍등 작업조건이 나쁠 경우에는 작업을 중지하여야 한다.

**********  PVC 코팅망은 KS 규격에 준한 제품을 사용한다.  ************