중국 골판지 포장규격

가. 지 상자의 포장제한

골판

종류	내장물 최대중량 kg	최대종합장 mm	대별
			종류	1종	2종	3종
S/W	5 10 20 30 40	700 1000 1400 1750 2000	S/W	BS1.1 BS1.2 BS1.3 BS1.4 BS1.5	BS2.1 BS2.2 BS2.3 BS2.4 BS2.5	BS3.1 BS3.2 BS3.3 BS3.4 BS3.5
D/W	15 20 30 40 55	1000 1400 1750 2000 2500	D/W	BD1.1 BD1.2 BD1.3 BD1.4 BD1.5	BD2.1 BD2.2 BD2.3 BD2.4 BD2.5	BD3.1 BD3.2 BD3.3 BD3.4 BD3.5

나. 골판지의 기준

품질

종류	1 종			2 종
	大別	내파열도 kpa(kgf/cm2)	수직압축강 N/m(kgf/50mm)	大別	내파열도 kpa(kgf/cm2)	수직압축강도 N/m(kgf/50mm)
S/W	S - 1.1 S - 1.2 S - 1.3 S - 1.4 S - 1.5	588 (6) 784 (8) 1177 (12) 1569 (16) 1961 (20)	4900 (5) 5880 (6) 6860 (7) 7840 (8) 8820 (9)	S - 2.1 S - 2.2 S - 2.3 S - 2.4 S - 2.5	409 (5) 686 (7) 980 (10) 1373 (14) 1765 (18)	4410 (4.5) 5390 (5.5) 6370 (6.5) 7350 (7.5) 8330 (8.5)
D/W	D - 1.1 D - 1.2 D - 1.3 D - 1.4 D - 1.5	784 (12) 1177 (12) 1569 (16) 1961 (20) 2550 (26)	6860 (7) 7840 (8) 8820 (9) 9800 (10) 10780(11)	D - 2.1 D - 2.2 D - 2.3 D - 2.4 D - 2.5	686 (7) 980 (10) 1373 (14) 1765 (18) 2158 (22)	6370 (6.5) 7350 (7.5) 8330 (8.5) 9310 (9.5) 10290(10.5)

종류	3 종			함수율 (%)
	大別	내파열 kpa(kgf/cm)	수직압축강도 N/m(kgf/50mm)
S/W	S - 3.1 S - 3.2 S - 3.3 S - 3.4 S - 3.5	392 (4) 588 (6) 784 (8) 1177 (12) 1569 (16)	3290 (4) 4900 (5) 5880 (6) 6860 (7) 7840 (8)	10 ± 2
D/W	D - 3.1 D - 3.2 D - 3.3 D - 3.4 D - 3.5	788 (6) 784 (8) 1177 (12) 1570 (16) 1960 (20)	5880 (6) 6860 (7) 7840 (8) 8820 (9) 9800 (10)	10 ± 2