06130 개량역청막재 방수공

제 1 항 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 이 시방서는 명시된대로 내부공간을 둘러싸고 있는 수직 및 수평표면의 막재방수시공에 대한 시방을 제시한다.

1. 이 막재방수는 여기에 명시된 수직 및 수평표면에 대한 한겹의 접착성있는 고무질의 아스팔트 시트막재 방수방법이다.

1.2.2 내용

주요

1. 수직표면의 방수시공

2. 수평표면의 방수시공

1.2 참조 등

규격

1.2.1 한국산업규격(KS) :

KS A9001-9003 품질시스템 규격

KS F4052 방수공사용 아스팔트

KS F4917 개량아스팔트 방수시트

1.3 제출자료

1.3.1 자료제출요건 및 절차 : 01240 제출자료 및 01260 시공도면, 제품자료 및 시료의 해당요건 참조

1.3.2 제품자료 : 막재료 및 부대품에 대한 제작자의 제품자료 제출

1.3.3 제작자의 설치지침서 : 수직 및 수평 표면시공에 대한 상세한 설치지침서 제출

1.3.4 확인서 : 설치가 완료되면 공사에 사용된 자재가 이 시방서에 합치하고, 제작자의 설치지침서에 따라 설치되었다는 서면확인서를 시공자 또는 위임받은 직원이 서명하여 제출하여야 한다.

1.4 품질보증

1.4.1 막재방수공은 해당공사에 5년이상 경험있는 전문업체가 설치해야 한다.

1.5 제품보증

1.5.1 01450 계약종료 : 계약에 대한 요건참조

1.5.2 막재방수공은 완성된 공사의 누수, 재료의 하자 및 시공품질 부실에 대하여 보증되어야 한다. 보증기간중에 일어나는 하자나 누수는 발주자에게 추가 부담을 주지 않고, 모든 영향을 받은 작업을 포함해서 신속하게 그리고 완전하게 보수해야 한다.

1.5.3 이러한 보증은 공사가 준공되고 5년간 유효해야 하며, 보증서는 방수공 설치자가 서명하고 시공자가 이서해야 한다.

제 2 항 기자재

2.1 재료

2.1.1 방수막재 : KS F4917 또는 두께가 균일하게 1.5mm이상인 고무질의 아스팔트층을 갖고 일면에 고강도의 폴리에틸렌이 공장도장된 유연하고 접착성있는 막재

2.1.2 콘크리트 및 조적면 바탕칠 : 막재 방수재료의 제작자가 추천하는 아스팔트계 바탕칠

2.1.3 물받이 시멘트 : 막재방수재료의 제작자가 추천하는 아스팔트계 접착재 또는 매스틱

2.1.4 수직표면에 대한 보호용 널판 : 막재방수재료의 제작자가 추천하는 두께 6mm인 아스팔트로 구성된 경고한 널판 또는 제작자가 추천하는 접착재 또는 밀봉재로 제자리에 고정되는 구조재의 절연널판

2.1.5 수평표면에 대한 보호용 널판 : 막재 방수재료의 제작자가 추천하는 접착재로 설치되고, 두께가 6mm정도인 아스팔트로 구성된 단단하고 교통을 지지할 수 있는 널판

제 3 항 시공

3.1 시공조건확인

3.1.1 바닥면이 깨끗하고 건조하며, 콘크리트가 적당하게 양생되었는지 확인해야 한다.

3.1.2 막재가 위로 굽어지는 곳에서 바닥면과 받침면이 매끈하고 단단한지 확인해야 한다.

3.2 수직표면의 방수시공

3.2.1 콘크리트 바닥면에는 방수재료 제작자가 건의하는 양으로 바탕칠을 해야 한다.

3.2.2 옹벽과 기타 수직표면에 대한 막재방수는 제작자의 설치지침에 따라 수직벽면에 시공되는 한겹의 접착성 고무질의 아스팔트시트막재 방수방법이라야 한다.

3.2.3 모서리와 연단의 내측 및 외측 그리고 바닥면의 돌출부와 관통부 주위에서는 막재를 보강해야 한다.

3.2.4 감리자가 막재방수공을 검사하고 검수한 후에 제작자의 설치지침에 따라 보호용 널판을 설치하고, 뒤메우기 작업과 뒤메운 재료에 대해서 보호해야 한다.

3.3 수평표면의 방수시공

3.3.1 콘크리트 슬래브와 기타 수평한 바닥면에는 방수재료의 제작자가 추천하는 양으로 바탕칠을 해야 한다.

3.3.2 막재방수는 제작자의 설치지침에 따라 수평표면에 시공되는 한겹의 접착성 고무질의 아스팔트 시트막재 방수방법이라야 한다.

3.3.3 모서리와 연단의 내측 및 외측, 그리고 바닥면의 돌출부 및 관통부 주위에서는 막재를 보강해야 한다.

3.3.4 감리자가 막재방수시공을 검사하고 검수한 후에는 제작자의 설치지침에 따라 접착재로 보호용 널판을 설치하고, 후속 시공작업과 통행에 대해서 보호해야 한다. 후속작업과 활동중에 손상된 보호용 널판은 즉시 보수해야 한다.

3.4 현장품질관리

3.4.1 설치된 막재는 주름, 부풀음 및 노출된 표면이 없는지 확인해야 하며, 손상되었거나 결함이 있는 막재는 보수해야 한다.

3.4.2 방수막재는 후속시공과 마무리로 덮거나 숨기기전에 결함이나 손상이 없는지 확인해야 한다.

3.4.3 수평표면의 담수시험이 요구된 경우는 높은 구역에 물이 넘치게해서 물이 그 구역위에 6mm이상의 깊이로 흐르게 하고, 시험을 실시해야 한다. 시험은 감리자의 입회하에 실시하고, 누구나 낮은 지점이 나타나면 모든 공사가 수밀하고 감수될때까지 명시된대로 그 구역을 보수해서 재시험해야 한다.

3.4.4 역청재료가 흘렸거나 뿌려진 인접한 표면은 청소해야 한다.