06230 방습층방습공

제 1 항 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 이 시방서는 내부의 콘크리트 접지슬래브 아래에 시공하는 방습층 방습공에 대한 시방을 제시한다.

1.1.2 주요내용

1. 방습층 설치

1.2 규격 등

참조

1.2.1 한국산업규격(KS) :

KS A9001 - 9003 품질시스템 규격

1.3 제출자료

1.3.1 자료제출요건 및 절차 : 01240 제출자료 및 01260 시공도면, 제품자료 및 시료의 해당요건 참조

1.3.2 시료 : PVC 방습층재료, 접착재 및 테이프의 시료제출

1.4 품질

보증

1.4.1 품질검사 및 시험 : 01330 품질관리의 해당요건 참조

1.4.2 품질지침서 및 품질계획서 : 공사착공전에 감리자의 승인을 받아야 한다.

1.4.3 검사 및 시험기록 : 감리자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

제 2 항 기자재

2.1 재료

2.1.1 방습층 시트 : 두께 0.25㎜의 PVC프라스틱 막재시트로 해당규격의 요건에 합치해야 한다.

2.1.2 접착재 : PVC막재료와 함께 사용할 수 있는 합성고무기질의 접착재

2.1.3 테이프 : 방습층재료의 제작자가 추천하는 네오플린 또는 염화비닐고무접착테이프 또는 천마스킹 테치프로 폭이 75㎜이상이고, 방습층 시트의 겹대기와 이음매의 밀봉에 사용한다.

제 3 항 시공

3.1 설치

3.1.1 방습층 시트는 시트에 손상을 주지 않고 배수층과 모래쿠션사이, 즉 다져진 골재배수층의 바로위에 깔아야 한다. 후속작업중에 방습층 시트에 일어난 구멍과 찢김은 보수해야 한다. 방습층은 확대기초나 기초옹벽사이에 공극이 없이 연속되어야 한다.

3.1.2 연단은 10cm이상 그리고 단부는 15cm이상 겹쳐야 하고, 모든 겹대기는 접착제와 테이프로 옹벽 기초 또는 확대기초에 고정시켜야 한다.

3.1.3 방습층은 배수층을 관통하는 관과 도관주위에 단단하게 맞추어 밀봉해야 한다.