06140 부틸고무막재 방수공

제 1 항 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 이 시방서는 명시된대로 콘크리트교 마루판의 수직 및 수평 표면의 방수에 대한 시방을 제시한다.

1. 막재 방수는 자갈을 채운 철도 콘크리트교의 마루판에 단층의 부틸고무시트막재로 시공한다.

1.1.2 주요

내용

1. 부틸고무막재 방수시공

1.2 관련서

시방

1.2.1 04320 현장치기 콘크리트 : 콘크리트교 마루판의 콘크리트 치기

1.2.2 04330 콘크리트의 마무리

1.3 참조규격 등

1.3.1 한국산업규격(KS) :

KS A9001 - 9003 품질시스템 규격

KS A1225 아스팔트 합판지

1.4 제출자료

1.4.1 자료제출요건 및 절차 : 01240 제출자료 및 01260 시공도면, 제품자료 및 시료의 해당요건 참조

1.4.2 제품자료 : 방수재료와 부대품에 대한 제작자의 제품자료 제출

1.4.3 제작자의 설치지침서 : 수직 및 수평표면의 시공에 대한 상세한 지침서 제출

1.4.4 확인서 : 설치공사의 완료시에 공사에 사용된 자재가 관련시방에 합치하고, 제작자의 설치지침에 따라 설치되었다는 서면확인서를 시공자 또는 위임을 받은 직원이 서명하여 제출해야 한다.

1.5 품질보증

1.5.1 막재방수공은 해당공사에 5년이상의 경험이 있는 전문업체가 설치해야 한다.

1.6 제품보증

1.5.1 01450 계약종료 : 계약에 대한 요건참조

1.5.2 막재방수공은 완성된 공사의 누수, 재료의 하자 및 시공품질 부실에 대하여 보증되어야 한다. 보증기간중에 일어나는 하자나 누수는 발주자에게 추가 부담을 주지 않고 모든 영향을 받은 작업을 포함해서 신속하게 그리고 완전하게 보수해야 한다.

1.5.3 이러한 보증은 공사가 준공되고 5년간 유효해야 하며, 보증서는 방수공 설치자가 서명하고 시공자가 이서해야 한다.

제 2 항 기자재

2.1 재료

2.1.1 방수막재 : 두께가 균일하게 1.5mm 이상인 유연성의 부틸고무 시트막재료로서 해당규격에 합치한 것이라야 한다.

2.1.2 접착재 : 방수막재의 제작자가 추천하는 재질의 것이라야 한다.

2.1.3 경화용 시멘트 : 부틸고무 막재의 접합에 재질의 것이라야 한다.

2.1.4 부틸 고무테이프 : 홈접합 및 겹대기 접합에 적합한 재질의 것이라야 한다.

2.1.5 막재보호용 널판 : KS A1225에 합치하는 아스팔트 합판지로 하나 또는 이상의 층으로 시공해서 두께가 25mm이상되게 시공하거나 아스팔트 패널로 두께가 20mm이상 되게 시공해야 한다.

제 3 항 시공

3.1 시공조건확인

3.1.1 바닥면이 깨끗하고 건조하며, 콘크리트가 적당하게 양생되었는지 확인해야 한다.

3.1.2 막재가 연단과 수직면에서 아래로 굽어지고 연석과 기타 수직장벽에서 위로 굽어지는 곳에서 바닥면과 받침면이 매끈하고 단단한지 확인해야 한다.

3.2 설치

3.2.1 막재방수는 관련시방서의 해당요건에 따라 시공해야 한다.

3.2.2 콘크리트교의 마루판과 관련표면에 대한 막재방수는 여기에 명시된 부틸고무 시트막재 방수방법이라야 하며, 자갈을 채운 교량마루판의 막재방수에 대한 제작자의 설치지침에 따라 시공해야 한다. 접착재는 방수할 전표면에 발라야 한다.

3.2.3 막재료의 모든 접합부와 잇댄금은 은촉이음으로 된 부틸막재 접합이라야 한다.

3.2.4 모서리와 연단의 내측과 외측 및 바닥면의 돌출부와 관통부 주위에는 막재를 보강해야 한다.

3.2.5 감리자가 막재 방수시공을 검사해서 검수한 후에 후속하는 시공과 자갈을 채우는 궤도공사에 대한 보호를 위해서는 제작자의 설치지침에 따라 접착재를 써서 보호용 널판을 설치해야 한다. 후속하는 시공과 활동을 하는 중에 손상된 보호용 널판은 적절하게 보수해야 한다.

3.3 현장품질관리

3.3.1 설치된 막재에는 주름, 비틀림, 부풀음 및 기타 손상이 없는지 확인하고, 손상되거나 결함있는 막재는 보수해야 한다.

3.3.2 보호용 널판으로 막재를 덮거나 숨기기전에 결함이나 손상이 없는지 확인해야 한다.

3.3.3 접착재료가 흘렀거나 뿌려진 인접한 표면은 청소해야 한다.