06120 역청막재 방수공

제 1 항 일반사항

1.1 범위

적용

1.1.1 이 시방서는 명시된대로 내부공간을 둘러싼 수평 및 수직표면의 역청 막재 방수시공에 대한 시방을 제시한다.

1. 막재방수는 명시된대로 수평 및 수직한 표면에 네겹으로 보강하여 끓여서 도포한 콜타르 피치와 콜타르 침투된 펠트막재의 방수공법이다.

1.1.2 주요내용

1. 수직표면의 방수

2. 수평표면의 방수

1.2 참조규격

1.2.1 한국산업규격(KS) :

KS A9001 - 9003 품질시스템 규격

KS F4052 방수공사용 아스팔트

KS F4901 아스팔트 펠트

1.3 제출

자료

1.3.1 자료제출요건 및 절차 : 01240 제출자료 및 01260 시공도면, 제품자료 및 시료의 해당요건 참조

1.3.2 제품자료 : 제작자의 제품자료와 수평 및 수직표면의 시공에 대한 상세한 설치지침서 제출

1.3.3 확인서 : 설치공사가 완료되면 공사에 사용된 재료가 이 시방서의 요건에 합치하고, 제작자의 설치지침서에 따라 설치되었다는 서면확인서를 시공자 또는 그의 위임받은 직원의 서명을 받아 제출해야 한다.

1.4 품질보증

1.4.1 품질지침서 및 품질계획서 : 공사를 실시하기전에 01330 품질관리의 해당 요건에 따라 감리자의 승인을 받아야 한다.

1.4.2 검사 및 시험기록 : 검사 및 시험기록은 감리자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

1.5 제품보증

1.5.1 01450 계약종료 : 계약에 대한 요건참조

1.5.2 막재방수공은 완성된 공사의 누수, 재료의 하자 및 시공품질 부실에 대하여 보증되어야 한다. 보증기간중에 일어나는 하자나 누수는 발주자에게 추가 부담을 주지 않고, 모든 영향을 받은 작업을 포함해서 신속하게 그리고 완전하게 보수해야 한다.

1.5.3 이러한 보증은 공사가 준공되고 5년간 유효해야 하며, 보증서는 방수공 설치자가 서명하고 시공자가 이서해야 한다.

제 2 항 기자재

2.1 재료

2.1.1 콘크리트 바탕칠 : 크레오소트 초벌칠

2.1.2 콜타르 방수역청 : KS F4052의 요건을 충족하는 끓여서 시공하는 방수재

2.1.3 콜타르 침투된 펠트 : KS F4901의 요건을 충족하는 콜타르가 침투된 펠트

2.1.4 면섬유 : 모서리와 기타 심하게 꺽인 곡부에 사용하고, 관통부의 덮개를 위한 것으로 역청질의 수지가 침투된 면섬유

2.1.5 유리섬유 : 균열의 접합 및 유리섬유보강층을 위한 것으로 역청질의 수지로 처리되고 직조된 유리섬유

2.1.6 보호덮개널판 : 식물섬유 구조체의 절연널판 또는 감리자가 수용하는 두께 12㎜이상의 절연널판으로 뒤채움으로 인한 손상에 대하여 수직표면의 벽방수공을 보호하기 위한 덮개널판

2.1.7 보호마분지 : 중합해서 보강된 마분지로서 두꺼운 천으로 된 마스킹테이프나 덕트 테이프로 봉함된다. 수평표면의 슬래브 막재방수공이 이후의 시공작업과 통행으로 손상되지 않게 보호한다.

제 3 항 시공

3.1 시공조건 확인

3.1.1 바탕면이 깨끗하고 건조한지 그리고 콘크리트가 적절하게 양생되었는지 확인해야 한다.

3.1.2 막재가 위로 구부러지는 곳에서 바탕면과 받침면이 매끈하고 단단한지 확인해야 한다.

3.2 수직표면의 방수

3.2.1 콘크리트 표면의 바탕칠은 방수재 제작자가 추천하는 율로 칠해야 한다.

3.2.2 벽면과 기타 수직표면에 대한 막재방수는 네겹으로 보강된 콜타르 피치와 콜타르 침투된 펠트 막재로된 수직표면 방수방법이라야 하며, 재료를 공급한 제작자의 막재방수에 대한 설치지침서에 따라 시공해야 한다. 네겹막재의 한겹은 유리섬유보강시트라야 한다.

3.2.3 막재는 모서리의 내측과 외측 및 연단에서 그리고 바탕면의 관통된 부분과 돌출부주위에는 보강해 주어야 한다.

3.3 수평표면의 방수

3.3.1 콘크리트 표면은 바탕칠은 방수재 제작자가 추천하는 율로 칠해야 한다.

3.3.2 콘크리트 슬래브와 기타 수평표면에 대한 막재방수는 네겹으로 보강된 콜타르 피치와 콜타르 침투된 펠트 막재로 된 수평표면 방수방법이라야 하며, 재료를 공급한 제작자의 막재방수에 대한 설치지침서에 따라 시공해야 한다. 네겹막재의 한겹은 유리섬유의 보강시트라야 한다.

3.3.3 막재는 모서리와 연단의 내측과 외측, 그리고 바탕면의 관통된 부분과 돌출 부주위에서는 보강해 주어야 한다. 마루의 배수구 접합부에서는 배수구 속으로 적당하게 막재를 집어넣어 고정시켜야 한다.

3.4 현장품질관리

3.4.1 끓여서 도포할 때 역청재료의 탕관온도가 방수재 제작자의 추천치를 초과하지 않는지 확인해야 한다.

3.4.2 설치된 막재에는 주름, 물집, 겹친자락, 과열, 노출면이 없는지 확인해야 한다.

3.4.3 방수막재가 후속하는 시공과 마무리로 막재를 덮거나 감추기전에 하자나 손상이 없는지 확인해야 한다.

3.4.4 수평표면에 대한 담수시험이 특별시방서에서 요구되는 경우는 높은 구역을 연해서 물이 넘치게 하고, 물이 6㎜이상의 깊이로 구역위를 흐르게 하여 시험을 실시해야 한다. 시험은 감리자의 입회하에서 실시해야 하며, 누구나 낮은 지점이 나타나면 모든 작업이 수밀하고 검수될 때까지 위에 명시된대로 그 구역을 보수해서 재시험해야 한다.

3.4.5 인접한 표면에는 흘리거나 뿌려진 역청재료는 청소해야 한다.