07330 돌붙이기

제 1 항 사항

일반

1.1 범위

적용

1.1.1 이 시방서는 옥외 또는 옥내의 벽면에 돌을 쌓아 붙이는 돌붙이기에 대한 시방을 제시한다.

1.1.2 관련시방서

1. 07210 돌깔기

2. 04341 모르터 및 그라우트 : 바닥돋기 및 줄눈채움 모르터

3. 07340 조적의 보수 및 청소

4. 05210 구조용 강재공

5. 04222 이음매 밀봉재 : 주변 및 신축이음매의 밀봉

1.1.3 주요내용

1. 야면석 쌓기

2. 금속재 정착물, 모르터 및 이음매채움

3. 이음밀봉재

1.2 참조규격

1.2.1 한국산업규격(KS) :

KS A9001 - 9003 품질시스템규격

KS F2426 주입모르타르의 압축강도 시험방법

KS L5105 수경성 모르타르의 압축강도 시험방법

1.3 제출자료

1.3.1 자료제출요건 및 절차 : 01240 제출자료의 해당요건 참조

1.3.2 시료 : 2대 견본품을 최소 및 최대 돌치수, 색상 및 표면조직, 모르터 색상, 표시등 제시

1.4 시제품

1.4.1 01330 품질보증의 해당요건에 따라 야석면으로 쌓아 붙인 벽면의 시제품을 만들어 비치한다.

1.4.2 야면석 벽면의 시제품은 감리자가 승인하는 치수로 만들어 지정하는 장소에 비치해야 하며, 정착물, 모서리 조건, 관리이음 등을 포함해야 한다.

1.4.3 시제품은 관리자가 승인하면 공사의 일부로 남겨둘 수 있다.

1.5 시공환경요건

1.5.1 재료와 대기의 온도는 공사착수 전, 공사중 및 공사완료 후 48시간동안 5℃이상이라야 한다.

1.5.2 현장에서 임시저장중, 작업일의 종료시 또는 우천시에 기후에 노출된 돌붙이기는 떼묻지 않은 방수막재로 덮고 단단하게 정착시켜 두어야 한다.

제 2 장 기자재

2.1 돌재료

2.1.1 돌의 종류：화강암, 사암, 석회암 등의 거친 자연석으로 색상과 표면마무리 등은 감리자의 승인을 받아야 하며, 결함이 없어야 한다.

2.1.2 크기 및 두께：도면에 명시된 크기와 두께 또는 달리 명시된 것이 없으면 감리자의 지시를 받아야 한다.

2.2 모르터

2.2.1 모르터：04341 모르터에 명시된 모르터

2.2.2 물：깨끗하고 마실 수 있는 물

2.2.3 혼화재료：허용되지 않음

2.2.4 줄눈 채움모르터의 색채：명시되었거나 감리자가 선택하는 것

2.3 부대품

2.3.1 정착재, 접속강봉, 긴결재, 꺾쇠 등：돌과 부하된 하중을 지지할 수 있는 크기와 형태를 가진 스테인레스 강재 또는 제작후 아연도금한 강재

2.3.2 지지물：스테인레스 강재 또는 제작후 아연 도금한 강재

2.3.3 볼트, 워셔 및 너트：스테인레스 강재 또는 도금한 강재

2.3.4 줄눈 채움재：폼재

2.3.5 부착절연재：0.25㎜두께의 플라스틱 테이프

2.3.6 밀봉재：04222 이음매 밀봉재에 명시된 재료로 색상은 돌의 색상에 맞는 것으로 선택

2.3.7 배면도장：역청재 도포 또는 모르터 반죽 바르기

2.3.8 청소용 세제：돌이나 줄눈재료, 인접표면에 해를 주지 않는 것

2.4 모르터 혼합물

2.4.1 바닥돋기 모르터：28일 강도 50kgf/㎠이상

2.4.2 줄눈 채움모르터：28일 강도 25kgf/㎠이상

2.4.3 색소와 혼화재료：제작자의 지침서에 따라 첨가하고, 혼합물과 색상이 균일해야 한다.

2.4.4 모르터의 동결점을 낮추기 위하여 방동혼화제를 사용해서는 아니된다.

2.4.5 물이 증발해서 손실되면 혼합후 2시간내에서만 다시 조정해야 한다.

2.4.6 모르터는 혼합 후 90분 이내에 사용해야 한다.

2.5 돌의 가공

2.5.1 불규칙한 줄눈형태에 맞추어 돌의 모서리를 형성하고, 바닥돋기를 준비할 때 돌에서 들쭉날쭉한 모서리를 정리해야 한다.

2.5.2 노출된 돌의 상단표면과 물이 떨어지게 한 수평한 턱표면은 비탈지게 해야 한다.

2.5.3 창틀위로 12㎜이상 내민 돌에는 물을 떨어뜨리는 긴홈을 파야 한다. 홈은 폭이 10㎜이상이고 깊이가 내민부분의 전폭에 대해서 6㎜이상이라야 한다.

2.5.4 모르터와 접하지 않은 표면에는 역청도포를 해서 돌의 표면을 도장해야 한다.

2.6 혼합물 시험

2.6.1 모르터와 그라우트는 01330 품질보증의 해당요건에 따라 시험해야 한다.

2.6.2 모르터 혼합물의 시험은 KS L5105에 따라야 하며, 압축강도, 질기, 모르터, 골재비, 함수량, 공기함량, 파열인장강도 등을 포함한다.

2.6.3 그라우트 혼합물의 시험은 KS F2426에 따라야 하며, 압축강도, 슬럼프 등을 포함한다.

제 3 항 시공

3.1 시공조건확인

3.1.1 지보공과 현장조건이 공사착수에 적합한지 확인해야 한다.

3.1.2 다른 시방에 의해서 설치된 품목의 위치가 크기가 적절한지 확인해야 한다.

3.2 준비

3.2.1 기선, 수평 및 쌓기층을 설정하고 흐트러지지 않게 보호해야 한다.

3.2.2 돌은 설치전에 청소하고, 노출된 표면을 긁거나 손상을 줄 수 있는 철사솔이나 도구를 사용해서는 아니된다.

3.3 설치

3.3.1 굽도리널은 될수있는대로 가장 긴 길이로 설치하고 배면을 수밀되게 밀봉해야 한다. 단부이음은 150㎜이상 겹치게 하고 수밀하게 봉함해야 한다.

3.3.2 돌은 현장에서 면이 깨끗하게 절단하거나 쪼개어야 한다.

3.3.3 돌의 크기는 개구부의 치수와 주변조건에 맞게 해야 한다.

3.3.4 흡수성이 큰 돌은 모르터에서 습기흡수가 최소되도록 설치준비시 물에 적셔야 한다.

3.3.5 돌의 표면구성은 색상의 균일성, 육안상의 변동, 돌의 크기의 혼성 및 변동 또는 일정한 줄눈크기 등이 주어지도록 배열해야 한다.

3.3.6 바닫돋기 모르터는 04341 모르터 및 그라우트의 해당요건에 합치해야 한다.

3.3.7 돌에 뚫은 접속구멍은 모르터로 채워야 한다.

3.3.8 돌이 지지면위에 전적으로 지지되도록 모르터로 돋기한 바닥면위에 돌을 놓아야 한다.

3.3.9 돋기한 바닥면이 설치후 7일동안 이동없이 제자리에서 유지될 때까지 돌을 떠받쳐 주어야 한다.

3.3.10 모르터 줄눈은 15～20㎜깊이로 파내고 채움모르터를 쳐 넣을 수 있도록 줄눈을 솔로 깨끗하게 청소해야 한다.

3.3.11 줄눈은 채움모르터로 채워서, 공극에 메워넣고 오목하게 되도록 공구로 표면을 다듬어야 한다.

3.3.12 물빼기 구멍을 돌블록의 수직한 줄눈에 설치해야 하며, 위치와 간격은 도면에 명시되었거나 감리자의 지시에 따라야 한다. 속빈 공간에 모르터가 축적되게 해서는 아니된다.

3.3.13 줄눈에 밀봉재, 줄눈채움재, 부착졀연재, 신축이음매 등을 시공하기 위해서는 줄눈을 적당한 깊이로 파내어야 한다.

3.4 청소

3.4.1 공사가 완료되면 남는 모르터와 채움재는 제거해야 한다.

3.4.2 더러워진 표면은 세척액으로 청소해야 한다.

3.4.3 청소작업에는 비철금속재의 공구를 사용해야 한다.