07310 돌쌓기

제 1 항 사항

일반

1.1 적용

범위

1.1.1 이 시방서는 흙쌓기 또는 땅파기한 비탈면에 깬 자연석을 쌓기하는 석축에 대한 시방을 제시한다.

1. 이 시방서는 견치돌, 깬돌 및 깬잡석 또는 야면석의 쌓기를 포함한다.

1.1.2 관련시방서

02221 땅고루기：흙쌓기

02222 땅파기

02212 골재재료：뒤채움돌

04320 현장치기 콘크리트공

04310 포틀랜드 시멘트 콘크리트

04341 모르터 및 그라우트

1.1.3 주요내용

1. 돌쌓기 일반

2. 찰쌓기

3. 메쌓기

4. 되메우기

1.2 참조규격

1.2.1 한국산업규격(KS)

KS A9001 9003 품질시스템규격

KS F2517 암석의 인성 시험방법

KS F2518 석재의 흡수율 및 비중시험 방법

KS F2519 석재의 압축강도 시험방법

KS F2530 석재

1.3 제출자료

1.3.1 자료제출 요건 및 절차：01240 제출자료 및 01260 시공도면, 제품자료 및 시료의 해당요건 참조

1.3.2 시공도면：돌의 배열상세, 팽창 및 수축 이음매 등 설치상세 제출

1.3.3 견본품：석재의 종류, 형상, 색상별로 2개의 견본품 제출

1.4 시공환경요건

1.4.1 찰쌓기에는 외기의 온도가 쌓기 착수전, 쌓기중 및 쌓기 완료후 48시간 동안 5℃이상 유지되어야 한다.

1.4.2 찰쌓기는 작업일의 종료시 또는 우천시에 방수막재로 덮고, 단단하게 정착시켜 두어야 한다.

제 2 항 기자재

2.1 돌재료

2.1.1 공통사항：채석한 화강암, 사암, 대리석 등의 원석 또는 자연석으로 용도에 적합한 강도와 내구성을 가진 양질의 것이어야 하며, 풍화하며 변색하거나 변질하는 광물 등을 포함하고 있어서는 아니 된다.

2.1.2 견치돌

1. 앞면의 모양이 정사각형에 가깝고 앞면과 뒷면사이의 길이는 앞면 최소모서리 길이의 약 1.5배 이상이라야 한다.

2. 뒷면의 면적은 앞면 면적의 약 1/16이상이고, 접촉하는 돌이의 폭과 길이는 각각 앞면 모서리의 평균길이의 약 1/10과 1/2 이상이라야 한다.

2.1.3 깬돌：앞면의 모양이 정사각형에 가깝고 돌길이는 앞면 최소모서리 길이의 1.2배 이상이라야 하고, 돌이의 폭과 길이는 각각 앞면 모서리 평균길이의 약 1/20과 1/3이상 이라야 한다.

2.1.4 깬잡석：채석한 원석을 깬 것으로 앞면의 모양이 다소 불규칙하며, 돌길이는 앞면 평균길이의 약 2/3이상 이라야 한다.

2.1.5 야면석：표면을 다듬지 않은 자연석으로 쌓기에 적합한 모양을 가진 비교적 큰 돌덩어리라야 한다.

2.2 뒤채우기 재료

2.2.1 뒤채움돌：돌쌓기의 뒤채움돌은 자연석의 조약돌이나 부순돌로 최대치수가 150㎜인 돌이 적당한 입도로 섞인 것이라야 한다.

2.2.2 모르터 및 콘크리트

1. 찰쌓기의 뒤채우기에 사용되는 콘크리트는 04310 포트랜드 시멘트 콘크리트의 해당요건에 따라야 하며, 28일 압축강도 180㎏f/㎠, 굵은골재의 최대치수는 25㎜라야 한다.

2. 줄눈 모르터는 시멘트와 1㎜보다 잔 모래를 부피에 1：3으로 배합하여 흙손으로 깔 수 있는 반죽질기를 얻을 수 있도록 고르게 비벼야 한다. 물을 넣어 비비기를 하고, 외기온도가 25℃이상 일 대 60분 그리고 25℃이하일 때 90분 이상 경과한 모르터는 사용해서는 아니된다.

제 3 항 시공

3.1 시공조건 확인

3.1.1 돌쌓기할 바닥면에 시공을 착수하기에 적합한지 확인해야 한다.

3.1.2 돌쌓기의 터파기한 바닥면은 비탈면에 대하여 직각으로 다듬어 져야 한다.

3.2 준비

3.2.1 돌쌓기의 앞면 및 뒤채우기 하는 비탈면에 규준틀을 설치하고, 겨냥줄은 수평으로 되게 걸쳐야 하며, 돌쌓기 착수전에 감리자의 검사를 받아야 한다.

3.2.2 터파기 바닥면이 길고 깊이가 변화하는 경우에는 바닥면을 계단식으로 다듬어야 하고, 돌쌓기 착수전에 감리자의 검사를 받아야 한다.

3.2.3 바닥면의 지지력이 부족하다고 판단될 경우에는 감리자의 지시에 따라 기초말뚝, 토대목 또는 기초콘크리트 등을 시공해야 한다.

3.2.4 쌓기할 돌은 충분한 양을 현장에서 준비하여 골라 쓸 수 있게 해야 한다.

3.3 돌쌓기

3.3.1 돌쌓기는 앞면에 직각이 되게 하고, 강도를 저하시키는 쌓기방법을 써서는 아니 된다. 쌓기는 낮은 바닥면에서 시작하여 거의 같은 높이로 번갈아 쌓아야 하며, 신축 이음이 있는 경우에는 이음과 이음사이, 신축이음이 없는 경우에는 구간별로 차례로 쌓고 높이의 차가 크지 않게 해야 한다.

3.3.2 견치돌과 깬돌은 층쌓기 마다 돌이를 수정하고, 필요에 따라 난도 다듬질을 하여야 한다. 잡석이나 야면석은 다듬메로 다듬어 안정하게 밀착되도록 해야 한다.

3.4 찰쌓기

3.4.1 돌의 찰쌓기는 골쌓기를 원칙으로 하고, 밑돌은 큰 돌을 사용하여 위의 두 모서리를 깨어 5각형으로 다듬고, 인접한 돌에 밀착되게 해야 한다.

3.4.2 찰쌓기의 돌과 블록은 사용전에 흙먼지나 부착물을 제거하고, 충분히 물축이기를 해두어야 한다.

3.4.3 찰쌓기에서는 앞면에서 돌이를 맞추고, 허리 고임돌로 쌓기돌을 고정시키고, 돌틈에는 콘크리트를 채우고, 앞면의 돌이까지 충분히 채워 다져야 한다.

3.4.4 찰쌓기의 하루에 쌓는 높이는 1.2ｍ를 넘지 않아야 한다.

3.4.5 상단 콘크리트는 뒤채우기 콘크리트와 일체로 시공해야 한다.

3.4.6 신축이음은 약 20ｍ간격으로 두어야 하며, 설계도서 또는 감리자의 지시에 따라야 한다.

3.4.7 물빼기 구멍의 배치는 대략 2ｍ간격으로 두고, 버금으로 배치해야 한다.

3.4.8 앞면의 줄눈모르터는 줄눈부분을 물로 충분히 적셔서 채워 넣어야 한다.

3.5 메쌓기

3.5.1 메쌓기는 줄쌓기를 원칙으로 하며, 쌓기 높이는 1ｍ 미만이라야 한다.

3.5.2 메쌓기의 돌이는 폭이 견치돌일 때 5～10㎝, 깬돌일 때 3～6㎝가 되도록 돌메로 다듬어서 맞추고, 고임돌을 끼워 돌을 고정시키고, 틈새에 뒤채움돌을 채워 넣어야 한다.

3.6 되메우기

3.6.1 돌쌓기 뒷면의 되메우기는 돌쌓기에 맞추어서 뒤채우기 한 후 층별로 흙으로 되메우기 해야 하며, 높은 돌쌓기를 하고 한번에 되메우기를 해서는 아니 된다.

3.6.2 되메우기에 있어서 되메우기 재료가 뒤채움재료와 혼합되지 않게 해야 한다.

3.6.3 되메우기 작업중에는 기계의 주행 또는 편심하중에 의하여 구조물에 손상을 주지 않도록 주의 해야 한다.

3.7 보호 및 청소

3.7.1 찰쌓기의 표면은 구간별로 시공이 완료된 후 가마니 등을 덮고 충분히 살수하여 10시간 이상 습윤상태를 유지해야 한다.

3.7.2 돌쌓기가 완료되면 남는 쌓기돌이나 뒤채움돌, 돌부스러기 등은 현장에서 제거하고 현장을 반듯하고 깨끗하게 다듬어 청소해야 한다.