07230 벽돌깔기

제 1 항 사항

일반

1.1. 적용범위

1.1.1 이 시방서는 모양과 치수가 다른 점토벽돌 포장재를 주로 옥외용으로 모래 바닥층이나 모르터 바닥층위에 깔거나 역청 또는 콘크리트 포장기층위에 깔아서 시공하는 벽돌깔기에 대한 시방을 제시한다.

1.1.2 관련

시방서

1. 02224 뒤채우기：다져진 메우기

2. 07420 맨홀 및 덮개공

3. 04222 이음봉함재

1.1.3 주요내용

1. 바닥면 다듬기

2. 모래바닥층위의 설치

3. 모르터바닥층위의 설치

4. 역청바닥층위의 설치

5. 포장면위의 설치

6. 청소 및 보호

1.2 참조규격

1.2.1 한국산업규격(KS)：

KS A9001 9003 품질시스템규격

KS F2358 역청포장 혼합물용 잔골재

KS F2526 콘크리트용 골재

KS F2527 콘크리트용 부순돌

KS F4004 시멘트 벽돌

KS F4006 콘크리트 경계블록

KS F4201 점토벽돌

KS F4419 보차도용 콘크리트 인터록킹 블록

KS F4902 아스팔트 루핑

KS L5201 포틀랜드 시멘트

KS L5204 백색 포틀랜드 시멘트

KS L5220 건조시멘트 모르터

KS M2201 도로 포장용 아스팔트

1.3 제출자료

1.3.1 자료제출요건 및 절차：01240 제출자료의 해당요건 참조

1.3.2 제품자료：포장재의 특성, 연석 및 경계석에 대한 제작자의 제품자료 제출

1.3.3 시공도면：포장재의 배치, 특수배치, 연석과 경계석의 배치, 포장구역의 치수, 시공줄눈, 표고 및 영향을 받는 인접공사 등을 시공도면에 명시

1.3.4 시료：포장재, 연석 및 경계석의 각각 2개 시료제출, 색상, 표면마무리 및 표면구성의 예시

1.4 시제품

1.4.1 01330 품질관리：시제품에 대한 요건

1.4.2 모래, 모르터, 역청 등의 바닥층, 벽돌포장재, 연석 및 경계석 그리고 부대품을 명시된 구성에 맞추어 10㎡의 크기로 지정된 장소에 설치해야 한다.

1.4.3 포장재의 명암범위, 색상 및 표면구성을 나타내어야 한다.

1.4.4 시제품은 감리자가 승인하면 공사의 일부로 남겨둘수 있다.

1.5 시공환경요건

1.5.1 외기온도 또는 바가면의 온도는 작업전, 작업중 4℃이상 그리고 작업완료후 48시간 동안 5℃이상 또는 30℃이하로 유지해야 한다.

1.5.2 작업일의 종료시나 우천시에는 일기에 노출된 공사를 단단히 정착된 방수막 재로 덮어두어야 한다.

제 2 항 기자재

2.1 포장재료

2.1.1 포장재：추출된 점토 벽돌

2.2. 모래재료

2.2.1 기층과 이음매 채움재의 모래：깨끗하게 씻고 0.3㎜(NO.50)체 크기의 알맹이가 50%미만인 강모래

2.3 모르터 자료

2.3.1 시멘트：KS L5201 또는 KS L5204, 회색 또는 흰색 등 승인된 색상

2.3.2 모래：깨끗하고 체가름한 굵은 모래로 유기질이 없는 모래

2.3.3 건조한 모르터：KS L5220

2.3.4 물：마실수 있고 모르터에 해롭지 않은 물

2.3.5 혼화재료：공기량 5 7%

2.3.6 색상：광물성의 퇴색되지 않은 색상

2.4. 역청재료

2.4.1 아스팔트 시멘트：KS M2201에 합치하는 것

2.4.2 잔골재：KS F2526 합치하고 5㎜(NO.4)체를 통과하는 깨끗하고 유해질이 없는 굵은 모래

2.5 철근

2.5.1 철근망：50㎜×50㎜ 망눈에 1.5㎜굵기의 아연도금 강선망

2.6 부대품

2.6.1 분리막：KS F4902에 합치하는 아스팔트 루핑 또는 0.15㎜ 두께의 흑색 폴리에틸렌

2.6.2 연석, 경계석：KS F4006 콘크리트 경계블록

2.6.3 세척액：포장재 제작자가 추천한 종류

2.6.4 줄눈채움재：코르크류의 팽창성 재료

2.6.5 봉함재：유동성 우레탄류

2.6.6 네오프렌 수정 아스팔트 접착제：산화된 아스팔트에 2%의 네오프렌과 10%의 긴 섬유질 불활성 보강재료를 함유한 것

2.7 혼합물

2.7.1 모르터 바닥층：다음에 합치하는 시멘트 혼합물

1. 28일 압축강도：160㎏f/㎠

2. 슬럼프：2.5 ～ 5㎝

3. 공기량：5 ～ 7%

4. 색상혼화재료：제작자의 지침서 참조

2.7.2 줄눈채움모르터 : 다음에 합치하는 시멘트 혼합물

1. 28일 압축강도 : 180㎏f/㎠

2. 슬럼프 : 2.5 ～ 5㎝

3. 공기량：5 ～ 7%

4. 색상혼화재료：제작자의 지침서 참조

2.7.3 역청바닥층：7%의 끓인 아스팔트 시멘트와 93%의 건조한 잔골재의 역청혼합물

2.7.4 혼화재료는 제품의 강도저하와 내구성에 해를 끼쳐서는 안되며, 제작자의 지침서에 따라 첨가해야 한다.

2.7.5 당장 사용할 수량만큼 성분을 충분히 혼합해야 한다.

2.7.6 혼합후 2시간내에 사용하고, 이후에 다시 조절해서는 아니된다.

제 3 항 시공

3.1 시공조건확인

3.1.1 바닥면의 조건이 포장재의 깔기에 적합한지 확인

3.1.2 바닥면이 포장재와 부하되는 하중을 지지할 내하력이 있는지 확인

3.1.3 바닥면의 경사와 표고가 정확한지 확인

3.2 모래바닥층위의 설치

3.2.1 조성된 바닥면위에 명시된 두께로 모래를 균일하게 포설해야 한다.

3.2.2 모래는 물로 적시고 룰러로 다져서 수평하게 고루어야 한다.

3.2.3 모래의 상층 12㎜를 높이에 맞추어 깎고 긁어 일으켜야 한다.

3.2.4 포장재는 곧은 기준연단에서 승인된 표면구성으로 깔아야 한다.

3.2.5 연단과 중지지점에서는 반쪽포장재나 특수모양을 깔고 부분포장재는 동력 석재톱으로 절단해야 한다. 이음은 밀착되게 하고 균등한 간격을 유지해야 한다.

3.2.6 모래는 표면에 뿌리고 비질해서 이음매에 들어가게 해야 한다. 이음매는 물로 적시고 이음이 단단하게 될 때까지 모래를 계속해서 다시 덮어야 하며, 과다한 모래는 제거해야 한다.

3.2.7 포장재는 진동다짐기로 다져서 단단히 수평되게 바닥에 앉히게 하고, 표고와 경사에 맞추어야 한다.

3.3 모르터 바닥층위의 설치

3.3.1 융설시설을 설치할 경우 협의해야 한다.

3.3.2 포장재는 지지면위에서 완전히 지지될 수 있도록 명시된 두께로 포설된 접착성 모르터 바닥층위에 갈아야 한다.

3.3.3 철근은 바닥층 두께의 중간높이에 설치해야 한다.

3.3.4 포장재는 곧은 기준선에서부터 승인된 표면구성으로 깔아야 한다.

3.3.5 연단과 중지지점에서는 반쪽포장재나 특수모양을 깔고, 부분포장재는 동력 석재톱으로 절단해야 한다.

3.3.6 포장재의 사이와 맞댄 수직면와 돌출부에는 9㎜폭의 균일한 이음매를 두어야 하며, 모르터를 받을 수 있도록 6 9㎜ 깊이로 이음매를 파내어야 한다.

3.3.7 이음매는 모르터로 채우고 공극속으로 다져넣어야 하며, 오목하거나 평면이 되도록 이음매의 표면을 반듯하게 다듬어야 한다.

3.3.8 명시된 관리이음과 팽창이음에는 모르터를 쳐넣는 대신에 봉함재를 삽입해서 이음매를 형성해야 한다. 관리이음과 팽창이음의 폭은 12㎜로 한다.

3.4 역청바닥층위의 설치

3.4.1 역청바닥층은 단단하게 조성된 본바닥면위에 20㎜의 두께로 포설해야 한다.

3.4.2 포장된 표면위에 접착제를 도포해야 한다.

3.4.3 포장재는 곧은 기준선에서부터 승인된 표면구성으로 깔아야 한다.

3.4.4 표면에 모래를 뿌리고 비질해서 이음매에 들어가게 해야 한다. 이음매는 물로 적시고 이음매가 단단하게 될 때까지 모래를 계속해서 더 덮어야 하며, 과다한 모래는 제거해야 한다.

3.5 포장면위의 설치

3.5.1 바닥면은 비질해서 뜬 재료를 청소해야 한다.

3.5.2 포장면위에 분리시트를 서로 직각되게 두겹으로 깔아야 한다. 연단과 단부는 맞대고 겹치지 않게 해야 한다.

3.5.3 포장재는 곧은 기준선에서부터 승인된 표면구성으로 깔아야 한다.

3.5.4 표면에 모래를 뿌리고 비질해서 이음매에 들어가게 해야 한다. 이음매는 물로 적시고 이음매가 단단하게 될 때까지 모래를 계속해서 다시 덮고, 과다한 모래는 제거해야 한다.

3.6 청소

3.6.1 포장재와 모르터가 건조할 때까지는 포장재를 청소해서는 아니된다.

3.6.2 더러워진 표면은 세척액으로 청소하고, 포장재나 이음재료, 인접한 표면에 해롭게 해서는 아니된다.

3.6.3 청소작업에는 비철금속의 공구를 사용해야 한다.

3.6.4 표면은 깨끗한 물로 세척해야 한다.

3.6.5 포장면은 걸래질로 청소하고, 남는 모래는 제거해야 한다.

3.7 마무리된 공사의 보호

3.7.1 01450 계약의 종료：설치된 공사의 보호

3.7.2 보호조치가 없는 포장면위에 통행을 허가해서는 아니된다.

3.7.3 포장면은 합판을 덮어 보호해야 한다.

3.7.4 포장재 설치후 48시간동안 통행을 허가해서는 아니된다.