07340 조적의 보수 및 청소

제 1 항 사항

일반

1.1 적용범위

1.1.1 이 시방서는 벽돌, 돌, 타일, 테라코타 및 블록 등 조적의 표면을 물, 증기, 샌드블라스팅 또는 세척제로 청소, 보수하는 시방을 제시한다.

1. 조적의 샌드블라스팅 청소는 특별한 여건에서만 활용될 수 있지만 조적재의 대체, 줄눈의 다시채움 및 방습도장 등은 포함된다.

1.1.2 관련시방서

1. 04350 콘크리트의 보수：콘크리트 표면의 보수

2. 04341 모르터 및 그라우트

3. 04222 이음밀봉재

4. 05410 페인트칠

1.1.3 주요내용

1. 개축

2. 줄눈 채움재의 보수

3. 기존 쌓기의 청소

4. 새로운 쌓기의 청소

5. 보수청소

6. 노화 마무리

1.2 참조

규격

1.2.1 한국산업규격(KS)

KS A 9001 9003 품질시스템규격

1.3 제출자료

1.3.1 자료체출요건 및 절차：01240 제출자료의 해당요건 참조

1.3.2 시공도면：블록의 설치상세, 특수모양의 상세, 특수지지물, 임시지보공 및 버팀대의 상세 등 명시

1.3.3 제품자료：세척혼합물, 세척액 등에 대한 제작자의 제품자료

1.3.4 견본품：조적재의 4개 견본품 제출 및 기존 조적재에 어울리는 색상, 표면구성 색상변화 등 예시

1.3.5 제작자의 설치지침서：특별히 주의해야 할 특수시공절차, 주위조건 등 명시

1.4 시제품

1.4.1 01330 품질보증의 해당 절차에 따라 보수된 조적의 시제품을 비치해야 한다.

1.4.2 모르터와 부대품, 벽면개구부, 굽도리널 등을 포함하는 2.4ｍ×1.8ｍ 크기의 벽면을 지시된 위치에서 보수해야 한다.

1.4.3 청소의 범위를 판단할 수 있도록 지시된 위치에서 3.0ｍ×3.0ｍ 크기의 벽면을 청소해야 한다.

1.4.4 검수될 때까지 3회까지 다른 방법을 사용해서 보수 또는 청소를 반복해야 한다.

1.4.5 검수된 방법은 해당 공사의 작업표준이 되어야 한다.

1.5 운반, 저장 및 조작

1.5.1 제품은 01430 재료 및 기기의 해당 요건에 따라 현장에서 운반, 저장, 보호 및 조작해야 한다.

1.5.2 조적재는 나무를 위에 반듯하게 쌓아 긴결해서 운반하고, 적당한 방수막재로 덮고 지면에서 떨어져서 저장해야 한다.

1.5.3 산성세척제, 세척재료 등은 제작자의 포장에 넣은채 저장해야 한다.

1.6 보호

1.6.1 작업장주위의 부재가 손상되거나 훼손되지 않게 보호해야 한다.

1.6.2 작업으로 생긴 떼, 백태 또는 기타 남은 재료 등은 즉시 제거해야 한다.

1.6.3 지붕방수막과 굽도리널이 손상되지 않게 보호해야 한다. 12㎜두께의 합판을 작업구역과 통행경로 위에 지붕표면에 덮어야 한다.

1.6.4 모래로 방수둑을 만들고, 흐르는 물을 외부배수구로 전환시켜야 한다.

1.7 시공환경요건

1.7.1 조적작업전 및 작업중 재료와 외기온도는 48시간 동안 5℃이상, 30℃이하라야 한다.

1.7.2 풍속이 15km/hr이상일 때는 샌드블라스팅을 해서는 아니되며, 먼지를 일으키는 공정을 사용해서는 아니된다.

제 2 항 기자재

2.1 청소재료

2.1.1 세척제：세제, 용제, 산성용액 등

2.1.2 블라스팅 모래：사용목적에 적합한 경질모래로 감리자가 승인한 것

2.2 모르터 재료

2.2.1 모르터 재료는 04341 모르터의 해당요건을 합치해야 한다.

2.3 조적재료

2.3.1 손상된 기존재료를 대체하는 조적재는 기존의 조적재와 특성, 크기, 모양, 색상이 같은 것이라야 한다.

제 3 항 시공

3.1 시공조건확인

3.1.1 보수 또는 청소할 표면이 작업을 할 수 있는 준비가 되어 있는지 확인해야 한다.

3.2 준비

3.2.1 부착물, 연결재, 마감철물, 부대품 등은 조심스럽게 제거해서 보관해야 한다.

3.2.2 작업이 되지 않는 구역, 재료 및 표면은 폐쇄하거나, 밀봉하거나, 덮어서 손상을 입지 않게 보호해야 한다.

3.2.3 점용된 구역을 폐쇄하기 위해서는 먼지막이나 물막이를 위한 벽을 설치해야 한다.

3.3 개축

3.3.1 손상되고 훼손된 조적재는 인접한 나머지 재료에 손상이 가지 않게 조심해서 절취해야 한다.

3.3.2 조적재의 절취에 앞서서 필요한대로 구조물을 지지해 주어야 한다.

3.3.3 공사는 견고하게 지지될 수 있도록 하고, 이완되었거나 견고하지 못한 조적재는 감리자의 지시대로 모두 절단해 내야 한다.

3.3.4 보수공사는 명시된 절차에 따라서 새로운 조적재를 쌓아야 한다.

3.3.5 모르터 혼합물：04341 모르터 및 그라우트에 명시된 것이라야 하며, 기존 공사에 어울리는 색상과 배합을 가진 것이라야 한다.

3.3.6 정착물, 긴결재, 철근, 돌꺽쇠 및 접속강봉 등은 정확한 위치에 설치되어 있어야 한다.

3.3.7 축조된 조적재는 기존 조적재, 줄눈과 어울리고 정열이 되게 설치해야 하고, 쌓기층이 수평이고, 면이 수직이면서 선이 맞아야 한다. 모든 개구부, 부대품 및 연결재도 만들어 넣어야 한다.

3.4 이음매채움재의 보수

3.4.1 줄눈속의 느슨하거나 분해된 모르터는 단단한 모르터에 도달될 때까지 6㎜ 깊이 이상 절취해야 한다.

3.4.2 조적재에 손상을 줄 수 있는 동력공구는 사용해서는 아니된다.

3.4.3 조적재를 손상해서는 아니된다.

3.4.4 절취가 완료되면 솔질을 해서 먼지와 뜬 재료를 제거해야 한다.

3.4.5 이음매를 사전에 적시고 04341 모르터에 명시된 모르터를 이음매에 채워서 6㎜이하의 층으로 밀착되게 처넣고, 기존이음매와 어울리도록 매끈하게 다져진 오목한 이음매를 만들어야 한다.

3.5 기존쌓기의 청소

3.5.1 증기청소：균일한 깊이와 표면조직을 유지하도록 지시대로 조적표면에 승인된 압력으로 증기를 분사해서 청소한다.

3.5.2 세제：승인된 세제를 사용해서 제작자의 지침서에 따라 지시된 대로 조적 표면에 살수와 솔질을 병행해서 청소한다. 조적재는 깨끗한 물로 완전히 적셔서 뜬 모르터와 흙먼지를 씻어낸다.

3.5.3 약제와 고압증기청소：기존 도장재를 제거하고 표면이 균일한 자연색상과 조직을 유지하게 하기 위하여 벽돌이나 돌표면에 화학용액을 증기와 혼합하여 고압분사해서 청소한다.

3.5.4 샌드블라스팅：제작자의 지침서에 따라 세제를 섞은 경질모래를 승인된 압력을 갖는 압축공기와 함께 돌표면에 분사해서 청소한다.

3.5.5 고압냉수청소：균일한 마무리를 위해서 벽돌표면에 승인된 압력으로 냉수를 분사해서 청소한다.

3.5.6 젖은 모래 또는 골재청소：젖은 모래 또는 골재를 벽돌, 돌 등 조적재의 표면에 비벼서 청소한다.

3.6 새로운 쌓기의 청소

3.6.1 모르터가 완전히 응결해서 양생되었는지 확인해야 한다.

3.6.2 표면을 청소하고 나무긁개, 구리나 나일론 솔로 썰면서 뜬 알맹이를 제거해야 한다.

3.6.3 거칠은 솔을 사용해서 승인된 세제용액으로 벽면을 비벼 청소하고 깨끗한 물을 분사해서 세제용액, 흙먼지 및 모르터 덕지를 씻어내야 한다.

3.6.4 산성용액을 제작자의 지침서에 따라 물에 혼화하여 뿌리면서 거친 솔로 조적재의 표면을 썰어 청소하며, 모르터 줄눈에는 솔로 썰어서는 아니된다.

3.6.5 청소작업을 하는 아래쪽 구역은 물로 조적재를 충분히 적시고, 청소작업중 계속해서 산과 용해된 모르터를 씻어내서 더러워지지 않게 보호해야 한다.

3.6.6 용액이 건조하기 전에 깨끗한 물을 분사해서 산성용액과 용해된 모르터를 씻어서 제거해야 한다.

3.7 보수청소

3.7.1 표면을 청소하고 나무긁개나 비철금속의 솔로 뜬 알맹이를 제거해야 한다.

3.7.2 제작자의 지침서에 따라 시제품으로 요구된 것과 같이 용액에 혼합된 보수용 세제로 조적재에 솔질해서 도포해야 한다.

3.7.3 시제품에 대한 예비시험에서 필요하다면 2회 도포해야 한다.

3.7.4 용액이 조적재의 표면에 남아있도록 충분한 시간을 주고 연한 솔이나 스폰지로 비벼주어야 한다.

3.7.5 깨끗한 물을 40kgf/㎠의 수압과 16ℓ/min의 유량으로 분사하여 밑바닥부터 위로 세척해야 한다.

3.8 노화마무리

3.8.1 새로운 조적재가 가능한대로 인접한 원래의 조적재와 어울리도록 먼지를 비벼넣어야 한다.

3.8.2 소량의 검정을 사용해서 걸레나 솔로 비벼넣어야 한다.

3.8.3 매회 작업 후에 남는 재료를 털어내고 저압의 물을 분사해서 씻어내려야 하며, 이은 작업을 시작하기 전에 표면은 완전히 건조시켜야 한다.

3.8.4 이 공정은 최종검수될 때까지 계속해야 한다.

3.9 청소

3.9.1 작업의 진행중이나 완료 후에 남는 모르터나 떨어져 흘린 것은 제거해야 한다.

3.9.2 주변표면을 청소해야 한다.

3.10 작업기준

3.10.1 돌쌓기벽면：세제용액으로 청소하고, 냉수로 세척해야 한다.

3.10.2 도장한 콘크리트 블록벽면：샌드 블라스팅으로 청소하고, 냉수로 세척해야 한다.