07320 콘크리트 블록쌓기

제 1 항 일반

사항

1.1 적용범위

1.1.1 이 시방서는 명시된대로 철근과 부대품을 포함하는 콘크리트 블록쌓기에 대한 시방을 제시한다.

1.1.2 관련시방서

1. 04210 철근공：콘크리트의 철근 및 블록접속 강봉

2. 04310 모르터 및 그라우트

1.1.3 주요

내용

1. 콘크리트 블록쌓기

2. 보강철근

3. 그라우팅

4. 양생

5. 표면칠

1.2 참조규격

1.2.1 한국산업규격(KS)：

KS A9001 9003 품질시스템규격

KS F2526 콘크리트용 골재

KS F2527 콘크리트용 부순돌

KS F4002 속빈 시멘트 블록

KS F4009 레디믹스드 콘크리트

KS F4416 콘크리트 적층 블록

KS L5105 수경성 시멘트 모르터의 압축강도 시험방벙

KS L5201 포틀랜드 시멘트

1.3 제출자료

1.3.1 자료의체출요건 및 절차：01240제출자료 및 01260 시공도면, 제품자료 및 시료의 해당요건 참조

1.3.2 시공도면：계약도면에 상세나 정의가 충분하게 명시되어 있지 않았을 때는 모르터 이음매의 형식, 부착형식, 철근, 접속강봉, 이음보강, 그라우트 속채움 및 신축 이음매 등을 나타낸 상세도면을 제출해야 한다.

1.3.3 제품자료：색상의 변화를 포함한 파열면을 가진 블록에 대한 제작자의 제품자료를 제출해야 한다.

1.3.4 견품：파열면을 가진 블록의 실물크기를 제출하여 승인을 받아야 한다.

1.3.5 확인서：콘크리트 블록이 시방요건을 만족하고 시방서의 강도요건을 합치 한다고 기재한 확인서를 제출해야 한다. 확인서에는 제작자가 서명하고, 제작자의 명칭, 공사위치, 확인서가 대상으로 하는 운송수량 및 일자를 기재해야 한다.

1.4 일반요건

1.4.1 콘크리트 블록쌓기는 이 시방서에 달리 명시한 경우를 제외하고, 계약도면과 시공도면에 합치해야 한다.

1.4.2 콘크리트 블록쌓기의 시공허용오차는 작용하는 하중의 편심과 내하력을 제한할 수 있도록 설정해야 하며, 미관을 위한 것이 아니고, 구조적 기능을 기초로 한다.

제 2 항 기자재

2.1 재료

2.1.1 콘크리트 블록

1. 명시된 규격치수와 두께로 된 콘크리트 블록, 명시된 조건을 만족시키는데 요구되는 모양과 크기, 결합된 보 블록과 모서리 블록을 그리고 명시되어거나 요구된곳에 필요한 반쪽크기 블록

2. 속빈 내려콘크리트 블록은 KS F4002에 합치하고, 압축강도가 160㎏f/㎠ 그리고 인장강도가 10㎏f/㎠ 이상이고, 수축률이 0.06% 이하이고, 흡수율이 8%이하 이어야 한다.

3. 표준적인 면을 갖고 정상적인 시멘트 색상의 블록, 화산재나 페인트 마무리를 얼룩지게 할 수 있는 성분을 함유한 콘크리트 블록을 사용해서는 아니된다.

2.1.2 파단명을 가진 콘크리트 블록

1. 명시된 치수와 두께를 갖고 파단면을 가진 콘크리트 블록, 명시된 치수와 강도요건을 만족하고 특별한 표면구성으로된 파단면을 갖는 블록.

2. 제작자의 표준제품에서 감리자가 선택하는 생상의 파단면을 가진 콘크리트 블록

2.1.3 시멘트：KS L 5021 포틀랜드 시멘트

2.1.4 석회：소석회

2.1.5 모르터 모래：KS F 2526에 합치하고 깨끗하고 입도가 좋은 모래

2.1.6 그라우트 골재：KS F 2526에 합치하고 입도가 좋은 콘크리트용 잔골재로서, 최대치수가 1.0㎜인 입도가 좋은 굵은골재와 잔골재의 부피배합비율은 1：1.5라야 한다.

2.1.7 물：깨끗하고 마실수 있는 물로 시멘트 모르터의 경화에 나쁜 영향을 줄 수 있는 양의 광물질과 유기질이 없어야 한다.

2.1.8 접착재：콘크리트 슬래브에 모르터 바닥을 접착시키는 폴리비닐 아세테이트 에멀젼 접착재로서 젖었거나 건조한 콘크리트 슬래브에 모르터 바닥을 영구적으로 접착시키는 공장제품이고, 육안검사로 칠해진 곳을 식별할 수 있게 엷은 색채를 띠어야 한다. 콘크리트에 바르면 1시간내에 건조하고, 건조했을 때 유연하며 부착강도가 10㎏f/㎠ 이상이라야 한다.

2.1.9 신축이음매 재료：04221 콘크리트 이음매 설치공의 해당요건 참조

2.1.10 수축줄눈 보강재：사다리 또는 트러스 형태의 3.76㎜ 강선망

2.1.11 철근：04210 철근공의 요건에 따라 찰쌓기한 콘크리트 블록의 보강철근

2.1.12 프리캐스트빔, 상단 및 마무리 블록：명시된 형태의 프리캐스트 콘크리트 제품으로 04430 프리캐스트 콘크리트와 해당규격에 합치해야 하며, 노출된 표면은 가능한대로 콘크리트 블록의 마무리에 어울리도록 샌드블라스트로 가깝게 마무리해야 한다.

2.2 모르터

2.2.1 찰쌓기용 모르터는 28일 압축강도가 160㎏f/㎠ 이상이라야 한다.

2.2.2 모르터 혼합수량을 줄이기 위한 감수제의 사용은 감리자가 승인하고, 모르터의 강도가 감소되지 않는다면 허용된다.

2.2.3 현장비비기 모르터의 계량, 혼합, 배합 및 혼합수 등은 04341 모르터 및 그라우트 해당요건에 따라야 한다.

2.3 그라우트

2.3.1 거친 그라우트는 28일 압축강도가 140㎏f/㎠ 이상이라야 하며, 시멘트, 잔골재 및 굵은 골재의 배합비는 부피로 1：3：2라야 한다.

2.3.2 제작자가 설계한 배합과 승인된 그라우트 펌프로 조작하는 그라우트는 슬럼프가 25㎝라야 한다.

2.3.3 그라우트의 혼합량을 줄이기 위한 감수재의 사용은 감리자가 승인하고, 그라우트의 강도가 감소되지 않는다면 허용된다.

2.4 표면도포제：투명하고, 색이 바래지 않고, 곰팡이가 발생하지 않는 방수성의 도장재료 이어야 한다.

제 3 항 시공

3.1 콘크리트 블록쌓기

3.1.1 공통사항：콘크리트 블록은 명시된 치수에 따라 시공해야 하며, 블록은 쌓을 때 건조해야 한다. 노출된 위치에서는 반쪽보다 작은 블록의 사용은 피해야 하고, 어느 표면에서도 빈속이 노출되어서는 아니된다. 노출되지 않은 곳에서는 온장블록이나 반장블록을 쌓기에 충분하지 못한 공간은 콘크리트 벽돌이나 모르터로 채울 수 있다.

3.1.2 작업품질

1. 블록쌓기는 숙련되고 경험있는 조적공이 해야 한다. 벽면은 수직하면서 시선에 맞아야 하고, 쌓기층은 수평하고, 모든 줄눈은 폭이 균일하고, 명시된 모르터를 사용해야 한다. 수직줄눈은 노출된 벽면에서는 수직하게 정열되어야 한다.

2. 콘크리트 블록은 균열과 표면결함이 없이 단단한 것을 사용해야 하며, 파열, 파손되지 않게 주의해서 블록을 다루어야 한다. 특수모양을 사용할 경우에는 절단한 블록을 대신해서는 아니된다.

3. 강재빔이나 장선이 블록쌓기한 속에서 틀을 구성하는 경우에는 공간을 모르터로 채우고, 강재 주위에 반듯하게 모르터를 치고, 블록면과 평면이 되게 마무리해야 한다. 관과 덕트가 블록쌓기를 관통하는 경우에는 관과 덕트 주위에 반듯하고, 정확하게 모르터를 쳐야 한다.

3.1.3 블록의 절단：절단된 블록의 사용은 가급적 억제하고, 블록쌓기를 관통하거나 쌓기속에 매설되는 품목에 맞추고, 또 쌓기가 접하는 표면과 맞추고 , 여러 조건에 적합하도록 정확하게 절단해야 한다. 블록은 동력 석재톱을 써서 절단하고, 금강사나 금강석으로 매끈하고 고르게 절단면을 갈아야 한다.

3.1.4 바닥돋기 및 줄눈마무리

1. 모르터의 성분을 정확하게 계량하고, 일하기 좋고 반죽질기를 내도록 충분한 물을 사용해서 배치믹서에 물을 넣고 최소한 3분정도 혼합해야 한다. 인력 혼합은 양이 작을 때만 허용된다.

2. 모르터는 외기온도가 25℃이상일 때는 혼합 후 60분내, 그리고 외기온도가 25℃이하일 때는 혼합후 90분내에 사용해야 한다. 더 오래 혼합되었거나 응결이 시작된 모르터는 버려야 한다. 필요한 경우에는 증발로 손실된 물을 더 넣고, 다시 충분히 비벼서 이 시간내에 다시 조절할 수 있다.

3. 속빈 블록의 수평면과 수직면의 외판은 완전히 모르터 바닥과 덮개로 사용해야 하며, 복판도 모르터속에 묻히게 해야 한다. 수직줄눈은 밀착되게 시공하여야 한다.

4. 콘크리트 기초나 다른 바닥줄눈의 상단면은 블록쌓기전에 골재가 노출된 깨끗한 콘크리트라야 한다. 레이탄스를 제거하고 콘크리트속의 골재를 노출시키기 위해서는 기초의 상단면을 거칠게 다듬고 청소하며, 블록의 첫 층에 대한 바닥돋기와 쌓기를 하기전에는 접착제를 칠해야 한다.

3.1.5 수평줄눈보강철근：사다리나 트러스 형식의 이음매 보강철근은 수직중심간격이 400㎜미만되게 설치해야 한다.

3.1.6 결합형태：블록은 달리 명시한 것이 없으면 가로결합식이나 세로결합식으로 쌓아야 한다.

3.1.7 수직공동의 정열：공동의 수직연속성이 유지되도록 블록을 정열해서 바닥을 맞추어야 한다. 수직정열은 찰쌓기에 대하여 모든 방향에서 재어서 75㎜이상되는 트인 수직연도가 되게 유지해야 한다.

3.1.8 청소구멍：공동의 밑바닥에 있는 청소구멍은 그라우트로 채워야 한다. 공동에서 떨어진 모르터는 제거하고, 그라우트 채우기전에 검사한 후 청소구멍을 밀봉해야 한다.

3.1.9 배관홈：블록쌓기를 시공하면서 도관, 배관 및 덕트를 위한 홈과 오목한 공간을 만들어 두어야 한다. 도관은 완성되고 승인받을 때까지 그리고 배관은 검사해서 승인받을 때까지 감싸지 않아야 한다. 홈과 오목한 공간은 수직되게 하고, 내측줄눈은 평면이 되게 하고, 내부에 장애물이 없어야 한다. 도관이나 배관이 완성되면 떨어져내린 모르터와 부스러기는 청소해야 한다.

3.1.10 정착재 및 매설재

1. 블록쌓기가 진행되면서 볼트, 고리, 걸이, 슬리브, 정착재, 삽입재, 문과 창의 틀, 기타 정착물 도는 명시된 부착물 등을 제자리에 정확하게 설치하고, 블록쌓기 속에 접합시켜야 한다. 블록쌓기속에 만들어 넣을 캐비넷, 연결상자, 패널 및 기타 항목에 대해서도 적합한 오목한 공간을 만들어 두어야 한다. 쌓기를 진행하면서 절취와 보수를 피할 수 있도록 선행하는 다른 직종과 협의해서 작업이 정확한 위치에 설치될 수 있게 해야 한다.

2. 정착물이나 매설물이 들어가는 모든 공동은 그라우트로 채워넣어야 한다.

3. 콘크리트나 금속재에 닿아서 블록을 쌓는 경우에는 각 층이 놓일 때 그 사이의 줄눈을 모르터로 채워야 한다.

3.1.11 줄눈 마무리

1. 줄눈에는 단단하게 모르터를 채워넣고 작업이 진행된면서 벽면을 깨끗하게 닦아내야 한다. 달리 명시된 것이 없으면 노출된 이음매를 오목하게 치밀하게 다듬고, 모르터가 손자국이 없게 단단할 때 이음매 마무리 공구로 매끈하게 다듬어야 한다.

2. 다른 마무리로 숨겨진 공사에 있는 이음매는 절취하거나 평면이 되게 다듬어야 한다. 개구부의 강재를 주위의 줄눈은 채음재를 채워 넣을 수 있도록 20㎜ 깊이로 긁어내어야 한다.

3. 수평 및 수직방향 이음매의 규정 크기는 10㎜라야 한다.

3.1.12 접합공사：새로운 공사와 접합을 위해서 마무리되지 않은 공사는 후퇴시켜야 하며, 불가피한 경우에만 치단을 두어야 한다. 공사를 시작 또는 재개하기전에 제자리에 있는 공사에서 느슨한 모르터와 이물질을 제거하고, 접합될 공사의 모든 표면을 청소해야 한다.

3.1.13 신축이음：명시된 곳에 설치해야 한다.

3.1.14 프리캐스트 빔, 상단 및 마무리 블록：명시된 곳에 프리캐스트 부재를 설치해야 한다.

3.2 보강철근

3.2.1 찰쌓기에는 명시된 대로 수평 보강철근을 설치해야 한다.

3.2.2 수직방향철근은 벽면을 쌓기전에 설치하고, 표준적인 철근지지물로 철근을 제자리에 고정시켜야 한다. 수직철근은 상단과 하단의 제위치에 고정시키고, 간격은 철근지름의 190배 또는 3ｍ중 작은 값이내라야 한다. 수직철근은 블록쌓기에서 25㎜이상의 공간을 유지하도록 조정해서 고정시켜야 한다.

3.2.3 기초의 접속강봉이 수직방향의 공동와 정열이 되어 있지 않을 때는 6：1이상의 비탈이 되지 않게 해야 하며, 기초접속강봉이 삽입되는 모든 공동은 그라우트를 채워 넣어야 한다.

3.2.4 형블록 또는 복판블록으로 구성된 연속쌓기층에서 블록의 복판(web)위에는 수평철근을 설치하고, 모르터와 그라우트속에 철근을 단단하게 묻어야 한다. 블록 쌓기가 진행되면서 수평천근은 수직철근에 결속해야 한다. 수평철근은 모르터 이음매 속에 설치해서는 아니된다.

3.2.5 굽힘이나 고리가 명시되어 있는 경우를 제외하고, 곧은 철근을 사용해야 한다.

3.2.6 접합되는 곳에서는 철근지름의 30배이상 철근을 겹대기하고, 결속선으로 함께 묶어야 한다.

3.3 그라우팅

3.3.1 그라우팅 요건

1. 콘크리트 블록의 공동은 명시된 곳에서는 그라우트로 채워야 하며, 철근과 정착물 또는 매설재가 삽입된 공동은 그라우트로 채워야 한다.

2. 강재틀과 기타 매설재 둘래의 공간은 그라우트나 모르터로 채워야 한다.

3. 철근은 제자리에 고정시키고, 그라우트를 치기전에 검사와 승인을 받아야 한다.

4. 떨어져내린 모르터와 내민 모르터는 그라우트 공간밖으로 치우고, 그라우트를 치기전에 복판과 철근에서 떨어져내린 모르터를 청소해야 한다.

5. 그라우트는 제자리에서 막대로 고루고, 섞거나 진동다짐을 해야 한다.

6. 공동은 그라우트로 채워넣고, 각층 이음매에 흠을 만들기 위해서는 각층의 상단아래로 40㎜에서 치기를 정지해야 한다.

7. 개구부위의 빔은 1회의 연속작업으로 그라우트를 쳐야 한다. 수평한 블록빔 아래의 채우지 않은 공동기둥의 상단은 강재 래스로 덮거나, 그라우트채움이 빔구간에 한정되도록 특수블록을 사용해야 한다.

3.3.2 그라우트 시공

1. 찰쌓기시공은 해당규정에 따라야 한다. 그라우트는 명시된 그라우트 혼합물을 최소한 9㎥/hr의 속도로 시공할 수 있는 승인된 그라우트 펌프로 치거나 감리자가 승인한 다른 방법으로 쳐야 한다.

2. 그라우트는 저양정방법이나 고양정방법으로 칠 수 있으나 그라우트를 고양정방법으로 칠 경우에는 그라우트를 치기 48시간전에 감리자에게 통지하고 계속적인 검사를 받으면서 작업을 실시해야 한다.

3. 속이 빈 블록쌓기는 그라우트를 치기전에 더운 날씨에는 최소한 3일간 또는 서늘하거나 습한 날씨에는 5일간 응결해서 양생할 수 있게해야 한다.

4. 그라우트가 다져지도록 하기 위해서 매끈한 강봉이나 작은 내부진동기를 사용해야 한다.

3.3.3 저양정 그라우팅：속이 빈 블록쌓기의 저양정 그라우팅에는 구조물을 높이대로 그라우트하거나 1.2ｍ보다 작은 양정으로 그라우트해야 한다.

3.3.4 고양정 그라우트

1. 속빈 블록쌓기에서 수직철근이 삽입된 모든 공동의 밑바닥에 청소구멍을 두어야 한다. 청소를 검사해서 승인할 때까지는 청소구멍을 폐쇄하지 않아야 한다. 모르터에는 막이를 적당하게 끼워두고 그것이 그라우트 압력을 지탱할 수 있도록 지지해 주거나 고정시켜야 한다.

2. 그라우트 공간밖으로 그리고 철근에서 떨어져 내민 모르터와 떨어져내린 모르터는 공간과 철근을 청소하는데 요구되는 고압사수를 가진 호수로 씻어내야 한다.

3. 그라우트는 각 단계사이에 1시간 대기시간을 두어 1.2ｍ를 넘지 않도록 시공해야 하며, 벽이나 블록쌓기구간의 전높이가 완전히 그라우트될 때까지 그라우팅 순환을 중단해서는 아니된다.

4. 그라우트를 모든 공간과 틈새에 처음으로 밀어넣을 때는 그라우트 시공한 전 높이를 충분히 막대로 고루거나 진동시켜야 한다. 1시간의 대기시간 후에는 다음 단계를 치고 이전 단계의 반에 못미치게 찔러서 막대로 고루거나 진동시켜야 한다. 그라우트의 치기, 대기 및 다짐은 상단이 도달될 때까지 반복해야 한다. 상단양정은 과다한 물이 흡수되어 없어지도록 허용한 대기시간을 준후에 다시 다져야 한다.

3.4 보수 및 쳐넣기：작업이 완성되면 블록쌓기면을 주의깊게 검사해서 파손되거나 결함있는 블록은 절취해내고 대체해야 하며, 결함있는 모르터이음매는 긁어내고 다시 쳐넣어야 한다.

3.5 청소

3.5.1 설치 및 이음매 쳐넣기가 완료된 후에는 거칠은 솔과 물로 블록을 청소하고 이어서 맑은 물로 충분히 세척해야 한다. 블록표면에 있는 모르터 퇴적물, 떼 또는 기타 이물은 모두 제어해야 한다.

3.5.2 블록쌓기의 그라우트가 완료된 후에는 블록과 모르터 이음매에 스며든 레이탄스와 떼는 물로 씻어 제거해야 한다.

3.5.3 감리자는 쌓기표면을 이 용도로 제조된 시중의 블록세척제로 청소하도록 지시할 수 있으며, 이 경우 청소방법은 블록세척제 제조자의 지침서에 따라야 한다.

3.6 양생

3.6.1 블록쌓기와 그라우트치기의 상단은 최소한 7일간 습윤양생해야 한다.

3.6.2 쌓기한 벽면은 분무로 습하게 해야 하지만 물이 표면을 흘러내릴만큼 적셔서는 아니된다.

3.7 도포제

3.7.1 준비：도포할 표면은 충분히 청소해야 하며, 시공중의 떼, 표면의 흙먼지 및 백태 등은 모두 제거하고, 표면이 충분히 건조되게 해야 한다.

3.7.2 도포：콘크리트 블록이 기후에 노출되는 곳에는 제작자의 지침에 따라 도포제(sealer)를 칠해야 한다.

3.8 현장품질관리

3.8.1 슬럼프 시험：해당 규격에 따라 그라우트 치기중 그라우트의 슬럼프 시험을 실시해야 한다.

3.8.2 강도시험：감리자는 다음의 실험실 시험결과를 확인한다.

1. 콘크리트 블록：압축강도와 함수량 시험 그리고 인장강도 시험은 200㎡의 벽면에 대하여 3개 블록을 채취하여 시험한다.

2. 모르터：압축강도시험은 KS L5105에 따라 실시한다. 100㎡의 벽면에 대하여 4개의 공시체를 제작하고 7일에 1개 그리고 28일에 3개 시험한다.

3. 그라우트：압축강도 시험은 KS F2426에 따라 실시한다. 100㎥의 벽면에 대하여 3개 사각형시편을 시험한다.

3.8.3 블록의 거부, 보수 및 대체：감리자는 시방요건을 만족하지 않는 콘크리트 블록을 거부하고, 공사를 완성하는데 필요한대로 보수나 대체를 요구할 권한을 가진다.

3.8.4 구조물의 검수：완성된 콘크리트 블록공사의 검수에는 이 시방서와 명시된 치수 허용오차, 외관 및 강도에 합치해야 한다.