07240 콘크리트연석, 측구 및 보도

제 1 항 일반

사항

1.1. 적용범위

1.1.1 이 시방서는 명시된대로 포틀랜드 시멘트 콘크리트의 연석, 측구, 결합식 연석 및 측구, 보도, 차도 및 국지포장 등의 시공에 대한 시방을 제시한다.

1.1.2 관련

시방서

1. 02310 골재보조 기층공：콘크리트에 대한 기면까지 다짐을 포함한 보조기층의 시공

2. 04210 철근공

3. 04221 콘크리트 이음매 설치공

4. 04320 현장치기 콘크리트공

5. 04310 포틀랜드 시멘트 콘크리트

6. 04330 콘크리트 마무리공

1.1.3 주요내용

1. 보조기층조성

2. 시공밥법

3. 이음매

4. 거푸집제거

5. 마무리

6. 양생 및 보호

1.2 참조규격

1.2.1 한국산업규격(KS)：

KS A9001 9003 품질시스템규격

KS D3504 철근콘크리트용 봉강

KS F2540 콘크리트 양생용 피막형성제

KS F4005 콘크리트 및 철근콘크리트 L형

KS F4006 철른콘크리트 경계블록

1.2.2 도로공사 표준시방서

1.3 제출자료

1.3.1 자료제출요건 및 절차：01240 제출자료 및 01260 시공도면, 제품자료 및 시료의 해당요건 참조

1.3.2 제품자료：제품에 대한 제작자의 제품자료 제출

1.3.3 시공도면

1. 연석과 측구의 종단, 시공이음, 팽창이음, 격리이음 및 수축이음 등 콘크리트의 이음위치 등을 나타낸 시공도면 제출

2. 04210 철근공에 명시된 해당요건을 합치하는 철근, 긴결봉 및 접속강봉 등의 도면제출

1.4 일반요건

1.4.1 허용오차：

1. 콘크리트 표면은 명시된 기면에서 6㎜이내로 시공해야 하며, 표면에서 곧은 잣대로 재었을 때 3ｍ거리에 대한 변동이 3㎜미만이라야 한다.

2. 측구와 연결시공시 측구 콘크리트 슬래브의 허용오차는 04320 현장치기 콘크리트공의 해당요건에 합치해야 한다.

제 2 항 기자재

2.1 재료 및 부대품

2.1.1 철근：04210 철근공의 해당요건 참조

2.1.2 콘크리트：계약도면에 명시된 등급의 콘크리트로 04310 포틀랜드 시멘트 콘크리트의 해당요건에 합치하는 배합

1. 배합설계：04310 포틀랜드 시멘트 콘크리트 요건에 합치하고 공기량이 4～5%일 것

2.1.3 철근지지물：해당 규격에 합치하는 것

2.1.4 긴결봉：명시된 형식과 치수에 합치하는 것

2.1.5 접속강봉：KS D3504의 요건에 만족하는 에폭시 도장한 매끈한 원형강봉으로 아연도금한 강관 슬리브를 갖추어야 하며, 한쪽 끝은 폐쇄된 것이라야 한다.

2.1.6 물빼기구멍：명시된 치수의 연도금한 강관

2.1.7 팽창이음매 채움재 및 이음밀봉 혼합물：04221 콘크리트 이음매 설치공의 해당요건 참조

2.1.8 논슬립 마감의 표면재료：04330 콘크리트 마무리의 해당요건 참조

2.1.9 콘크리트 양생제：KS F2540에 합치하는 것

2.1.10 에폭시 접착재：내하콘크리트에 적합한 재질일 것

제 3 항 시공

3.1 보조기층조성

3.1.1 02220 토공에 명시된대로 명시된 기면과 횡단면에 맞게 땅파기를 하고, 보조기층을 시공해야 한다.

3.1.2 완성된 보조기층은 측면거푸집에 지지된 규준틀을 사용해서 기면과 횡단면에 정확하게 맞는지 시험해야 한다.

3.1.3 콘크리트를 치기 바로전에 보조기층과 거푸집은 물로 적셔야 한다.

3.2 시공방법

3.2.1 명시된대로 무근 또는 철근보강한 현장치기 콘크리트 시공으로 규준틀로 명시된 단면에 정확하게 맞추어 연석과 측구의 거푸집을 설치한다.

3.2.2 추출기계로 쳐진 추출된 연석과 측구는 허용되지 않는다.

3.3 이음매

3.3.1 팽창이음매

1. 다음의 위치에는 12㎜두께의 팽창이음매를 시공해야 한다.

가. 콘크리트 도로포장의 팽창이음위치에 있는 연석과 결합식 연석 및 측구

나. 곡선과 접선구간이 맞나는 점에 있는 연석과 결합식 연석 및 측구

다. 연석 또는 결합식 연석 및 측구의 한계내에서 일어나는 연석 또는 결합식 연석 및 측구와 배수유입공 또는 유사한 구조물의 중간

라. 건물의 우각부에서 연석까지 건축선의 연장선에 이어지는 보도의 우각부

마. 보도와 어느 영구적 구조물의 중간

바. 보도와 연석의 중간

2. 다음의 위치에는 6㎜두께의 팽창이음을 시공해야 한다.

가. 보도를 따라 4.5ｍ이내의 간격

나. 보도에 있는 지름이 300㎜이상인 둥근 정착물

3. 팽창이음은 명시된 것이 없으면 하중전달장치가 필요하지 않는 경우를 제외하고 07120 시멘트 콘크리트 포장에 명시된대로 시공해야 한다. 연석과 결합식 연석 및 측구의 횡단면에 맞추어 성형된 채움재를 다듬어야 한다.

3.3.2 수축이음매：보도에서는 연단이 6㎜반지름으로 둥글고 깊이가 12㎜, 폭이 6㎜인 홈을 형성할 수 있는 적합한 공구를 써서 18ｍ이내의 균일한 간격으로 수축이음을 시공해야 한다.

3.3.3 다듬기：이음에는 모르터와 콘크리트가 없게하고 6㎜의 반지름을 가진 모따기 공구로 이음을 마무리해야 한다. 성형된 이음에서는 이음채움재가 깨끗하고 반듯한 연단을 갖는 이음의 전장에 대해서 노출되게 해야 한다.

3.3.4 이음매밀봉

1. 포장표면의 3㎜이내로 겹합식 연석 및 측구구간의 측구표면을 포함하는 연석과 측구의 모든 이음, 연석과 차도포장사이의 모든 이음, 측구와 차도포장사이의 모든 이음, 그리고 기타 팽창이음매를 밀봉해야 하며, 그렇게 명시된 경우가 아니면 다른 이음은 밀봉해서는 아니된다.

2. 콘크리트의 양생이 완료될 때까지는 이음을 밀봉해서는 아니된다. 이음밀봉 혼합물을 설치하기 전에 이음에 묻은 흙먼지와 이물은 청소해야 하며, 이음은 기름이나 물이 없다면 압축공기를 뿜어서 청소할 수 있다. 이음속이나 인접한 곳에 물이 있을 때는 채움을 해서는 아니된다. 밀봉재가 부착될 이음의 벽면과 모든 표면은 밀봉전에 최소한 3시간동안 표면을 건조시켜야 한다.

3. 승인된 압축기구를 활용해서 이음매를 밀봉하고, 물이 침입하지 않게하고, 밀봉혼합물이 포장표면에 번지지 않도록 해야 한다.

3.4 거푸집제거

3.4.1 연석의 전면거푸집은 콘크리트를 치고 1시간이후 또는 6시간이내에 제거해야 하며, 어느 경우에도 콘크리트가 유연할 정도의 소성을 띠고 있을 동안은 아니된다.

3.4.2 다른 거푸집은 마무리가 완료되고 12시간 이후에 제거해야 한다.

3.5 마무리

3.5.1 연석과 결합식 연석 및 측구

1. 연석의 전면은 유선아래로 50㎜이상의 깊이가지 또는 연석과 측구의 유선까지는 매끈하게 흙손 마무리를 해야 하고, 연석의 전면거푸집을 제거한 후에는 즉시 쇠흙손으로 마무리 해야 한다.

2. 모든 연석의 모서리는 12㎜의 반지름으로 마무리해야 한다.

3. 연석의 상단과 전면에 대한 최종마무리는 연석의 종선에 평행하게 손질해서 상단과 전면이 같고 균일한 외관을 나타나게 해야 한다.

4. 연석의 전면은 위의 마무리작업중 젖어있게 해야 한다.

5. 마무리된 연석표면에는 굵은 골재가 노출되지 않게해야 한다.

3.5.2 보도, 국지포장 및 비탈길

1. 콘크리트를 치고, 다지고, 고르고, 홈을 내고, 모서리를 다듬은 후에는 흙손질을 할 수 있을 때까지는 콘크리트를 더 건드려서는 아니된다.

2. 흙손마무리와 겸해서 논슬립 마무리를 해야 한다.

3. 보행자와 휠체어를 위한 비탈길과 계약도면에서 논슬립마무리를 요구하는 모든 다른 표면에 대해서는 흙손마무리와 겸해서 논슬립 마무리를 해야 한다.

3.5.3 이음과 모서리：작업조건이 허용하는 대로 이음처리, 모서리 다듬기 및 표지 등을 실시하고 모든 모서리는 6㎜의 반지름으로 마무리해야 한다.

3.6 양생 및 보호：액상막형성 양생제로 콘크리트를 양생하기 위해서는 04330콘크리트 마무리의 해당요건에 따라야 한다. 새로운 콘크리트 포장에는 콘크리트가 최소한 10일 이상 양생될 때까지는 차량통행을 허가해서는 아니된다.

3.7 현장품질관리：감리자는 04310 포틀랜드 시멘트 콘크리트에 명시된대로 검사와 시험을 실시한다. 시험을 지원하기 위해서는 감리자와 협조하고 시료와 용역을 제공해야 한다.