05240 경량강재공

제1항 일반사항

1.1 범위

적용

1.1.1 이 시방서는 명시된대로 경량강재의 뼈대를 공급하고 설치하는 시방을 제시해야 한다.

1.1.2 주요내용 :

1. 뼈대제작

2. 설치

1.2 참조규격

1.2.1 한국산업규격(KS) :

KS A9001-9003 품질시스템규격

KS D3530 일반구조용 경량형강

KS D3593 조립용 형강

1.3 자료

제출

1.3.1 자료제출요건 및 절차 : 01240 제출자료 및 01260 시공도면, 제품자료 및 시료의 해당요건 참조

1.3.2 시공도면 : 뼈대 부재의 등급, 치수 및 두께, 뼈대의 배치, 설치상세, 정착 및 부착 방법 등을 나타낸 강재 샛기둥(stud)과 세로보(joist)의 상세한 시공도면을 작성하여 감리자의 승인을 받아야 하며, 고리, 버팀, 접합판, 연결 및 적절한 설치공사에 요구되는 부대품 등도 포함해야 한다.

1.3.3 제품자료 : 해당 부대품과 함게 뼈대부재에 대한 제작자의 제품자료 제출

1.4 일반요건 : 강재의 뼈대 부재는 부식과 손상을 입지않게 보호해야 한다. 현장까지의 운반은 종류, 치수 및 등급별로 구별해서 제작자의 밀폐된 용기에 넣거나 묶음으로 조작해야 한다. 저장은 지면에서 떨어져서 건조하고, 환기가 된 공간에서 해야 한다.

제2항 기자재

2.1 재료

2.1.1 강재 : 경량구조용 뼈대, 샛기둥, 트랙, 세로보, 지주, 토대 및 기둥머리에 대한 강재는 항복점이 2,300kgf/㎠이상이고, KS D3530에 합치해야 한다. 경량구조용 뼈대는 관련시방서의 해당요건에 합치해야 한다. 뼈대부재와 부대품은 제작자의 표준건조로에서 건조한 방청 금속 바탕칠을 피복해서 현장까지 운반해야 한다.

2.1.2 뼈대부재

1. 샛기둥 : 명시된 치수의 샛기둥 또는 표준 ᄃ형강의 샛기둥은 볼트로 접합하도록 요구된 경우에도 펀치를 해서는 아니된다.

2. 트랙 : 마루와 천정의 트랙(track)은 샛기둥과 같은 치수, 종류와 두께를 갖는 펀치가 안된 형강이라야 한다.

3. 세로보 : 명시된 치수의 펀치된 ᄃ형강 세로보는 볼트로 접합하도록 요구된 경우에는 펀치를 해서는 아니된다. 마루, 천정 및 하단면(soffit)에는 명시된대로 세로보를 두어야 한다.

4. 중량부재 : 긴 길이 또는 무거운 하중 때문에 샛기둥이나 세로보를 중량강재로 하도록 요구된 경우에는 명시되거나 요구된대로 부품을 공급해야 한다.

2.1.3 나사못 : 구조용인 박판강을 관통할 수 있는 강재 나사못으로 방식칠을 한것이라야 한다.

2.1.4 볼트 : 너트를 갖춘 지름 6㎜의 도금한 강재볼트이며, 모든 볼트머리와 너트밑에 도금워셔를 두어야 한다.

2.1.5 화약으로 박히는 긴결재 : 워셔를 갖춘 지름 6㎜의 긴결재는 해당위치에서 감리자가 먼저 승인한다면 정착볼트대신에 트랙부착에 사용할 수 있으며, 모든 삽입재에는 워셔를 사용해야 한다. 화약으로 박히는 긴결재는 콘크리트 연석위나 콘크리트의 연단 또는 콘크리트 이음매를 연해서 사용해서는 아니된다.

2.1.6 팽창볼트 : 지름이 6㎜이상인 도금한 강재 볼트 또는 샛기둥과 맞추어진 도금된 팽창형 정착물은 해당 위치에서 감리자가 먼저 승인한다면 정착 볼트 대신에 트랙부착에 사용할 수 있으며, 모든 볼트머리와 너트밑에는 워셔를 사용해야 한다. 팽창볼트는 콘크리트의 연단 또는 모서리에서 최소한 100㎜떨어져서 위치해야 한다.

제3항 시공

3.1 설치

3.1.1 강재 샛기둥과 세로보는 계약도면과 승인된 제출자료 및 제작자의 설치 지침에 따라 이러한 종류의 작업에 경험이 있는 숙련된 설치업자를 고용하여 설치해야 한다.

3.1.2 뼈대제작자의 지침에 따라 샛기둥과 세로보에는 지주를 대어야 한다.

3.1.3 칸막이벽, 구성된 벽 또는 환기통의 위나 속에 모든 항목을 설치하기 위해서는 명시되거나, 요구된 받침판과 여러 종류의 보강재를 설치해야 한다. 받침재의 정확한 위치는 그것에 제작물이 긴결되는 곳이라야 한다. 결과는 부착되거나 석고벽판표면에 구성된 모든 품목이 단단하게 설치되어야 한다.

3.1.4 공사를 완성하기 위해서는 명시되었거나 요구된대로 여러 가지 강재토막과 부대품을 갖추어야 한다.

3.1.5 가설방법은 이음매에 주름, 비틀림 또는 불균일한 면이 없이 수직하며 곧은 벽이되고, 수평한 천정과 하단면이 되게 하는 것이다. 마무리된 벽은 2m길이의 곧은 잣대에 대었을 때, 어느 방향으로나 2m에 ±3㎜ 이내로 평면이고, 상단에서 바닥면까지 ±3㎜ 이내로 수직해야 한다. 마무리된 천정은 측량용 수준기로 측정했을 때 2m에 ±3㎜ 이내로 수평하고 평탄하게 한다.