04120 거푸집공

제1항 일반

사항

1.1 적용범위

1.1.1 이 시방서는 현장치기 콘크리트를 위한 거푸집의 설계, 재료공급, 제작, 설치 및 해체에 관한 시방을 제시한다.

1.1.2 관련시방서

1. 04320 현장치기 콘크리트공

2. 04330 콘크리트 마무리공 : 성형된 콘크리트 표면의 마무리

1.1.3 주요내용

1. 거푸집 설계기준

2. 거푸집 설치

3. 매설재 및 개구부

4. 거푸집 박리제

5. 거푸집 떼어내기

6. 거푸집의 재사용

1.2 규격 등

참조

1.2.1 한국산업규격(KS) :

KS A9001 - 9003 품질시스템 규격

KS F3110 콘크리트 거푸집용 합판

KS F8006 금속제 거푸집 패널

1.2.2 콘크리트 표준시방서

시공편 제11장 거푸집 및 동바리

1.3 거푸집 설계기준

1.3.1 설계규격 : 달리 명시된 경우가 아니면 콘크리트 표준시방서에 합치하는 방법으로 콘크리트 거푸집 및 관련 구조물을 설계, 시공, 설치, 유지 및 제거한다.

1.3.2 거푸집 표면재료 : 명시된 허용오차 내에서 최종적인 표면을 만들 수 있는 재료 및 기술을 사용해야 하며 다음에 따른다.

1. 노출부분의 콘크리트 : 04330 콘크리트 마무리공에 기술된 요건에 따라 원활하고 편평한 콘크리트 표면을 만들 수 있는 재료 및 기술을 사용해야 한다.

2. 감춰진 부분의 콘크리트 : 지느러미나 벌집이 없는 콘크리트 표면을 만들 수 있는 재료 및 기술을 사용해야 한다.

1.3.3 특수단면 : 개구부, 벽단, 함몰부, 키홈, 우묵한 곳, 몰딩, 면이 그친 띠, 모서리 띠, 가로막음, 자막대기, 받침벽, 정착물, 매설될 품목 및 기타 장치를 갖추어야 한다. 재료를 선택하고 명시된 마감작업을 해낼 수 있는 시공방법을 갖추어야 한다.

1.3.4 해체장치 : 콘크리트 표면 및 인접한 재료에 충격과 진동, 손상을 주지 않고 쉽게 떼어낼 수 있도록 거푸집을 설계해야 한다.

1.3.5 거푸집 표면에 대한 허용오차 :

1. 수직으로부터의 변동

가. 기둥, 교각, 벽의 선과 표면에 대하여

3m 길이당 허용치 : 6㎜

전체 길이에 대한 최대허용치 : 25㎜

나. 노출된 모서리 기둥, 관리 이음매 및 기타 잘 보이는 선에 대하여

6m 길이당 허용치 : 6㎜

전체 길이에 대한 최대허용치 : 13㎜

2. 수평이나 명시된 기면으로부터의 변동

가. 동바리를 제거하기 전에 측정한 슬래브 아랫면, 천정, 보의 아랫면에 대하여

3m 길이당 허용치 : 6㎜

기둥사이(bay) 또는 6m 길이당 허용치 : 10㎜

전체 길이에 대한 최대허용치 : 20㎜

나. 노출된 상인방, 문지방, 난간, 수평홈과 기타 선에 대하여

기둥사이 또는 6m 길이당 허용치 : 6㎜

전체 길이에 대한 최대허용치 : 13㎜

3. 평면상에 설정된 위치 및 기둥, 벽의 위치로부터 구조물선의 변동

기둥사이 허용치 : 6㎜

6m 길이당 허용치 : 13㎜

전체 길이에 대한 최대허용치 : 25㎜

4. 슬리브, 마루 개구부, 벽 개구부의 치수 및 위치의 변동 : ±6㎜

5. 기둥과 보의 단면치수와 슬래브 및 벽의 두께의 변동 : -6㎜, +13㎜

6. 기초

가. 평면치수의 변동 : -13㎜, +50㎜

나. 위치오차 또는 편심 : 잘못 놓인 방향의 기초폭의 2%, 또는 50㎜ 이하

다. 두께 :

명시된 두께의 감소 : 5%

명시된 두께의 증가 : 제한 없음

7. 계단의 변동

가. 단일계산 :

높이 : ±3㎜

폭 : ±6㎜

나. 연속재단

높이 : ±2㎜

폭 : ±3㎜

1.4 제출자료

1.4.1 자료제출요건 및 절차 : 01240 제출자료 및 01260 시공도면, 제품자료 및 사료에 명시된 요건 참조

1.4.2 제품자료 : 제작된 제품에 관한 제작자의 제품자료를 제출해야 한다.

1.4.3 시공도면 : 다음 사항을 나타낸 도면을 제출해야 한다.

1. 관련된 상세를 포함한 거푸집 시스템 및 설치방법

2. 설계계산을 수반하는 동바리 및 회수절차를 포함한다. 04110 동바리의 해당 요건에 합치해야 한다.

3. 평면 및 표고에 따른 시공이음의 위치

4. 도관, 개구부, 우묵한 곳, 관, 덕트 및 기타 부착품의 치수 및 위치

5. 수직낙하에 의한 콘크리트 치기가 제약받는 곳에서의 보의 교차점 및 기타 조건

6. 거푸집 및 동바리의 해체를 위한 방법과 일정

7. 콘크리트 치기 중 거푸집의 이동을 탐지하기 위한 방법

1.4.4 견품：크기가 300 ×300㎜ 이상인 제작된 거푸집 견품을 제출해야 한다.

1.5 일반조건

1.5.1 저장 : 거푸집 패널이 휘지 않도록 저장해야 한다. 콘크리트에 영향을 미칠 수 있는 손상이나 오손이 되지 않게 거푸집 패널을 보호해야 한다.

1.5.2 취급 : 거푸집 판의 손상이나 휨을 방지하도록 기구를 사용하여 거푸집의 패널을 올려야 한다.

1.5.3 콘크리트 보강철근, 매설품목, 슬리브 및 트인 부분을 여러 작업반이 적절히 설치할 수 있도록 거푸집 설치와 콘크리트 치기 사이에는 충분한 시간을 두어야 한다.

1.5.4 콘크리트가 명시된 28일 압축강도를 갖기까지는 구조물에 하중을 가해서는 안된다.

제2항 기자재

2.1 재료

2.1.1 판재

1. 널판 : 콘크리트와 접촉하는 면에는 판재의 매끈한 면을 사용해야 하며 은촉이음을 사용해야 한다.

2. 구성용 각재 : 구조용 목재

2.1.2 합판

1. 거푸집용 합판 : KS F3110 콘크리트 거푸집용 합판의 요건에 합치하는 제품

2. 두께 : 휨이 발생하지 않고 매끈한 표면을 유지할 수 있는 두께로 16mm 이상이라야 한다.

2.1.3 강제 거푸집 : KS F8006에 합치하고, 패널면 처리를 위한 칠이 되어 있지 않은 강판으로 최소 5mm 두께를 가져야 한다. 독점적인 특허를 받았거나 제작된 강제 거푸집은 패널조립, 보강 및 설치 부대품을 포함한다.

2.1.4 와플 슬래브 거푸집 : 명시된 치수로 매끈한 표면을 갖는 2 방향 보를 시공 하기 위한 강이나 보강한 플라스틱 돔 거푸집이다.

2.1.5 둥근 기둥 거푸집 : 명시된 치수로 매끈한 표면을 갖고 이음이 없거나 하나의 수직이음을 갖는, 둥근 기둥을 시공하기 위한 압출 또는 성형된 섬유보강 플라스틱 거푸집이다.

2.1.6 노출 콘크리트를 위한 거푸집 라이너 : 명시된 설계, 형태 및 표면 구성을 갖는 마무리된 콘크리트를 만들기 위하여 열간 성형, 압출 또는 주조된 섬유보강 플라스틱, FRP, ABS합성플라스틱, PVC합성플라스틱 또는 이와 비슷한 재료로 제작된 것으로 자연스럽게 거푸집으로부터 분리되는 표면을 갖는 거푸집 라이너이며, 일회용 또는 반복용으로 적절히 제작할 수 있다.

2.1.7 누수방지재료 : 편평하고 방수 및 비흡수성의 표면과 이음매를 형성할 수 있어야 하며, 거푸집 재료 및 콘크리트 성분과 조화되는 것이라야 한다. 이음매에 설치하는 개스킷 재료와 봉합재료 거푸집 가장자리를 밀봉해서 성형된 콘크리트 면에 지느러미나 홈이 나타나지 않게 해야한다.

1. 봉함 혼화물 : 실리콘 또는 폴리우레탄 봉함제

2. 테이프 : 이음매 부분이 노출되지 않도록 방수접착 처리된 폴리우레탄 플라스틱의 거푸집 필름테이프

2.1.8 거푸집 박리제 : 비실리콘계의 거푸집 박리제로 모은 형태의 거푸집에 사용할 수 있는 제품이라야 하며, 콘크리트 표면에 붙거나 얼룩을 만들거나 나쁜 영향을 주어서도 안된다. 그리고 접합과 부착이 필요한 콘크리트 표면의 처리를 약하게 해서는 안되며 물, 증기 및 양생제로 양생할 때 표면이 축축하게 적셔지는 것을 방해해서는 안된다.

2.1.9 거푸집 긴결봉 : 콘크리트를 깨뜨리지 않고 제거할 수 있는 선단이나 선단긴결재를 가진 봉형으로 필요한 철근덮개 만큼의 깊이를 갖는 구멍을 남겨야 한다. 거푸집 타이는 선단이나 긴결재가 제거되고 남겨진 구멍이 경화된 콘크리트 표면과 평면되게 채워질 수 있도록 설계되어야 한다. 지름 32mm, 깊이 38mm의 제거할 수 있는 콘이 있고 콘크리트 색상과 같게 모르타로 만든 구멍마개는 6mm들어가서 에폭시 접착제로 부착된다.

2.1.10 삽입재 : 스테인레스강이나 용접된 스테인레스강으로 콘크리트에 대한 정착재와 볼트, 쐐기, 고리 등의 연결재가 갖추어 있어야 한다.

2.1.11 정착공 : 석판의 정착을 위한 두께가 0.8mm인 스테인레스강의 긴 홈을 가진 정착재

2.1.12 모따기 띠(chamfer strips) : 깨끗하고 결이 곧은 소나무로 만든 20mm×20mm 삼각형 띠 또는 압출한 비닐제품

2.1.13 기타 이음매 띠(strips) : 이음매를 처리하기 위해 나무, 금속 또는 플라스틱으로 만든 띠

2.1.14 지수판 : 시방서 06310 지수판의 요건 참조

2.2 제작

2.2.1 거푸집 : 승인된 시공도면에 따라 제작해야 한다. 거푸집은 깨끗하고 매끈하게 보수해야 하며, 손상과 비틀림이 없어야 한다.

2.2.2 이음매 :

1. 구조물의 전체적인 선에 합치하는 대칭형태로 거푸집 패널을 배열해야 한다.

2. 달리 명시한 것이 없는 경우에는 패널은 긴 치수를 수평하게 하고 수직표면상에 위치시켜야 하며, 수평이음은 수평 및 연속되게 만들어야 한다.

3. 두 개의 패널사이의 공동 긴결재를 가지고 패널 이음매의 각 측면에 거푸집 패널을 배열해서 콘크리트 표면이 연속적이고 꺽이지 않은 평면이 되게 해야 한다.

4. 가능한 한 가장 큰 치수를 사용해야 한다.

2.2.3 강재 거푸집 : 깨끗하고 매끈하며 변형, 굽힘, 비틀림, 녹, 균열 및 콘크리트에 얼룩을 낼 수 있는 것이 없는 재료를 사용해야 한다. 승인된 시공도면에 따라 패널을 제작해야 한다. 콘크리트를 치는 동안 굽힘과 처짐을 방지할 수 있도록 패널표면을 보강해야 한다. 거푸집 지주 사이의 처짐이 경간 길이의 1/240을 초과해서는 안된다.

제3항 시공

3.1 공통사항 : 시공자는 모든 거푸집을 제자리에 위치시키고 모든 선, 수평 및 표고를 선정하여 정확히 거푸집을 설치할 책임이 있다.

3.2 거푸집 설치

3.2.1 거푸집 설치에는 다음 사항을 유의해야 한다.

1. 승인된 시공도면에 따라 거푸집 작업을 수행해야 하며, 명시된 설계에 따라 허용오차 내에서 마무리된 콘크리트 표면을 만들어야 한다.

2. 이음매와 접합부는 모르터가 새지 않게 봉함해야 한다. 제작자의 설치 지침서에 따라 누수방지 재료를 설치해야 하며, 맞댄 거푸집 패널사이의 매끈한 연속성을 유지해야 하고, 콘크리트 치기작업에 의한 변위를 지탱할 수 있어야 한다.

3. 키홈, 긴홈 및 우묵한 곳을 만들기 위하여 나무 삽입재를 설치해야 하며, 나무 삽입재는 부풀지 않고 제거하기 쉬워야 한다.

4. 거푸집을 깨끗하고 비틀림과 꺽임이 없게 유지해야 한다.

5. 비틀림이나 변위를 방지하도록 임시 칸막이로 버텨야하며 콘크리트 모르타의 누실을 방지할 수 있도록 거푸집에 말착시켜 설치해야 한다.

6. 버팀대나 두르는 띠로 이음매를 지지해야 한다.

7. 거푸집은 콘크리트에 손상을 주지 않고 쉽게 떼어낼 수 있도록 조립해야 한다.

8. 매끈한 마무리재료로 몰딩형상, 우묵한 곳 및 돌출부를 시공해야 하며, 밀봉된 이음매를 거푸집 안에 설치해야 한다.

9. 굳지 않은 콘크리트의 무게와 압력 및 시공하중으로 인한 처짐을 보정하기 위하여 필요한 대로 거푸집에 솟음을 두어야 한다.

10. 거푸집에는 콘크리트 주입 구멍, 진동기 삽입구멍으로 필요한 경우에 시공구멍과 콘크리트를 치는 동안에 폐쇄해야 한다.

11. 벽, 기둥의 바닥 및 필요한 곳에는 거푸집의 검사와 청소를 위한 구멍을 두어야 한다. 청소구멍은 콘크리트를 치기 바로 전에 검사를 하고 검수하기 전에는 폐쇄해서는 안된다.

12. 블록아우트의 바닥 부재에는 공기배출구를 두어야 한다.

3.2.2 슬래브의 연단 거푸집 및 스크리드 : 마무리된 슬래브가 필요한 표고를 갖게 하기 위하여 연단 거푸집이나 버팀벽과 중간 스크리드(screed)를 설치해야 한다. 스크리드는 방수막을 관통하지 않아야 하며 단단히 지지되어야 한다.

3.2.3 모서리처리 : 달리 명시된 것이 없는 경우 각 지주에 20mm의 모서리 따기를 만들고, 균일하게 곧은 선과 연단이음매를 만들고 모르터의 누설을 방지하도록 정확하게 모양과 표면을 만들어야 한다. 말단부의 연단은 한계지점까지 연장하고 방향이 바뀌는 곳에서 모서리 따기띠를 깎아 맞추어야 한다.

3.2.4 시공이음

1. 명시된 위치에 이음매를 두어야 한다. 콘크리트의 치기, 진동 및 양생 중에 이음매의 위치를 단단하게 유지할 수 있도록 이음매의 거푸집을 지지해야 하며, 모든 이음매에는 키홈을 설치해야 한다.

2. 위치가 명시되지 않은 시공 이음매는 구조물의 강도와 외관에 손상을 주지 않도록 감리자가 승인하는 위치에 설치해야 한다.

3. 이음매는 기둥, 보 및 슬래브의 종축에 대하여 직각되게 위치시켜야 한다.

4. 이음매는 벽에서는 명시된 대로 수직하게, 확대기초는 상부에, 접지 슬래브는 상부에, 문의 개구부는 바닥에, 벽속에 묻힌 빔이나 거더에는 하부에 또는 명시된 상세에 합치하도록 필요한 대로 두어야 한다.

5. 달리 명시된 것이 없는 경우에는 벽과 슬래브에 있는 시공이음매 그리고 벽과 기초사이에 있는 시공이음매에는 키홈을 두어야 한다. 시공이음매는 주철근에 직각되게 두고, 철근은 시공이음을 가로질러 연속되어야 한다.

3.2.5 하중지지 : 지붕 슬래브 및 마루 슬래브의 시공하중은 바닥 슬래브까지 전달되어야 하므로 이러한 하중은 어떤 경우든지 중간 슬래브에 의하여 지지되어서는 안된다. 거푸집 하중은 내부벽에 의해서 지지되어서는 안된다.

3.3 매설재 및 개구부

3.3.1 도관, 관 슬리브, 설비박스, 벽속에 ane힌 구체, 문틀, 배수구, 금속 긴결봉, 삽입재, 못질 띠, 블록킹, 접지 및 정착물 또는 다른 공사의 부착에 필요한 긴결장치 등을 설치해야 한다. 콘크리트를 치기전에 명시된 대로 제품을 정확한 위치에 고정시켜야 한다.

3.3.2 덕트가 통과할 수 있도록 콘크리트에 개구부를 두어야 하며, 승인된 시공도면에 명시된 대로 여유고를 주어야 한다.

3.3.3 조적식 벽이 장래의 시공에서 콘크리트에 연결되어야하는 경우에는 가장 융통성 있는 위치에 정착공을 사용해야 한다.

3.4 거푸집 박리제

3.4.1 철근을 설치하기 전에 거푸집 접촉면에 승인된 거푸집 박리제를 도포해야 한다. 과다한 거푸집 박리제가 거푸집 안에 쌓이거나 철근 및 매설재와 같이 콘크리트와 접합되어야 하는 면에 직접 접촉되게 해서는 안된다. 제조자의 사용지침에 따라 거푸집 박리제를 발라야 한다.

3.4.2 강재 거푸집은 얼룩이 없는 녹방지 거푸집 박리제를 바르거나 녹슬지 않게 보호해야 한다. 녹이 슨 강재표면을 콘크리트와 접촉하는 거푸집으로 사용해서는 안된다.

3.4.3 박리제는 제거될 볼트 및 긴결봉(rod)에도 발라야 한다.

3.5 거푸집의 떼어내기

3.5.1 거푸집은 콘크리트 표면을 손상하거나 파손하기 않고, 콘크리트 부재에 과재하중을 주지 않고, 거푸집을 변형시키지 않는 방법으로 해체해야 한다. 공기압력이나 기타 승인된 방법을 사용해야 한다. 콘크리트에서 지렛대로 들어올려서는 안된다. 못은 평면에 맞추어 잘라내야 한다. 표면은 깨끗하고 흠이 없게 유지해야 한다.

3.5.2 거푸집은 구조적인 조건에 따라서 적어도 콘크리트 표에 명시된 압축강도가 되기까지는 제자리에 두어야 한다.

부재면의 종류	예	콘크리트의 압축 강도(kgf/㎠)
두꺼운 부재의 연직 또는 연직에 가까운 면, 경사진 상면, 작은 아치의 외면	확대기초의 측면	35
얇은 부재의 연직 또는 연직에 가까운 면, 45˚보다 급한 경사의 하면, 작은 아치의 내면	기둥, 벽, 보의 측면	50
교량, 건물등의 슬래브 및 보, 45˚보다 느린 경사면의 하면	슬래브, 보의 저면, 아치의 내면	3.5.3 참조

3.5.3 동바리를 필요로 하는 시공에서는 마지막 콘크리트를 치고 21일 이전이나 부재가 설계 압축강도의 90%에 달하기 전에 거푸집을 제거해서는 안된다.

3.5.4 겹동바리 작업은 새로운 시공구역에서 그 자중을 차지할 필요가 없는 방법으로 계획하고, 겹동바리는 동바리가 제거되기 전에는 제자리에 있어야 한다. 겹동바리는 부재에 과도한 옹력을 주거나 철근이 없는 곳에 인장응력을 유발할 수 있는 방법이나 이러한 위치에 세워서는 안된다.

3.6 현장품질관리

3.6.1 콘크리트를 치기 전에 설치된 거푸집의 선과 수평, 매설된 삽입제와 블록아우트 및 이음매의 위치 등이 정확한지 점검해야 한다. 매설된 배관과 도관이 장애물에 의하여 방해를 받고 있는지 확인해야 한다. 콘크리트 부재의 치수와 위치가 적절하고 거푸집의 안정성이 확보되도록 교정 또는 조정해야 한다.

3.6.2 콘크리트를 치는 동안, 거푸집작업 및 관련된 동바리에 변위가 발생되지 않고, 이음매를 통하여 시멘트 풀의 손실이 방지되고, 완성된 공사가 명시된 허용오차내에 있도록 보장하기 위하여 품질관리를 해야 한다.

3.6.3 거푸집을 해체하는 동안, 구조물의 형태가 감리자가 승인한 견품의 형상과 구성요건을 충족하고 있는지 확인해야 한다.

3.7 이동의 검색 : 콘크리트를 치는 동안 거푸집의 이동을 검색하기 위하여 감리자가 승인한 추선, 자동표시기 및 측량기기 등의 기법을 사용하여 이동을 검사해야 한다.

3.8 거푸집의 재사용

3.8.1 거푸집을 다시 사용할 때는 거푸집 표면을 청소하고 보수해야 한다. 조각나고, 낡고, 갈라지거나 기타 손상을 입은 거푸집표면 재료는 다시 사용할 수 없으며 현장에서 제거해야 한다. 새로이 거푸집작업을 할 때는 명시된 대로 거푸집 박리제를 다시 도포해야 한다.

3.8.2 이음매는 어긋남이 없도록 정렬해서 고정시켜야 한다. 감리자의 승인을 받은 경우가 아니면, 노출된 콘크리트 표면에는 땜질한 거푸집을 사용해서는 안된다. 거푸집에 난 구멍과 결함을 땜질하기 위해서는 콘크리트에 얼룩을 주지 않는 재료와 방법을 사용해야 한다.