04223 내부이음매의 덮개

제1항 일반

사항

1.1 적용범위

1.1.1 이 시방서는 마무리된 구조물 내부의 마루, 벽, 천정에 있는 팽창 또는 관리이음매의 정착물을 갖춘 덮개 조립품의 제작 및 설치에 대한 시방을 제시한다.

1.1.2 관련시방서

1. 04120 거푸집공 : 거푸집내 이음매 조립재의 설치

2. 04320 현장치기 콘크리트공 : 외부콘크리트 이음매와 콘크리트 접지 슬래브와 응벽의 연결부에서의 팽창 및 수축이음매

3. 051210구조용 강재공 : 구조용강재 제작

4. 04222 이음매 밀봉재 : 충전재를 이용한 팽창 및 관리이음매의 마무리

1.1.3 주요내용

1. 마루, 벽 및 천정에 있는 팽창이음매의 덮개조립재 제작

2. 설치

1.2 규격

참조

1.2.1 한국산업규격(KS) :

KS A9001 - 9003 품질시스템 규격

1.3 제출자료

1.3.1 자료제출요건 및 절차 : 01240 제출자료의 해당요건 참조

1.3.2 시공도면 : 이음매와 접합부의 위치, 연귀이음, 공사의 배치, 영향을 받는 인접시공, 정착위치 등을 명시한 시공도면 제출

1.3.3 제품자료 : 이음매 조립재의 구성, 치수, 정착장치, 색상 및 마무리 등에 대한 제작자의 제품자료

1.3.4 견본품 : 구성, 치수, 색상 및 마무리 등을 예시한 2개 견본품 제출

1.3.5 제작자의 설치지침서 : 치수를 명시하고 설치할 구성재나 정착물에 대한 규준틀을 제공하고, 품목별 설치에 요구되는 허용오차 명시

제2항 기자재

2.1 재료

2.1.1 추출된 알루미늄 : 해당 KS규격에 합치하는 것

2.1.2 추출된 청동 : 해당 KS규격에 합치하는 것

2.1.3 탄력성 채움재 : 네오프린, 합성고무, 추출된 비닐 등 쇼이 A정도가 40-50인 것

2.1.4 나사있는 긴결재 : 알루미늄, 캐드뮴 도금강재, 아연도금강재, 스테인레스 강재 등

2.1.5 초벌 페인트 칠 : 아스팔트 류

2.2 제작

2.2.1 이음매 덮개 : 알루미늄 또는 청동 덮개판, 알루미늄 뼈대 시공, 완전히 회복될 수 있는 ±50%의 이음매이동이 허용되는 구조로된 탄력성이 채움재 띠 리테이너로 구성된다.

2.2.2 시멘트 혼성재료와 접촉하고 있는 구성재는 초벌페인트칠을 해야 한다.

2.2.3 매설된 철재의 정착재 및 긴결장치는 아연도금해야 한다.

2.2.4 구성재는 정착재 및 연결재와 공종조립해야 한다.

2.2.5 될 수 있다면 이음매 구성재는 하나로 공급해서 현장접합은 최소되게 해야 한다.

2.3 마무리

2.3.1 마루 : 맷돌 마무리 또는 산화알루미늄의 논슬립 표면처리

2.3.2 벽과 천정 : 깨끗하게 산화처리

2.3.3 시선에 노출된 탄력성 채움재 : 회색 또는 흑색 등 선택된 색상

제3항 시공

3.1 시공조건확인

3.1.1 기존조건이 시공에 적합한 상태인지 확인해야 한다.

3.1.2 이음매의 다듬기 및 관련되는 치수가 적합한지 확인해야 한다.

3.2 준비

3.2.1 설치 및 매설을 위해서 정착장치를 갖추어야 한다.

3.2.2 규준틀과 개략적인 측정치를 제공해야 한다.

3.3 설치

3.3.1 구성재와 부대품은 제작자의 지침서에 따라 설치해야 한다.

3.3.2 공사는 수직하고, 수평하게 정열하고, 인접표면과 평면이 되게 해야 한다.

3.3.3 정열이 흐트러지는 것을 방지하기 위해서는 바닥에 견고하게 정착시켜야 한다.

3.4 마무리된 공사의 보호

3.4.1 마무리된 공사는 01410 임시시설물의 해당요건에 따라 보호해야 한다.

3.4.2 보호조치가 없는 마루이음매 표면위로 통행을 허용해서는 아니된다.

3.4.3 마무리된 표면을 보호하기 위해서는 제거할 수 있는 피복이나 천으로 된 테이프를 붙여두어야 한다.