04360 콘크리트보수공

제1항 사항

일반

1.1 적용범위

1.1.1 이 시방서는 충진재료와 에폭시재료를 사용한 콘크리트의 보수와 손상 또는 노후한 큰크리트의 보수에 대한 시방을 제시한다.

1.1.2 관련시방서 :

1. 04210 철근

2. 04320 현장치기 콘크리트

3. 04342 무수축 모르터

1.1.3 주요내용 :

1. 모르터의 혼합

2. 에폭시 수지 접착제의 주입

3. 에폭시 모르터 시공

4. 시멘트 모르터 시공

1.2 참조규격

1.2.1 한국산업규격(KS) :

KS A90-9003 품질시스템 규격

01

KS D3504 철근콘크리트용 강봉

KS D3527 철근콘크리트용 재생봉강

KS F2526 콘크리트용 골재

KS F2527 콘크리트용 부순돌

KS L5201 포틀랜드 시멘트

1.2.2 콘크리트 표준시방서 :

시공편 제2편 일반콘크리트

1.3 자료제출

1.3.1 자료제출 요건 및 절차 : 01240 제출자료

1.3.2 제품자료 : 제품규격, 물리, 화학적 특성, 기술시방서, 제한조건, 유지관리지시서 및 재료에 관한 일반건의서 등 제출

1.3.3 확인서 : 재료가 명시된 해당요건을 만족한다는 확인서

1.3.4 보고서 : 철근의 보수위치 및 보수내용 등 기록보고

1.4 품질보증

1.4.1 철근의 용접작업은 05110 용접공의 해당요건에 따라 실시해야 한다.

1.5 시험시공

1.5.1 감리자가 요구하는 경우, 보수방법과 색상 및 조직을 예시하는 1.0m×1.0m의 패널을 제작하여 현장에 비치한다.

1.5.2 시험시공은 공사의 일부가 되며, 시공자의 부담으로 제작, 설치해야 한다.

1.6 운반, 보관 및 보호

1.6.1 사용할 재료는 달리 명시된 것이 없으면, 01430 재료 및 기기의 해당요건에 따라 운반, 조작, 보관 및 보호해야 한다.

1.6.2 감리자의 다른 지시가 있으면 이에 따라야 한다.

제 2 항 기자재

2.1 접착재료

2.1.1 에폭시 수지 : 100% 고형질로된 에폭시 접착제는 최소한 다음의 요건을 만족해야 한다.

특성	기준
1. 부착강도	180Kgf/㎠
2. 인장강도	450Kgf/㎠
3. 연 신 율	2%, 20℃에서 7일
4. 휨 강 도	450Kgf/㎠
5. 압축강도	550Kgf/㎠

2.1.2 접착제 : 폴리비닐 아세테이트 에멀젼으로 혼합시 물에 확산되고, 혼합물에 결집되지 않으며 양생후 내수성이 있어야 한다.

2.1.3 시멘트 : KS L5201 포틀랜드 시멘트

2.1.4 모래 : KS F2526에 의한 잔골재로 균등한 입도를 갖는 깨끗한 모래

2.1.5 물 : 깨끗하고 혼합물에 해로운 불순물이 없는 물

2.1.6 세척제 : 염산수

2.2 철근 : 04210 철근의 해당요건 참조

2.3 모르터의 혼합

2.3.1 시멘트 모르터 : 제작자의 지침서에 따라 혼합하고, 필요한 경우 감리자의 승인을 받아 접착제를 첨가제로 사용할 수 있다.

2.3.2 에폭시 모르터 : 제작자의 지침서에 따라 깨끗한 혼합기 또는 용기에서 혼합하며, 응결시간과 적당한 반죽질기를 가져야 한다.

제3항 시공

3.1 시공조건확인

3.1.1 표면이 시공에 적합한 상태인지 확인해야 한다.

3.1.2 시공을 시작하기 바로전 시공할 표면 또는 바닥면의 검사를 받아야 한다.

3.2 준비

3.2.1 콘크리트 표면의 흙먼지, 레이탄스, 부식 또는 기타 더러운 것은 물을 뿌리고 쇠솔질해서 청소한 후 물로 씻어내고 건조시켜야 한다.

3.2.2 균열과 공극은 용제로 씻어 레이탄스와 흙먼지를 제거하고, 물로 씻어서 중화시켜야 한다.

3.2.3 깊이가 충전재로 채울 균열의 깊이정도, 폭이 균열의 폭정도인 임시 주입구를 액체가 유동할 수 있는 간격으로 만들고, 주입구는 접착제가 누수되지 않도록 콘크리트 표면에 임시봉함해 두어야 한다.

3.2.4 에폭시 모르터로 땜질할 구역에는 5mm깊이로 부서지고, 무른 콘크리트를 제거하고, 표면을 깍아서 청소한 후 산성액으로 씻고, 다음에 물로 씻어내야 한다.

3.2.5 노출된 철근표면은 샌드블라스트로 청소하고, 철근의 손상된 부분은 절단해서 제거해야 한다.

3.3 보수작업

3.3.1 도면에 명시된 대로 노출된 콘크리트의 구조적, 수축 및 침하에 의한 균열은 감리자의 승인을 받아 사정에 따라 에폭시 주입, 접착제 또는 충전 모르터로 보수해야 한다.

3.3.2 박락된 부분은 보수하고, 공극은 표면에 맞추어 채우고, 마무리해야 한다.

3.3.3 철근은 기존철근에 새로운 철근을 용접하거나 슬리브 이음쇠를 써 보수해야 한다. 용접부 또는 이음쇠의 강도는 당초의 응력을 초과해야 한다.

3.4 에폭시 수지 접착제의 주입

3.4.1 접착제는 준비된 주입구속으로 작업에 적합한 장비를 써서 주입해야 한다.

3.4.2 주입은 낮은 주입구에서 시작하고, 다음 주입구에서 주입액이 나타날 때까지 계속해야 한다.

3.4.3 임시봉함을 제거하고, 과다한 접착제는 제거해야 한다.

3.4.4 보수한 부근의 표면은 청소하고 부근에 맞추어 마무리해야 한다.

3.5 에폭시 모르터 시공

3.5.1 모르터 혼합물은 평균 3mm의 두께로 쇠흙손으로 시공하고, 떨어져 나간 부분의 공극은 채워서 다듬어야 한다.

3.5.2 땜질할 벌집에는 모르터를 채우고 표면은 쇠흙손으로 부근과 맞추어 마무리해야 한다.

3.5.3 노출된 철근은 에폭시 모르터를 바르고 연단은 표면에 맞추어 마무리해야 한다.

3.6 시멘트 모르터(그라우트)시공

3.6.1 시공할 표면의 건조한 콘크리트면에 접착제를 솔로 발라야 한다.

3.6.2 시멘트 모르터는 쇠흙손으로 평균 3mm두께로 시공하고, 떨어져 나간 부분의 공극은 채워서 부근에 맞추어 다듬고, 벌집에는 모르터를 채우고 표면을 부근에 맞추어 마무리해야 한다.

3.6.3 시멘트 모르터는 4일간 습윤양생해야 한다.

3.7 현장품질관리

3.7.1 현장검사 및 시험 : 01330 품질관리의 해당요건 참조

3.7.2 시공중 콘크리트의 염화칼슘함량 시험을 해야 한다.