04221 콘크리트의 이음매설치

제1항 사항

일반

1.1 적용범위

1.1.1 이 시방서는 명시된 대로 콘크리트내의 팽창이음매, 분리이음매, 관리이음매 및 수축이음매의 시공, 이음매채움재 설치 및 밀봉에 대한 시방을 제시한다.

1.1.2 관련시방서

1. 06310 지수판

2. 04220 이음매 밀봉재

1.1.3 주요내용

1. 팽창이음매 설치

2. 수축이음매 설치

1.2 참조

규격

1.2.1 한국산업규격(KS)

KS A9001-9003 품질시스템 규격

KS F2538 콘크리트포장 및 신축이음 채움재

1.2.2 콘크리트 표준시방서 :

시공편 제 9장 이음

1.3 제출자료

1.3.1 자료제출 요건 및 절차 : 01240 제출자료 및 01260 시공도면, 제품자료 및 시료의 해당요건 참조

1.3.2 시공도면 : 채우고 봉함해야 할 모든 이음매의 위치를 나타낸 선도 제출

1.3.3 제품자료 : 이음매채움재(joint filler) 및 밀봉제(joint sealing compound)에 대한 제작자의 제품자료를 제출해야 한다.

1.3.4 시료 : 감리자의 요구가 있으면 길이 300㎜의 이음매채움재 또는 1ℓ 용기의 밀봉제를 제출해야 한다.

제2항 기자재

2.1 제품

2.1.1 이음매 연결재 :

1. 다월강봉 : 콘크리트 포장, 슬래브 등의 횡방향 이음매의 연결을 위해 매설하는 매끈한 원형강봉으로 에폭시 도장을 하고, 자유단은 최소한 30㎝길이에 대하여 승인된 흑물질 그리스를 고르게 칠해야 한다.

2. 접합강봉 : 종방향 이음매와 시공이음매의 접합을 위해 매설하는 이형강봉으로 에폭시 도장을 해야 한다.

2.1.2 이음매 채움재 : 해당 KS규격에 합치하는 것

1. 명시된 치수와 두께로 성형된 채움재 : 고무제, 섬유제

2. 끓여 부은 탄성재

3. 플라스틱 혼화물

2.1.3 이음매 밀봉제 : 슬래브, 슬래브의 접합부 및 수직면에 두는 신축이음매의 밀봉에는 콘크리트 이음매 밀봉제로서 04222 이음매 밀봉재의 요건에 합치하고, 색깔있는 이음매 밀봉제는 제작자의 제품자료에서 감리자가 선택하는 색깔의 것으로 공급해야 한다.

제3항 시공

3.1 시공조건확인

3.1.1 콘크리트 쳐진 날로부터 28일 이상 경과되고, 이음매의 표면이 건조한지 확인해야 한다.

3.1.2 외기 및 콘크리트 표면의 온도와 습도가 제작자가 밀봉제 사용에 적합하다고 추천한 범위내에 있는지 확인해야 한다.

3.2 준비

3.2.1 이음매에는 흙, 부스러기, 먼지 및 레이탄스가 없도록 청소해야 한다.

3.2.2 필요하면 이음매 채움재 또는 밀봉제의 제작자가 추천하는 프라이머로 이음매 표면을 처리한다.

3.2.3 복합 밀봉제는 제작자의 지시대로 혼합해야 한다.

3.3 설치

3.3.1 설치요건 : 이음매 채움재와 밀봉제는 제작자의 설치 및 사용지침에 따라 설치해야 한다. 이음매 채움재의 설치와 위치 고정은 04120 거푸집공의 해당요건을 참조해야 한다.

3.3.2 팽창(분리)이음매

1. 성형재의 이음매 채움재를 슬래브의 전 길이보다 13㎜ 작게하여 표면에서 13㎜ 아래에 상단이 닿도록 채움재를 삽입하고, 인접한 콘크리트 모서리는 10㎜ 반지름으로 깍아내어야 한다. 콘크리트를 치고 다듬는 동안 강제 핀을 꽂아 재료를 제자리에 고정시켜야 한다.

2. 슬래브에 콘크리트를 치고 마무리를 한 후 28일 이상 지난 후에 슬래브의 표면 아래로 3㎜까지 팽창이음매를 밀봉제로 채우고, 밀봉제가 적당히 양생될 때까지 밀봉된 이음매가 통행으로 손상되지 않게 보호해야 한다.

3.3.3 수축(관리)이음매 : 톱으로 절단한 수축이음매와 균열유발 이음매는 명시된 구역과 위치에 이음매 밀봉제로 채우고, 이음매가 슬래브 표면과 2㎜ 이내로 매끈하게 해야 한다.