02320 골재기층공

제 1 항 사항

일반

1.1 적용범위

1.1.1 이 시방서는 명시된 대로 포장을 위한 골재기층을 공급, 포설 및 다짐하는 시방을 제시한다.

1.1.2 주요내용

1. 설치기준

2. 재료깔기

3. 다지기

1.2 규격

참조

1.2.1 한국산업규격(KS)

KS A9001 9003 품질시스템 규격

KS F2303 흙의 액성 한계 시범 방법

KS F2304 흙의 소성 한계 시험 방법

KS F2320 노상토 지지력비(CBR) 시험 방법

KS F2507 골재의 안정성 시험 방법

KS F2508 로스앤젤레스 시험기에 의한 굵은 골재의 마모 시험 방법

KS F2535 도로용 슬래그

1.2.2 도로공사 표준시방서

600 선택층, 보조기층 및 기층공

제 2 항 기자재

2.1 골재기층재료

2.1.1 기층재료 골재의 입도

1. 골재기층은 다음 요건에 합치하는 본바닥면 또는 보조기층의 조건에 따라 2개 등급중에서 설치해야 한다.

2. 골재기층재료는 부순돌이나 자갈로서 야채질이나 다른 유해질이 없어야 한다. 골재의 무게로 90%가 부순돌로 구성된 재료이며, 무게에 의한 골재기층의 구성비는 다음의 입도에 합치해야 한다.

체의 호칭		무게통과백분율
	B - 1		B - 2
50 ㎜ 40 ㎜ 25 ㎜ 20 ㎜ 5㎜(NO.4체) 2.5㎜(NO.8체) 0.4㎜(NO.40체) 0.08(NO.200체)	100 95 - 100 - 60 - 90 30 - 65 20 - 50 10 - 30 2 - 10		- 100 80 - 95 60 - 90 30 - 65 20 - 50 10 - 30 2 - 10

2.1.2 품질요건：재료는 다음의 품질기준을 합격해야 한다.

구분	시험방법	기준
소성지수 수정CBR치(%) 마모감량(%) 안정성	KS F2303, F2304 KS F2320, 2535 KS F2508 KS F2507	4 이하 80 이상 40 이하 20 이하

2.2 원산지 품질관리：감리자는 명시된 요건에 합치하는지 결정하기 위해서 골재 기층재료의 시료를 채취해서 시험을 실시하고, 시료는 현장에 반입된 재료에서 채취해서 준비한다.

제 3 항 시공

3.1 시공조건 확인

3.1.1 골재기층의 설치를 시작하기 전에 감리자에게 검사를 요청하고, 다듬어진 본바닥면이나 보조기층의 검수를 받아야 한다.

3.1.2 골재기층을 설치할 본바닥면이나 보조기층은 포설하기 바로 전에 해당 재료에 대하여 명시된 다짐도와 표고의 허용오차를 만족해야 하며, 고인 물이나 뜬 이물이 없어야 한다.

3.2 설치기준

3.2.1 골재기층은 다듬어진 본바닥면이나 보조기층위에 설치하고 충분히 다져야 한다.

3.2.2 골재기층은 명시된 치수나 한계대로 균일한 두께로 포설해서 다져야 한다. 명시되어 있지 않은 경우에는 다져진 두께가 150㎜이상이라야 한다.

3.2.3 이 시방서에서 백분율로 나타낸 모든 다짐도는 최대건조밀도에 대한 현장건조밀도의 비를 말한다.

3.3 재료의 깔기

3.3.1 기층의 골재는 가늘고 굵은 골재의 균일한 혼합물로 반입해서 재료분리가 없도록 층으로나 바람결로 포설해야 한다.

3.3.2 재료분리가 일어난 골재기층재료는 균일하고, 크고 가는 재료가 몰리지 않도록 다시 혼합해야 한다.

3.3.3 골재기층재료는 최적함수량에 가깝게 되도록 수분을 조절해야 한다.

3.3.4 명시된(다져진)두께가 150㎜이하인 골재기층은 한 층으로 깔아서 다질 수 있다. 명시된 두께가 150㎜이상일 때는 각각 150㎜이하인 2개 또는 그 이상의 층으로 깔아서 다져야 한다.

3.4 다지기

3.4.1 골재기층재료의 각 층의 다짐도는 95%이상이라야 한다.

3.4.2 마무리된 기층의 두께는 어느 지점에서도 명시된 두께에서 ±20㎜이상 변동해서는 아니된다. 이러한 요건을 합치하지 못하는 기층은 요건이 만족될 때까지 다시 다듬고, 살수해서 다져야 한다.

3.4.3 마무리된 골재기층의 표면은 어느 지점에서도 명시된 기면의 상하로 ±20㎜이상 변동해서는 아니된다.

3.5 현장품질관리：감리자는 골재기층의 밀도와 다짐에 대하여 명시된 요건을 합치하는지 결정하기 위해서는 핵밀도 측정기(nuclear density meter)로 제자리에서 시험하고, 설치된 기층의 함수량을 결정하기 위해서는 같은 방법으로 시험한다.