02330 골재배수층공

제 1 항 사항

일반

1.1 적용범위

1.1.1 이 시방서는 명시된 대로 건축물의 내부접지슬래브 아래에 모세관을 차단하기 위해서 골재배수층과 모래완충층을 설치하는 시방을 제시한다.

1.1.2 관련시방서

1. 02220 토공：슬래브 아래의 본바닥면 다듬기

2. 06230 방습층 방습공：방습층재료

1.1.3 주요내용

1. 골재배수층

2. 습기차단층

3. 모래완충층

1.2 규격

참조

1.2.1 한국산업규격(KS)：

KS A9001 9003 품질시스템규격

KS F2502 골재의 체가름시험

KS F2508 로스엔젤스 시험기에 의한 굵은 골재의 마모시험

KS F2526 콘크리트용 골재

KS F2527 콘크리트용 부순돌

제 2 항 기자재

2.1 재료

2.1.1 골재배수층

1. 콘크리트 슬래브아래의 모세관 차단을 위한 골재배수층 재료는 부순돌, 자갈 또는 부순자갈, 깨끗한 채석 부스러기 또는 이들의 혼합재로 벽돌, 야채, 진흙, 화산응회암 및 기타 유해질 등이 없어야 하며, 표면건조포화조건에서 흡수율이 시료의 건조무게의 3%미만이라야 한다.

2. 골재 배수층재료는 KS F 2502에 따라 잰 입도가 다음에 합치해야 한다.

체의 호칭	무게통과율
40㎜ 25㎜ 5㎜(NO.4체)	100 90 - 100 0 - 5

3. KS F 2508에 따라 시험했을 때 마모율이 50%미만이라야 한다.

2.1.2 습기차단층：06230 방습층 방습공 방습층 재료

2.1.3 모래완충층：슬래브 아래와 습기차단층 위의 모래완충층의 모래는 깨끗하고, 입도가 고르고, 세척된 모래로서 5㎜보다 가늘고, 잔골재에 대한 KS F 2526에 합치해야 한다. 조적이음매 채움용 모르터의 골재도 사용할 수 있다.

제 3 항 시공

3.1 시공조건확인

3.1.1 골재배수층을 시작하기 전에 다듬어진 본바닥면 또는 보조기층에 대한 검사를 감리자에게 요청하여 승인을 받아야 한다.

3.1.2 골재배수층이 시공될 본바닥면 또는 보조기층은 재료에 대해 명시된 다짐도와 표고의 허용오차를 만족하고, 고인 물이나 뜬 이질재료가 없어야 한다.

3.2 설치

3.2.1 골재배수층

1. 골재배수층을 설치하기 전에 관, 배수관, 도관 및 기타 기계 또는 전기설치물이 제자리에 있는지 확인해야 한다. 벽면의 뒤채우기가 제자리에 되어 있고, 배수층의 표고까지 다져져 있는지 확인해야 한다.

2. 골재배수층은 콘크리트 슬래브 아래에 명시된 치수 또는 한계대로 균일한 두께로 깔아서 다져야 한다.

3. 골재배수층은 적합한 다짐장비로 다져야 하며, 다짐도가 75%이상되게 해야 한다.

4. 콘크리트 벽에서 12ｍ이내에서는 중장비를 사용해서는 아니되며, 대신에 골재배수층은 손으로 잡은 다짐기계와 같은 경장비로 다져야 한다.

5. 감리자는 다져진 배수층위에서 다른 이은 시공이 시작되기 전에 마무리된 골재배수층을 검사하고 승인해야 한다.

3.2.2 습기차단층：06230 방습층 방습공의 방습층재료

3.2.3 모래완충층：모래완충층은 건물의 콘크리트 접지 슬래브아래에 있는 습기 차단막재 위에 설치하며, 명시된 치수대로 균일할 두께로 설치해야 한다. 명시되어 있지 않은 경우에는 다져진 두께가 5㎝이상되게 해야 한다.

3.3 현장품질관리

3.3.1 감리자는 채움재료의 적합성과 다짐정도를 평가하기 위하여 적절한 현장 및 실험실 시험을 실시한다.

3.3.2 명시된 요건을 만족하지 않는 골재배수층은 요건이 만족될 때까지 대체, 재시공 또는 재다짐해야 한다.