02212 골재재료

제1항 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 이 시방서는 흙쌓기와 땅고루기 공사에 사용되는 골재재료의 범위에 대한 시방을 한다.

제시

1.1.2 관련시방서

1. 02220 토공 일반

2. 02211 흙재료

3. 02320 골재기층공

4. 02310 골재보조기층공

5. 02611 소일 시멘트 안정처리공

6. 02612 석회 안정처리공

7. 07210 - 07230 보도 및 블록깔기

8. 02420 기초배수시설공

9. 07460 빗물하수도 시설공

1.1.3 주요

내용

1. 골재재료

2. 임시쌓기

1.2 참조규격

1.2.1 한국산업규격(KS) :

KS A9001-9003 품질시스템규격

KS F2324 흙의 공학적 분류방법

KS F2501 골재의 시료채취 방법

KS F2502 골재의 체가름 시험방법

KS F2503 굵은 골재의 비중 및 흡수량 시험방법

KS F2504 잔골재의 비중 및 흡수량 시험방법

KS F2505 골재의 단위중량 시험방법

KS F2506 콘크리트용 골재의 공극률 시험방법

KS F2507 골재의 안정성 시험방법

KS F2508 로스엘젤레스 시험기에 의한 굵은 골재의 마모시험방법

KS F2509 잔골재의 표면수 측정방법

KS F2510 콘크리트용 모래에 포함되어 있는 유기불순물 시험방법

KS F2511 골재에 포함된 잔입자(NO. 200체를 통과하는) 시험방법

KS F2512 골재중에 함유되어 있는 점토덩어리량의 시험방법

KS F2513 골재에 포함된 경량편 시험방법

KS F2515 골재중의 염화물 함유량 시험방법

KS F2528 보조기층 및 표층용 흙골재 재료

KS F2558 콘크리트용 바순모래

1.2.2 토목공사 특수시방서

1. 도로공사 표준시방서

2. 상수도공사 표준시방서

3. 철도공사 표준시방서

1.3 제출자료

1.3.1 자료제출요건 및 절차 : 01240 제출자료의 해당요건 참조

1.3.2 시료 : 종류별로 4.5kg의 시료를 밀폐된 용기에 넣어 실험실에 송달

1.3.3 재료공급원 : 수입재료의 공급자 또는 토취장

제2항 기자재

2.1 굵은골재 재료

2.1.1 A1종 굵은골재 : 공사관련 특별시방서의 해당요건에 합치하는 굵은골재

2.1.2 A2종 굵은골재 : KS F2528에 합치면 액성한계 25미만, 소성지수 5미만인 흙과 골재의 혼합재료

2.1.3 A3종 굵은골재 : 강자갈 또는 모난 부순돌로 혈암, 점토, 부서지기 쉬운 재료 및 돌 부스러기 등이 없이 깨끗하고, KS F2324에 의한 GW, GP, GM, GC로 분류되는 입도가 다음의 한계에 들어야 한다.

체의 호칭	무게 통과율(%)
50mm 25mm 20mm 15mm 10mm 5mm(NO.4체) 1.2mm(NO.16체) 0.4mm(NO.40체) 0.08mm(NO.200)	100 95 95-100 75-100 55-85 35-60 15-35 10-25 5-10

2.1.4 A4종 굵은골재 : 자연산의 강자갈로 점토, 혈암, 유기질 등이 없이 깨끗하고, KS F2324에 의한 GM, GC로 분류되는 입도의 크기가 6-15mm 범위에 들어야 한다.

2.2 잔골재 재료

2.2.1 A5종 잔골재 : 공사관련 특수시방서의 해당요건에 합치하는 잔골재

2.2.2 A6종 잔골재 : 자연산의 강모래로 실트, 점토, 진흙, 부서지기 쉽거나 용해성의 재료 및 유기질 등이 없이 깨끗하고, KS F2324에 의한 SW, SP, SM, SC로 분류되는 입도가 다음의 한계에 들어야 한다.

체눈크기	통과율(%)
5 ㎜ (NO.4체) 1.4 ㎜ (NO.14체) 0.3 ㎜(NO.50체) 0.15 ㎜ (NO.100체) 0.08 ㎜ (NO.200체)	100 10 - 100 5 - 90 4 - 30 0

2.2.3 A7종 잔골재 : KS F2558 콘크리트용 바순모래의 요건에 합치하는 것이라야 한다.

2.3 원산지 품질관리

2.3.1 골재의 현장시험 및 분석 : 01330 품질관리의 해당요건 참조

2.3.2 골재의 시험 및 분석 : 1.2.1항에 열거된 시험방법 참조

2.3.3 시험결과가 명시된 요건을 만족하지 못하면 재료를 바꾸고, 재시험해야 한다.

2.3.4 재료는 종류별로 공사중 같은 공급원에서 공급된 것이라야 한다.

제3항 시공

3.1 임시쌓기

3.1.1 재료는 현장에서 감리자가 지정한 장소에 임시쌓기해 두어야 한다.

3.1.2 재료는 공사일정과 요건을 충족할 수 있는 수량만큼 임시쌓기해 두어야 한다.

3.1.3 다른 재료는 섞이지 않도록 분리해서 쌓아두어야 한다.

3.1.4 지표수는 재료가 세굴 또는 더러워지지 않도록 임시쌓기한 장소에서 떨어지게 유도해야 한다.

3.2 임시쌓기의 청소

3.2.1 임시쌓기를 한 재료가 치워지면, 그 구역을 깨끗하고 반듯하게 청소해야 하며, 지면은 지표수가 고이지 않게 고루어야 한다.

3.2.2 토취장이 명시되어 있는 경우, 그 구역을 깨끗하고 반듯하게 청소하고, 지면은 지표수가 고이지 않게 고루어야 한다.