02224 뒤채우기

제 1 항 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 이 시방서는 구조물의 주위 및 현장구조물에 대하여 명시된 표고까지의 뒤채우기, 바닥슬래브나 포장아래의 메우기 및 조경구역의 기면 까지 메우기에 대한 시방을 제시한다.

1.1.2 관련시방서 :

1. 02211 흙재료

2. 02212 골재재료

3. 02222 땅파기

4. 02223 도랑파기 및 되메우기

5. 02510 비탈면 보호공

6. 04320 현장치기 콘크리트 : 콘크리트 재료

1.1.3 주요내용

1. 바닥면 준비

2. 뒤채우기

1.2 참조규격

1.2.1 한국산업규격(KS) :

KS A9001 9003 품질시스템

KS F1005 지반용 섬유 용어

KS F2306 흙의 함수량 시험방법

KS F2311 현장에서 모래치환법에 의한 흙의 단위중량 시험방법

KS F2347 러버벌룬 방법에 의한 흙의 현장밀도 시험방법

제 2 항 기자재

2.1 쌓기재료

2.1.1 보통쌓기재료 : 02211 흙재료 및 02212 골재재료에 명시된 해당요건 참조

2.1.2 구조물 쌓기재료 : 02211 흙재료 및 02212 골재재료에 명시된 해당요건 참조

2.1.3 콘크리트 : 명시된 압축강도로 04310 포틀랜드 콘크리트의 해당요건에 합치하는 버림 콘크리트 및 구조물 콘크리트

2.2 부대품

2.2.1 지반용 섬유 : 부식성이 없는 부직포

2.2.2 분리막 : 두께 0.25㎜의 폴리에틸렌 막재

제 3 항 시공

3.1 시공조건 확인

3.1.1 지하배수, 방습, 또는 방수설치가 검수되었는지 확인해야 한다.

3.1.2 지하 탱크류가 뒤채우기 후에 부상하지 않도록 정착되었는지 확인해야 한다.

3.1.3 비지지벽이 뒤채우기로 부과되는 하중을 지탱할 구조적인 내력이 있는지 확인해야 한다.

3.2 바닥면 준비

3.2.1 본바닥은 후속 뒤채우기 재료에 요구되는 밀도로 다져야 한다.

3.2.2 제자리에서 다져질 수 없는 본바닥의 연약부분은 깎아내고, 뒤채우기재료와 같은 쌓기재료로 뒤채우기를 하고, 쌓기재료에 요구되는 밀도이상으로 다져야 한다.

3.2.3 연약부분을 찾아내기 위해서는 본바닥을 10㎝ 깊이로 긁어서 시험다지기를 해야하며, 연약부분은 메우고 쌓기재료에 요구되는 밀도 이상으로 다져야 한다.

3.3 뒤채우기

3.3.1 뒤채우기는 얼지 않은 재료로 명시된 구역에 명시된 등고선과 표고에 맞추어 메워야 한다.

3.3.2 자연침하에 대하여 충분한 시간이 주어지도록 뒤채우기는 체계적으로 해야 하며, 투수성이 크거나, 젖었거나, 얼었거나, 무른 본바닥면 위에서는 뒤채우기를 해서는 아니된다.

3.3.3 골재재료의 쌓기면 위에는 흙재료를 쌓기전에 부직포를 덮어야 한다.

3.3.4 골재쌓기 재료는 다져진 두께가 15㎝이하인 연속층으로 재료를 포설하고 다져야 한다.

3.3.5 보통쌓기 재료는 다져진 두께가 20㎝이하인 연속층으로 재료를 포설하고 다져야 한다.

3.3.6 재료의 포설은 다른 작업에 지장이나 손상을 주지 않는 방법으로 해야 한다.

3.3.7 뒤채우기 재료는 명시된 다짐 밀도를 얻을 수 있는 최적 함수량을 유지해야 한다.

3.3.8 뒤채우기는 지지된 기초벽이나 옹벽에 대해서 해야 하며, 비지지 기초벽에 해서는 아니된다.

3.3.9 비지지벽에 대한 뒤채우기는 지지물이 없으면 양측에서 동시에 해야 한다.

3.3.10 구조물 주위의 지면은 2%이상의 비탈을 갖게 해야 한다.

3.3.11 지면의 비탈은 점진적으로 변하여 수평에 도달하게 해야 한다.

3.3.12 남는 뒤채우기 재료는 현장에서 제거하고, 임시쌓기 구역은 남는 쌓기재료와 섞이지 않게 떨어져야 한다.

3.4 허용오차

3.4.1 뒤채우기면의 변동은 명시된 표고에서 ±25㎜이내라야 한다.

3.5 현장품질관리

3.5.1 현장검사 및 시험 : 01330 품질관리의 해당요건 참조

3.5.2 다짐 시험은 KS F2311의 요건에 따라 실시해야 한다.

3.5.3 시험결과 공사가 명시된 요건을 만족하지 못하면 공사를 제거, 대체하고 재시험해야 한다.

3.5.4 시험빈도는 명시된 바에 따라야 한다.

3.5.5 다져진 메우기면은 시험다지기(proof rolling)를 해야 한다.

3.5.6 작업기준

1. 보통쌓기는 20㎝두께의 연속적인 층으로 쌓고 90%의 다짐도로 다져야 한다.

2. 바닥면 슬래브나 포장하부의 뒤채우기는 15㎝두께의 연속적인 층으로 쌓고, 95%의 다짐도로 다져야 한다.

3. 기초벽 또는 옹벽의 외측은 50㎝ 두께의 연속적인 층으로 쌓고, 90%의 다짐도로 다져야 한다.

3.6 마무리된 공사의 보호

3.6.1 마무리된 공사는 01410 임시시설물의 해당요건에 따라 보호해야 한다.

3.6.2 차량이 통행한 메우기는 다시 다듬어서 다져야 한다.