02211 흙재료

제1항 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 이 시방서는 흙쌓기와 땅고루기 공사에 인용되는 흙과 본바닥 흙재료의 범위에 대한 시방을 제시한다.

1.1.2 관련시방서

1. 02221 땅고루기

2. 02222 땅파기

3. 02224 뒤채우기

4. 02223 도랑파기 및 되메우기

1.1.3 주요내용

1.  흙재료

본바닥

2. 표토 흙재료

3. 흙깍기 또는 파기

4. 임시 쌓기

1.2 참조규격

1.2.1 한국산업규격(KS) :

KS A9001-9003 품질시스템규격

KS F2306 흙의 함수량 시험방법

KS F2311 현장에서 모래치환법에 의한 흙의 단위중량 시험방법

KS F2312 흙의 다짐 시험방법

KS F2324 흙의 공학적 분류방법

KS F2347  방법에 의한 흙의 현장밀도 시험방법

리버벌룬

1.2.2 토목공사 전문시방서

1. 도로공사 표준시방서

2. 상수도공사 표준시방서

1.3 제출자료

1.3.1 자료제출 요건 및 절차 : 01240 제출자료의 해당요건 참조

1.3.2 시료 : 각 종류에 대하여 4.5kg의 시료를 밀폐된 용기에 넣어 시험실에 송달해야 한다.

1.3.3 토취장 : 순성토재료의 토취장 위치와 취토량은 감리자의 기록용으로 제출해야 한다.

제2항 기자재

2.1 본바닥흙재료

2.1.1 S1종 본바닥흙재료 : 공사관련 특별시방서의 해당요건에 합치하는 흙재료

2.1.2 S2종 본바닥흙재료

1. 파내어 유용하는 재료와 순흙쌓기 재료

2. 입도가 좋은 재료

3. 75mm보다 큰 흙덩어리나 50mm보다 큰 돌덩이, 돌부스러기가 없는 재료

4. KS F2324에 의한 CL 또는 OL 분류에 해당하는 재료

2.2 표토흙재료

2.2.1 S3종 표토 흙재료 : 공사관련 특수시방서의 해당요건에 합치하는 흙재료

2.2.2 S4종 표토 흙재료

1. 파내어 유용하는 재료

2. 입도가 좋은 재료

3. 나무뿌리, 12mm보다 큰 돌, 본바닥흙, 부스러기, 잡초, 이물 등이 없는 재료

4. KS F2324에 의한 OH, PT 분류에 해당하는 재료

2.2.3 S5종 표토 흙재료

1. 순흙쌓기재료

2. 부서지기 쉬운 양토

3. 나무뿌리, 12㎜ 보다 큰 돌, 본바닥흙, 부스러기, 큰 잡초, 이물 등이 없는 재료

4. PH지수 5.5 7.5

5. KS F2324에 의한 OH, PT 분류에 해당하는 재료

2.3 원산지 품질관리

2.3.1 흙재료에 대한 시험 및 분석 : 01330 품질관리의 해당요건 참조

2.3.2 본바닥 흙재료의 시험 및 분석 : KS F 2312의 해당요건 참조

2.3.3 표토흙재료의 시험 및 분석 : KS F2312의 해당요건 참조

2.3.4 시험결과가 명시된 요건을 만족하지 못하면 재료를 바꾸고, 재시험해야 한다.

2.3.5 흙재료는 공사중 되도록 각 종류별로 같은 토취장에서 공급된 것이라야 한다.

제3항 시공

3.1 흙제거

3.1.1 표토와 본바닥 흙재료는 지정된 구역에서 깎거나 파내어야 한다.

3.1.2 덩어리진 흙, 돌, 암 등은 제거해야 한다.

3.1.3 깎거나 파낸 흙은 현장에서 지정된 임시쌓기해 두고, 유용하지 않고 남는 흙은 현장에서 제거해야 한다.

3.2 임시쌓기

3.2.1 재료는 현장에서 감리자가 지정하는 장소에 임시쌓기를 해두어야 한다.

3.2.2 임시쌓기해 둔 흙은 공사일정과 요건을 충족할 수 있는 수량이라야 한다.

3.2.3 특성이 다른 흙은 분리해서 쌓고, 서로 섞이지 않게 해야 한다.

3.2.4 흙은 다른 종류의 흙이나 오물과 섞이지 않게 한다.

3.2.5 지표수는 재료를 세굴 또는 훼손하지 않도록 임시쌓기한 장소에서 멀리 떨어지게 유도해야 한다.

3.3 임시쌓기와 청소

3.3.1 임시쌓기를 해둔 재료가 치워지면, 그 구역을 깨끗하고 반듯하게 청소하고, 지표수가 고이지 않도록 지면을 고루어야 한다.

3.3.2 사용하지 않는 재료는 반듯하게 다져서 임시쌓기해 두어야 한다.

3.3.3 토취장이 명시된 경우 그 구역을 깨끗하고 반듯하게 청소하고, 지표수가 고이지 않도록 지면을 고루어야 한다.