표 지 병 시 방 서

(RH - 2000Ⅱ)

1. 규    격  :  가로 130㎜ × 세로 110㎜ × 높이 30㎜

2. 본 표지병은 차량 통행금지 구간인 중앙선 및 안전지대에 설치함을 원칙으로한다

3. 표지병의 반사체는 황색 양면을 기본으로 하고, 몸체 하단부분에는 충격에 의한 표지병의 이탈을 방지하기 위해, 앙카가 부착된 제품이어야 한다.

4. 표지병의 침하현상을 방지할 수 있도록, 표지병의 노면 접지면의 모양은 빈공간 없이 2㎜내에서 평탄한 형태를 가져야 한다.(건교부 규격품)

5. 의 품질보증은 건설교통부 “도로안전시설 설치 및 관리지침”의 시선유도시설편의 규정에 따라, 반드시 국가공인검사기관에서 적합판정 을 받은 제품이어야 한다.

표지병

시    공    방    법

1. 시공 중 반드시 안전시설과 신호수를 양면에 세워 교통소통에 원활을 기하여야 한다.

2. 표지병을 설치간격에 맞추어 표시하고 표시된 위치에 아스팔트나 콘크리트 면이 파손되지 않도록 뿌레카나 드릴을 사용하여 매립되는 앵커길이보다 10㎜정도 깊게 구멍을 뚫는다.

3. 구멍 속과 표지병 바닥에 부착되는 면을 깨끗이 청소하고 액체형 접착제로 아스팔트의 높이만큼 구멍을 메운 다음 표지병의 앵커를 삽입하고 표지병 몸체 상부부터 진동을 주어 앵커 주변과 표지병 안쪽에 접착제가 충분히 퍼질 수 있도록 하여야 한다.

4. 시공 후 표지병 밖으로 흘러나온 접착제를 제거해 내고 청소를 한다.

5. 설치 후 에폭시 본드가 응고되기까지 차량에 의해 표지병의 뒤틀림을 방지하기 위해 일정시간 외부의 충격으로부터 보호해야 한다.

6. 그 외 은 감독관과 상의 후 시공토록 한다.

사항

표 지 병 시 방 서

(RH - 2002)

1. 규    격  :  가로 130㎜ × 세로 110㎜ × 높이 30㎜

2. 본 표지병은 차량 통행금지 구간인 중앙선 및 안전지대에 설치함을 원칙으로 한다

3. 표지병의 반사체는 황색 양면을 기본으로 하고, 몸체 하단부분에는 충격에 의한 표지병의 이탈을 방지하기 위해, 앙카가 부착된 제품이어야 한다.

4. 표지병의 품질보증은 건설교통부 “도로안전시설 설치 및 관리지침”의 시선유도시설편의 규정에 따라, 반드시 국가공인검사기관에서 적합판정을 받은 제품이어야 한다.

시    공    방    법

1. 시공 중 반드시 안전시설과 신호수를 양면에 세워 교통소통에 원활을 기하여야 한다.

2. 표지병을 설치간격에 맞추어 표시하고 표시된 위치에 아스팔트나 콘크리트 면이 파손되지 않도록 뿌레카나 드릴을 사용하여 매립되는 앵커 길이보다 10㎜정도 깊게 구멍을 뚫는다.

3. 구멍 속과 표지병 바닥에 부착되는 면을 깨끗이 청소하고 액체형 접착제로 아스팔트의 높이만큼 구멍을 메운 다음 표지병의 앵커를 삽입하고 표지병 몸체 상부부터 진동을 주어 앵커 주변과 표지병 안쪽에 접착제가 충분히 퍼질 수 있도록 하여야 한다.

4. 시공 후 표지병 밖으로 흘러나온 접착제를 제거해 내고 청소를 한다.

5. 설치 후 에폭시 본드가 응고되기까지 차량에 의해 표지병의 뒤틀림을 방지하기 위해 일정시간 외부의 충격으로부터 보호해야 한다.

6. 그 외 사항은 감독관과 상의 후 시공토록 한다.

표 지 병 시 방 서

(RH - 2003)

1. 규    격  :  가로 130㎜ × 세로 100㎜ × 높이 30㎜(단면)

2. 본 표지병은 차량 통행금지 구간인 중앙선 및 안전지대에 설치 함 을 원칙으로한다

3. 표지병의 반사체는 충격에 강한 폴리카보네이트 재질로 하고, 몸체는 알미늄합금을 사용하여 견고하게 제작한다. 색상은 황/백색 단면으로 용도에 맞춰 시공한다.

4. 몸체는 설치위치에 견고하게 부착하여야 하며, 이를 위해 몸체 하단부에  앵커를 이용하여 지면에 확실히 고정될 수 있도록 한다.

시    공    방    법

1. 시공 중 반드시 안전시설과 신호수를 양면에 세워, 안전을 확보하고 교통소통에 원활을 기하여야 한다.

2. 표지병을 설치간격에 맞추어 표시하고, 표시된 위치에 아스팔트나 콘크리트 면이 파손되지 않도록 뿌레카나 드릴을 사용하여 매립되는 앵커 길이보다 10㎜정도 깊게 구멍을 뚫는다.

3. 구멍 속과 표지병 바닥에 부착되는 면을 깨끗이 청소하고 액체형 접착제로 아스팔트의 높이만큼 구멍을 메운 다음 표지병의 앵커를 삽입하고 표지병 몸체 상부부터 진동을 주어 앵커 주변과 표지병 안쪽에 접착제가 충분히 퍼질 수 있도록 하여야 한다.

4. 시공 후 표지병 밖으로 흘러나온 접착제를 제거해 내고 청소를 한다.

5. 설치 후 에폭시 본드가 응고되기까지 차량에 의해 표지병의 뒤틀림을 방지하기 위해 일정시간 외부의 충격으로부터 보호해야 한다.

6. 그 외 사항은 감독관과 상의 후 시공토록 한다.

표 지 병 시 방 서

(RH - 2005 접착식)

1. 규    격  :  가로 110㎜ × 세로 110㎜ × 높이 20㎜

2. 본 표지병은 차량과의 접촉이 잦은 지역, 교량구간, 편도1차선도로의 중앙선 및 터널에 설치함을 원칙으로 한다.

3. 표지병의 반사체는 황색 양면을 기본으로 하고, 몸체 하단부분에는 앙카가 없는 제품이어야 한다.

4. 표지병의 품질보증은 건설교통부 “도로안전시설 설치 및 관리지침”의 시선유도시설편의 규정에 따라, 반드시 국가공인검사기관에서 적합판정을 받은 제품이어야 한다.

시    공    방    법

1. 시공 중 반드시 안전시설과 신호수를 양면에 세워 교통소통에 원활을 기하여야 한다.

2. 표지병을 설치간격에 맞추어 표시하고, 표시된 위치의 도로면에 묻은 먼지, 흙, 오물 등을 깨끗이 제거한다. 에폭시 주제와 경화제를 잘 혼합한 후 도로면에 일정량의 에폭시를 퍼지도록 부은 다음,  표지병(RH-2005)을 에폭시위에 올려놓는다. 표지병 밑면 전체에 에폭시가 도포되도록 가볍게 두드려준 후 몸체주위에 에폭시가 묻지 않게 주의하고, 표지병 바닥면 밖으로 흘러나온 접착제를 제거한다.

4. 설치 후 에폭시 본드가 응고되기까지 차량에 의한 표지병의 뒤틀림을 방지하기 위해 일정시간 외부의 충격으로부터 보호해야 한다.(하절기:1시간에서 3시간, 동절기:3시간에서 4시간)

5. 설치완료 후 몸체 및 반사체 표면에 묻은 접착제, 흙, 먼지 등을 깨끗한 천으로 닦아준다.

6. 설치가 설계도 및 시방서에 명시된 바와 같이 설치되었는가의 여부와 반사체 손상 및 표지병의 뒤틀림 유무를 확인한다.

7. 기타사항은 감독관과 상의하여 시공토록 한다.